Table 1. Optimization Data for EAO Reactions with Heterogeneous Ni-Based Electrocatalysts with Aminoxyl Co-Catalysts.a

Entry; Aminoxyl radical (mol%); Active electrode; Yield of PhCHO (%)b. 1; －; Ni(OH)2; 5. 2; AcNH-TEMPO (5); －; 38. 3; AcNH-TEMPO (5); Ni(OH)2; 52. 4; －; NiV-LDH; 9. 5; AcNH-TEMPO (5); NiV-LDH; 99. 6; AcNH-TEMPO (5); NiMn-LDH; 86. 7; AcNH-TEMPO (5); NiFe-LDH; 78. 8; AcNH-TEMPO (5); NiCo-LDH; 72. 9; AcNH-TEMPO (5); NiCu-LDH; 56. 10; H-TEMPO (5); NiV-LDH; 80. 11; 4-HO-TEMPO (5); NiV-LDH; 93. 12; 4-MeO-TEMPO (5); NiV-LDH; 78. 13; 4-oxo-TEMPO (5); NiV-LDH; 61. aReaction conditions: Ni-based materials anode, nickel foam cathode, electrode surface (10 cm2), flow rate = 200 mL/min, BA (10 mmol), 0.5 M Na2CO3 (90 mL), MeCN (10 mL), reaction time = 17 min. bYields determined by GC. Further information about the NiM-LDH materials alone in provide below and in the Supporting Information (Supplementary Fig. 1)