Supplementary information (SI)

(will be associated with the paper under a numerical form)

Table 2 Stepwise Multi-Temperature Thermogravimetric Analysis (SMT-TGA) programs durations and temperature for each type of alloys,

| Alumina-forming |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperature (°C) | 750 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 | 1100 | 1050 |
| Duration (h) | 20 | 100 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 34 |

| Chromia-forming V1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperature (°C) | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 900 | 850 |
| Duration (h) | 50 | 50 | 25 | 10 | 3 | 1.5 | 20 | 100 |

| Chromia-forming V2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperature (°C) | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 900 | 850 |
| Duration (h) | 20 | 50 | 50 | 50 | 25 | 10 | 4 | 1.5 | 20 | 100 |

| TiO2-forming |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperature (°C) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
| Duration (h) | 50 | 100 | 50 | 30 | 10 | 2.5 | 0.9 | 0.25 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.0061 | 0.05 | 0.6 | 11 | 100 |

| NiO-forming |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperature (°C) | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 900 | 800 |
| Duration (h) | 50 | 20 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 20 | 34 |

| FeO-forming |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperature (°C) | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 700 | 600 | 500 |
| Duration (h) | 25 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 |

| HEA alloys |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperature (°C) | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1050 | 900 |
| Duration (h) | 10 | 5 | 3 | 1.5 | 0.66 | 0.4 | 2 | 8 |

Table 3  Resulting parabolic constant kp for each temperature steps (mg²/cm4/s).

| Alumina-forming alloys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperature (°C) |  |  |  | 750 |  |  | 850 |  |  | 900 |  |  | 950 |  |  | 1000 |  |  | 1050 |  |  | 1100 |  |  | 1150 |  |  | 1200 |  |  | 1300 |  |  | 1100 |  |  | 1050 |  | 1000 |  |
| AM1 _1 |  |  |  | 3.03E-09 |  |  | 4.12E-08 |  |  | 1.48E-08 |  |  | 1.61E-07 |  |  | 3.47E-07 |  |  | 2.93E-07 |  |  | 2.58E-08 |  |  | 1.16E-07 |  |  | 4.59E-07 |  |  | 6.41E-06 |  |  | / |  |  | / |  | / |  |
| AM1 _7 |  |  |  | 1.81E-10 |  |  | 1.11E-08 |  |  | 8.62E-08 |  |  | 1.75E-08 |  |  | 1.09E-08 |  |  | 2.52E-08 |  |  | 5.89E-08 |  |  | 2.11E-07 |  |  | 7.56E-07 |  |  | 6.67E-06 |  |  | 3.07E-07 |  |  | / |  | 1.22E-07 |  |
| AM1 _2 |  |  |  | 1.61E-09 |  |  | 2.45E-08 |  |  | 7.34E-08 |  |  | 4.33E-09 |  |  | 5.12E-09 |  |  | 4.32E-09 |  |  | 1.28E-07 |  |  | 7.86E-07 |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |  |
| GOL 2 _77 |  |  |  | 1.15E-08 |  |  | 1.07E-07 |  |  | 3.54E-07 |  |  | 7.24E-07 |  |  | 1.03E-06 |  |  | 4.10E-06 |  |  | 4.10E-06 |  |  | 3.18E-07 |  |  | 1.26E-06 |  |  | 1.03E-03 |  |  | / |  |  | / |  | / |  |
| CMSX-4 _87 |  |  |  | 4.51E-09 |  |  | 1.11E-07 |  |  | 7.96E-08 |  |  | 1.19E-07 |  |  | 1.17E-08 |  |  | 1.45E-08 |  |  | 1.01E-07 |  |  | 2.49E-07 |  |  | 5.54E-07 |  |  | 2.56E-06 |  |  | / |  |  | / |  | / |  |
| ST201 _80 |  |  |  | 4.11E-09 |  |  | 1.17E-08 |  |  | 9.81E-09 |  |  | 5.58E-09 |  |  | 2.09E-08 |  |  | 5.21E-08 |  |  | 1.75E-07 |  |  | 5.90E-07 |  |  | 1.64E-06 |  |  | 1.20E-05 |  |  | / |  |  | / |  | / |  |
| AMS19 _88 |  |  |  | 2.72E-08 |  |  | 1.40E-08 |  |  | 2.21E-08 |  |  | 1.17E-08 |  |  | 1.19E-08 |  |  | 1.07E-07 |  |  | 4.31E-06 |  |  | 1.22E-05 |  |  | 6.90E-05 |  |  | 8.99E-03 |  |  | 7.06E-06 |  |  | 9.75E-07 |  | / |  |
| GOL1 _117 |  |  |  | 1.40E-09 |  |  | 1.15E-07 |  |  | 6.69E-09 |  |  | 3.97E-08 |  |  | 8.99E-08 |  |  | 2.56E-07 |  |  | 8.99E-07 |  |  | 4.18E-06 |  |  | 1.03E-04 |  |  | 3.02E-02 |  |  | 1.69E-05 |  |  | 7.93E-07 |  | / |  |
| PM2000 Plansee |  |  |  | 2.07E-10 |  |  | 1.82E-09 |  |  | 4.20E-09 |  |  | 1.78E-08 |  |  | 3.79E-08 |  |  | 9.46E-08 |  |  | 3.04E-07 |  |  | 5.21E-07 |  |  | 8.08E-07 |  |  | 2.70E-06 |  |  | / |  |  | / |  | / |  |
| Chromia-forming alloy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperature °C |  | 750 |  |  | 800 |  |  | 850 |  |  | 900 |  |  | 950 |  |  | 1000 |  |  | 900 |  |  | 850 |  |  | 800 |  |  |
| 718 |  | 1.22E-08 |  |  | 2.32E-08 |  |  | 8.95E-08 |  |  | 3.27E-07 |  |  | 1.39E-06 |  |  | 2.35E-06 |  |  | 3.66E-07 |  |  | 9.9E-08 |  |  | / |  |  |
| DS200 |  | 1.53E-08 |  |  | 1.19E-07 |  |  | 9.34E-07 |  |  | 3.95E-06 |  |  | 2.16E-05 |  |  | 2.37E-04 |  |  | 7.16E-06 |  |  | 1.65E-07 |  |  | / |  |  |
| AD730 |  | 1.81E-09 |  |  | 1.49E-08 |  |  | 9.92E-08 |  |  | 2.58E-07 |  |  | 3.49E-07 |  |  | 1.05E-06 |  |  | 6.27E-06 |  |  | 8.04E-07 |  |  | 1.97E-08 |  |  |
| Pure Cr Praxair |  | 5.86E-07 |  |  | 4.67E-07 |  |  | 4.41E-07 |  |  | 2.71E-07 |  |  | 5.70E-06 |  |  | 6.10E-06 |  |  | 1.97E-07 |  |  | 2.62E-08 |  |  | / |  |  |
| TiO2-forming alloys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperature (°C) | 450 |  | 500 |  |  | 550 |  |  | 600 |  |  | 650 |  |  | 700 |  |  | 750 |  |  | 800 |  |  | 850 |  |  | 900 |  |  | 950 |  |  | 1000 |  |  | 900 |  | 800 |  | 700 | 600 |
| Ti-6Al-4V - L-PBF | 9.81E-11 |  | 6.50E-10 |  |  | 7.45E-09 |  |  | 1.50E-07 |  |  | 1.26E-06 |  |  | 5.47E-06 |  |  | 1.61E-05 |  |  | 4.61E-05 |  |  | 1.38E-04 |  |  | 4.29E-04 |  |  | 1.82E-03 |  |  | 9.54E-03 |  |  | 1.28E-03 |  | 1.49E-04 |  | 2.53E-05 | 2.38E-06 |
| Ti-6Al-4V - E-PBF | 1.51E-10 |  | 9.48E-10 |  |  | 1.33E-08 |  |  | 2.53E-07 |  |  | 1.29E-06 |  |  | 5.47E-06 |  |  | 1.61E-05 |  |  | 4.61E-05 |  |  | 1.38E-04 |  |  | 4.29E-04 |  |  | 1.82E-03 |  |  | 9.54E-03 |  |  | 1.29E-03 |  | 1.49E-04 |  | 2.53E-05 | 2.53E-06 |
| Ti-6Al-4V - Rolled | 1.66E-10 |  | 8.33E-10 |  |  | 1.40E-08 |  |  | 2.53E-07 |  |  | 1.52E-06 |  |  | 6.22E-06 |  |  | 2.04E-05 |  |  | 4.79E-05 |  |  | 1.38E-04 |  |  | 4.29E-04 |  |  | 1.82E-03 |  |  | 7.63E-03 |  |  | 1.43E-03 |  | 2.99E-04 |  | 2.73E-05 | 2.38E-06 |
| NiO-forming |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperature °C |  | 500 |  |  | 600 |  |  | 700 |  |  | 750 |  |  | 800 |  |  | 850 |  |  | 900 |  |  | 950 |  |  | 1000 |  |  | 900 |  |  | 850 |  |  |
| Pure Ni MRC |  | 5.81E-08 |  |  | 3.92E-06 |  |  | 8.89E-06 |  |  | 1.06E-05 |  |  | 1.52E-05 |  |  | 2.46E-05 |  |  | 1.27E-05 |  |  | 9.88E-06 |  |  | 1.65E-05 |  |  | 3.21E-06 |  |  | 1.09E-06 |  |  |
| FeO-forming |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperature °C |  | 350 |  |  | 400 |  |  | 450 |  |  | 500 |  |  | 600 |  |  | 700 |  |  | 800 |  |  | 700 |  |  | 600 |  |  | 500 |  |  |
| Pure Fe 1 GoodFellow |  | 9.82E-08 |  |  | 6.96E-07 |  |  | 7.52E-06 |  |  | 3.30E-05 |  |  | 5.68E-04 |  |  | 9.60E-03 |  |  | 4.71E-02 |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |
| Pure Fe_2 GoodFellow |  | 1.24E-07 |  |  | 7.69E-07 |  |  | 5.70E-06 |  |  | 5.76E-05 |  |  | 4.37E-04 |  |  | 7.60E-03 |  |  | 4.12E-02 |  |  | 1.54E-03 |  |  | 2.46E-05 |  |  | 1.69E-06 |  |  |