SM Table 1a. EPMA data for magnetite (wt%) given as means for individual samples and summary statistics for the total population (FF slag)

|  | FF21-A | FF21-B | FF21-2 | FF21-3A | FF21-3B | ALL ANALYSES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | S.D. | Max. | Min. |
|  | n=23 | n=141 | n=55 | n=22 | n=27 | n=222 |  |  |  |
| SiO2 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.013 | 0.06 | 0.03 |
| TiO2 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.025 | 0.10 | 0.04 |
| Al2O3 | 1.80 | 1.32 | 1.09 | 0.93 | 0.91 | 1.21 | 0.368 | 1.80 | 0.91 |
| Cr2O3 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 0.048 | 0.13 | 0.01 |
| V2O3 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.207 | 0.46 | 0.00 |
| Fe2O3 | 65.18 | 65.98 | 67.11 | 65.57 | 66.23 | 66.01 | 0.733 | 67.11 | 65.18 |
| FeO | 30.05 | 29.99 | 29.86 | 29.55 | 29.70 | 29.83 | 0.207 | 30.05 | 29.55 |
| MgO | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.43 | 0.35 | 0.049 | 0.43 | 0.29 |
| CoO | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | 0.54 | 0.015 | 0.56 | 0.52 |
| Total | 98.01 | 98.78 | 99.37 | 97.06 | 98.03 | 98.25 | 0.876 | 99.37 | 97.06 |
| Calculated formula (O=24 apfu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si | 0.020 | 0.011 | 0.01 | 0.017 | 0.01 | 0.014 | 0.004 | 0.02 | 0.01 |
| Ti | 0.014 | 0.030 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.015 | 0.009 | 0.03 | 0.01 |
| Sum (4+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al | 0.660 | 0.479 | 0.39 | 0.347 | 0.34 | 0.443 | 0.134 | 0.66 | 0.34 |
| Cr | 0.003 | 0.003 | 0.02 | 0.014 | 0.03 | 0.014 | 0.012 | 0.03 | 0.00 |
| V | 0.001 | 0.47 | 0.00 | 0.001 | 0.00 | 0.094 | 0.210 | 0.47 | 0.00 |
| Fe3+ | 15.27 | 15.35 | 15.54 | 15.58 | 15.59 | 15.47 | 0.149 | 15.59 | 15.27 |
| Sum (3+) | 15.93 | 15.83 | 15.95 | 15.95 | 15.96 | 15.92 | 0.053 | 15.96 | 15.83 |
| Fe2+ | 7.82 | 7.75 | 7.68 | 7.80 | 7.77 | 7.77 | 0.054 | 7.82 | 7.68 |
| Mg | 0.135 | 0.163 | 0.16 | 0.158 | 0.20 | 0.163 | 0.023 | 0.20 | 0.14 |
| Co | 0.136 | 0.136 | 0.14 | 0.133 | 0.14 | 0.136 | 0.003 | 0.14 | 0.13 |
| Sum (2+) | 8.09 | 8.05 | 7.98 | 8.10 | 8.11 | 8.07 | 0.051 | 8.11 | 7.98 |
| Total | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0.000 | 24.000 | 24.000 |

SM Table 1b. EPMA data for magnetite (wt%) given as means for individual samples and summary statistics for the total population (EF slag)

|  | EF21-B | EF21-C | EF21-3A | EF21-3B | EF21-4B | EF21-5 | ALL ANALYSES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | S.D. | Max. | Min. |
|  | n=20 | n=91 | n=11 | n=6 | n=73 | n=45 | n=246 |  |  |  |
| SiO2 | 0.451 | 0.431 | 0.565 | 0.589 | 0.905 | 0.341 | 0.547 | 0.197 | 0.905 | 0.341 |
| TiO2 | 0.460 | 0.443 | 0.337 | 0.340 | 0.309 | 0.234 | 0.354 | 0.085 | 0.460 | 0.234 |
| Al2O3 | 3.577 | 3.316 | 2.393 | 2.407 | 2.188 | 2.165 | 2.674 | 0.612 | 3.577 | 2.165 |
| V2O3 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.006 | 0.002 |
| Fe2O3 | 61.795 | 62.236 | 63.902 | 64.318 | 63.391 | 63.215 | 63.143 | 0.966 | 64.318 | 61.795 |
| FeO | 31.790 | 31.611 | 31.976 | 32.202 | 32.332 | 32.503 | 32.069 | 0.338 | 32.503 | 31.611 |
| MgO | 0.036 | 0.043 | 0.037 | 0.038 | 0.043 | 0.991 | 0.198 | 0.388 | 0.991 | 0.036 |
| CoO | 0.288 | 0.308 | 0.392 | 0.405 | 0.406 | 0.448 | 0.375 | 0.063 | 0.448 | 0.288 |
| Total | 98.399 | 98.392 | 99.609 | 100.305 | 99.580 | 96.997 | 98.880 | 1.189 | 100.305 | 96.997 |
| Calculated formula (O=24 apfu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si | 0.138 | 0.132 | 0.172 | 0.178 | 0.273 | 0.104 | 0.166 | 0.059 | 0.273 | 0.104 |
| Ti | 0.106 | 0.102 | 0.077 | 0.077 | 0.071 | 0.053 | 0.081 | 0.020 | 0.106 | 0.053 |
| Sum (4+) | 0.244 | 0.226 | 0.249 | 0.255 | 0.339 | 0.157 | 0.245 | 0.059 | 0.339 | 0.157 |
| Al | 1.289 | 1.200 | 0.858 | 0.858 | 0.786 | 0.775 | 0.961 | 0.224 | 1.289 | 0.775 |
| V | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
| Fe3+ | 14.215 | 14.349 | 14.637 | 14.630 | 14.517 | 14.894 | 14.540 | 0.239 | 14.894 | 14.215 |
| Sum (3+) | 15.504 | 15.038 | 15.497 | 15.489 | 15.095 | 15.670 | 15.382 | 0.254 | 15.670 | 15.038 |
| Fe2+ | 8.127 | 8.100 | 8.140 | 8.140 | 8.225 | 8.012 | 8.124 | 0.069 | 8.225 | 8.012 |
| Mg | 0.017 | 0.020 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | 0.032 | 0.020 | 0.006 | 0.032 | 0.017 |
| Co | 0.071 | 0.076 | 0.096 | 0.098 | 0.099 | 0.113 | 0.092 | 0.016 | 0.113 | 0.071 |
| Sum (2+) | 8.214 | 7.925 | 8.252 | 8.255 | 8.229 | 8.156 | 8.172 | 0.126 | 8.255 | 7.925 |
| Total | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0.000 | 24.000 | 24.000 |

SM Table 1c. EPMA data for fayalite (wt%) given as means for individual samples and summary statistics for the total population (EF slag)

|  | EF21-3B | EF21-3A | EF21-B | FF21-4B | EF21-5 | EF21-C |  | ALL ANALYSES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean | Mean |  | Mean | S.D. | Max. | Min. |
|  | n=6 | n=11 | n=116 | n=67 | n=2 | n=33 |  | n=235 |  |  |  |
| SiO2 | 28.481 | 28.456 | 28.891 | 28.932 | 28.621 | 28.719 | SiO2 | 28.684 | 0.201 | 28.932 | 28.456 |
| TiO2 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | TiO2 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.000 |
| Al2O3 | 0.044 | 0.070 | 0.230 | 0.064 | 0.045 | 0.069 | Al2O3 | 0.087 | 0.071 | 0.230 | 0.044 |
| FeO | 68.230 | 67.568 | 67.672 | 69.478 | 68.549 | 68.619 | FeO | 68.353 | 0.703 | 69.478 | 67.568 |
| MnO | 0.007 | 0.008 | 0.003 | 0.004 | 0.000 | 0.008 | MnO | 0.005 | 0.003 | 0.008 | 0.000 |
| MgO | 0.419 | 0.465 | 0.347 | 0.409 | 0.378 | 0.456 | MgO | 0.412 | 0.045 | 0.465 | 0.347 |
| NiO | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | NiO | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.000 |
| CaO | 0.116 | 0.126 | 0.174 | 0.096 | 0.144 | 0.133 | CaO | 0.132 | 0.027 | 0.174 | 0.096 |
| P2O5 | 0.161 | 0.198 | 0.215 | 0.154 | 0.054 | 0.198 | P2O5 | 0.163 | 0.058 | 0.215 | 0.054 |
| CoO | 0.483 | 0.475 | 0.440 | 0.578 | 0.491 | 0.491 | CoO | 0.493 | 0.046 | 0.578 | 0.440 |
| V2O3 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.000 | 0.005 | V2O3 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.000 |
| Cu2O | 0.038 | 0.053 | 0.045 | 0.107 | 0.051 | 0.074 | Cu2O | 0.061 | 0.025 | 0.107 | 0.038 |
| ZnO | 0.000 | 0.005 | 0.016 | 0.023 | 0.000 | 0.017 | ZnO | 0.010 | 0.010 | 0.023 | 0.000 |
| Na2O | 0.138 | 0.031 | 0.062 | 0.039 | 0.106 | 0.069 | Na2O | 0.074 | 0.041 | 0.138 | 0.031 |
| Total | 98.117 | 97.461 | 98.103 | 99.892 | 98.439 | 98.862 | Total | 98.479 | 0.831 | 99.892 | 97.461 |
| apfu (Fe,Mg)2SiO4 |  |  |  |  |  |  | apfu (Fe,Mg)2SiO4 |  |  | apfu (Fe,Mg) 2SiO4 |  |
| Si | 0.993 | 0.998 | 1.002 | 0.991 | 0.987 | 0.994 | Si | 0.994 | 0.005 | Si | 0.993 |
| Ti | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Ti | 0.000 | 0.000 | Ti | 0.000 |
| P | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | P | 0.005 | 0.001 | P | 0.005 |
| Σ (4+, 5+) | 0.998 | 1.003 | 1.000 | 0.966 | 0.992 | 1.000 | Σ (4+, 5+) | 0.993 | 0.014 | Σ (4+, 5+) | 0.998 |
| Al | 0.002 | 0.003 | 0.009 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | Al | 0.004 | 0.003 | Al | 0.002 |
| V | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | V | 0.000 | 0.000 | V | 0.000 |
| Σ (3+) | 0.002 | 0.003 | 0.010 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | Σ (3+) | 0.004 | 0.003 | Σ (3+) | 0.002 |
| Fe | 1.989 | 1.976 | 1.963 | 1.992 | 1.994 | 1.983 | Fe | 1.983 | 0.012 | Fe | 1.989 |
| Mn | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | Mn | 0.000 | 0.000 | Mn | 0.000 |
| Mg | 0.022 | 0.025 | 0.018 | 0.021 | 0.028 | 0.024 | Mg | 0.023 | 0.003 | Mg | 0.022 |
| Ca | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | Ca | 0.005 | 0.001 | Ca | 0.004 |
| Co | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | Co | 0.014 | 0.001 | Co | 0.014 |
| Zn | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | Zn | 0.000 | 0.000 | Zn | 0.000 |
| Σ (2+) | 2.029 | 2.019 | 1.983 | 1.972 | 2.042 | 2.027 | Σ (2+) | 2.012 | 0.028 | Σ (2+) | 2.029 |
| Cu | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | Cu | 0.002 | 0.001 | Cu | 0.001 |
| Na | 0.009 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | Na | 0.005 | 0.003 | Na | 0.009 |
| Σ (1+) | 0.010 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | Σ (1+) | 0.006 | 0.002 | Σ (1+) | 0.010 |
| Total | 3.039 | 3.028 | 2.998 | 2.947 | 3.045 | 3.037 | Total | 3.016 | 0.038 | Total | 3.039 |

SM Table 1d. Summary statistics for EPMA data (wt%) for Glass 1 (FF slag)

|  | Mean | Min. | Max. | S.D. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (n=6) |  |  |  |
| SiO2 | 41.52 | 39.61 | 43.42 | 2.70 |
| Fe2O3 | 14.25 | 11.60 | 16.89 | 3.74 |
| Al2O3 | 5.02 | 4.61 | 5.43 | 0.58 |
| CaO | 8.02 | 5.03 | 11.01 | 4.23 |
| BaO | 1.83 | 1.60 | 2.06 | 0.33 |
| K2O | 0.44 | 0.42 | 0.46 | 0.03 |
| P2O5 | 4.17 | 0.80 | 7.53 | 4.76 |
| La2O3 | 2.26 | 1.71 | 2.82 | 0.78 |
| Ce2O3 | 3.14 | 2.32 | 3.96 | 1.16 |
| UO2 | 0.53 | 0.51 | 0.54 | 0.02 |
| PbO | 0.55 | 0.48 | 0.61 | 0.09 |
| ThO2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| TiO2 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| Na2O | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.05 |
| CoO | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.02 |
| Cu2O | 12.67 | 9.88 | 15.46 | 3.95 |
| ZrO2 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.01 |
| Nb2O5 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.01 |
| V2O3 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| MnO | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| MgO | 0.89 | 0.66 | 1.13 | 0.33 |
| ZnO | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.00 |
| Cl | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.01 |
| F | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 0.05 |
| TOTAL | 96.09 | 96.07 | 96.12 | 0.04 |

SM Table 1e. Summary statistics for EPMA data (wt%) for Glass 2 (FF slag)

|  | Mean | Min. | Max. | S.D. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (n=43) |  |  |  |
| SiO2 | 70.43 | 65.33 | 75.80 | 4.41 |
| Fe2O3 | 7.48 | 5.56 | 9.93 | 1.63 |
| Al2O3 | 5.87 | 4.49 | 7.00 | 1.23 |
| CaO | 2.56 | 1.87 | 3.47 | 0.66 |
| BaO | 1.32 | 1.20 | 1.40 | 0.08 |
| K2O | 1.33 | 0.98 | 1.81 | 0.30 |
| P2O5 | 0.18 | 0.06 | 0.39 | 0.13 |
| La2O3 | 0.25 | 0.07 | 0.56 | 0.17 |
| Ce2O3 | 0.36 | 0.12 | 0.80 | 0.25 |
| UO2 | 0.07 | 0.00 | 0.19 | 0.08 |
| PbO | 0.32 | 0.24 | 0.43 | 0.08 |
| ThO2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TiO2 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| Na2O | 0.37 | 0.24 | 0.53 | 0.11 |
| CoO | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| Cu2O | 7.50 | 4.61 | 11.20 | 2.48 |
| ZrO2 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
| Nb2O5 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| V2O3 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| MnO | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| MgO | 0.18 | 0.10 | 0.26 | 0.07 |
| ZnO | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| Cl | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.03 |
| F | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| TOTAL | 98.45 | 96.87 | 99.52 | 0.97 |

SM Table 1f. Summary statistics for EPMA data (wt%) for Glass 1 (EF slag)

|  | Mean | Min. | Max. | S.D. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (n=58) |  |  |  |
| SiO2 | 45.97 | 41.99 | 48.40 | 2.17 |
| Fe2O3 | 19.82 | 17.82 | 21.49 | 1.37 |
| Al2O3 | 10.98 | 10.11 | 11.93 | 0.65 |
| CaO | 6.30 | 4.74 | 8.74 | 1.72 |
| BaO | 3.54 | 2.61 | 4.12 | 0.43 |
| K2O | 1.81 | 0.84 | 3.01 | 0.88 |
| P2O5 | 2.20 | 1.77 | 3.01 | 0.49 |
| La2O3 | 1.79 | 1.30 | 2.45 | 0.37 |
| Ce2O3 | 2.73 | 1.75 | 3.77 | 0.69 |
| UO2 | 0.60 | 0.32 | 1.29 | 0.33 |
| PbO | 0.50 | 0.35 | 0.76 | 0.16 |
| ThO2 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.03 |
| TiO2 | 0.14 | 0.02 | 0.29 | 0.08 |
| Na2O | 0.32 | 0.17 | 0.49 | 0.13 |
| CoO | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.02 |
| Cu2O | 0.15 | 0.06 | 0.36 | 0.09 |
| ZrO2 | 0.12 | 0.09 | 0.21 | 0.04 |
| Nb2O5 | 0.15 | 0.08 | 0.27 | 0.07 |
| V2O3 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| MnO | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| MgO | 0.04 | 0.00 | 0.15 | 0.05 |
| ZnO | 0.07 | 0.01 | 0.16 | 0.05 |
| Cl | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.02 |
| F | 0.06 | 0.01 | 0.13 | 0.05 |
| TOTAL | 97.45 | 96.46 | 100.27 | 1.18 |

SM Table 1g. Summary statistics for EPMA data (wt%) for Glass 2 (EF slag)

|  | Mean | Min. | Max. | S.D. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (n=62) |  |  |  |
| SiO2 | 69.04 | 60.61 | 73.18 | 4.60 |
| Fe2O3 | 12.61 | 10.19 | 14.93 | 1.69 |
| Al2O3 | 8.35 | 7.10 | 10.25 | 1.21 |
| CaO | 1.73 | 0.98 | 3.33 | 0.71 |
| BaO | 2.08 | 1.44 | 3.12 | 0.52 |
| K2O | 3.85 | 3.26 | 4.69 | 0.50 |
| P2O5 | 0.20 | 0.05 | 0.59 | 0.20 |
| La2O3 | 0.17 | 0.03 | 0.48 | 0.15 |
| Ce2O3 | 0.28 | 0.09 | 0.74 | 0.23 |
| UO2 | 0.03 | 0.00 | 0.13 | 0.04 |
| PbO | 0.21 | 0.10 | 0.28 | 0.05 |
| ThO2 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| TiO2 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Na2O | 0.51 | 0.36 | 0.75 | 0.11 |
| CoO | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| Cu2O | 0.19 | 0.00 | 1.08 | 0.32 |
| ZrO2 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| Nb2O5 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| V2O3 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| MnO | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| MgO | 0.04 | 0.00 | 0.09 | 0.03 |
| ZnO | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| Cl | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.04 |
| F | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.02 |
| TOTAL | 99.47 | 98.01 | 100.72 | 1.02 |

SM Table 2. STEM-EDS analysis of monazite (n=24, wt%, normalised) and apatite

|  | Monazite |  |  |  | Apatite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mean | S.D. | Min. | Max. |  |
| P2O5 | 28.77 | 4.20 | 22.99 | 36.30 | 42.25 |
| CaO | 1.59 | 0.60 | 0.67 | 3.82 | 57.22 |
| La2O3 | 20.9 | 1.4 | 18.2 | 22.6 | <mdl |
| Ce2O3 | 36.12 | 1.5 | 32.35 | 37.60 | 0.18 |
| Nd2O3 | 7.20 | 0.9 | 5.39 | 9.34 |  |
| Y2O3 |  |  |  |  | 0.02 |
| PbO | 1.03 | 0.41 | 0.49 | 2.09 |  |
| ThO2 | 0.99 | 0.46 | 0.45 | 2.14 |  |
| UO2 | 3.4 | 2.7 | 0.31 | 7.6 |  |
| F |  |  |  |  | 4.83 |
| Cl |  |  |  |  | 0.17 |
| Total | 100.00 | 0.01 | 99.98 | 100.02 |  |
| Formula calculation (cations only) |  |  |  |  |  |
| Ca | 0.04 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 5.157 |
| La | 0.33 | 0.27 | 0.31 | 0.04 | - |
| Ce | 0.59 | 0.44 | 0.53 | 0.05 | 0.006 |
| Nd | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.01 |  |
| Y |  |  |  |  | 0.001 |
| Pb | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |  |
| Th | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |  |
| U | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |  |
| ΣREY | 1.02 | 0.82 | 0.94 | 0.08 |  |
| P | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.08 |  |
| mol % end-members |  |  |  |  |  |
| % Monazite-La | 32.73 | 32.77 | 32.78 | 2.11 |  |
| % Monazite-Ce | 57.87 | 54.12 | 56.28 | 1.17 |  |
| % Monazite-Nd | 9.40 | 13.11 | 10.94 | 1.17 |  |