Table 1: Screening of reaction condition in the synthesis of benzothiazole
	


	Yield [%] 
	 Amount of catalyst [ mg] 
	[bookmark: _Hlk119445597]T [°C]
	Solvent
	Entry

	Trace
	-
	60
	[bookmark: _Hlk121611694]EtOH
	1

	98
	[bookmark: _Hlk151326367]12
	60
	EtOH
	2

	51
	12
	60
	CH3CN
	3

	64
	12
	60
	Toluene
	4

	56
	12
	60
	CH3OH
	5

	74
	12
	60
	CH2Cl2
	6

	98
	12
	60
	EtOH
	7

	71
	8
	40
	EtOH
	8

	98
	16
	70
	EtOH
	9







Table 2: Investigation of substrate scope. 
	


	Yield [%]
	Time [min]
	Product
	Substrate
	Entry

	96
	90
	

	

	1

	84
	85
	

	

	2

	81
	95
	

	

	3

	79
	70
	

	

	4

	83
	80
	

	

	5

	98
	50
	

	

	6

	93
	90
	

	

	7

	85
	110
	

	

	8
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