Table 2:  The CIE coordinates and images, CRI and CCT parameters corresponding to C102, Rh6G, and composite on 405 nm laser excitation.
	Dye in silica composite
	Concentration (mM)
	CIE coordinate
	CIE  Diagram

	CRI
	CCT
(K)

	
	
	X
	Y
	
	Ra
	Re
	

	
D65
	
---
	
0.33
	
0.33
	[image: ]
	
100
	
	
6500

	
Rh6G
	
0.1
	
0.38
	
0.38
	[image: ]
	
81.1
	
75.3
	
3903

	
C102
	
0.1
	
0.32
	
0.27
	[image: ]
	
83.2
	
78.1
	
6595

	
C102 + Rh6G
	
0.1 + 3.047 
	
0.35
	
0.33
	[image: ]
	
92.8
	
91.7
	
4831
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