Table 2:  The CIE coordinates and images, CRI and CCT parameters corresponding to C102, Rh6G, and composite on 405 nm laser excitation.

| Dye in silica composite | Concentration (mM) | CIE coordinate |  | CIE Diagram | CRI |  | CCT (K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | Ra | Re |  |
| D65 | --- | 0.33 | 0.33 |  | 100 |  | 6500 |
| Rh6G | 0.1 | 0.38 | 0.38 |  | 81.1 | 75.3 | 3903 |
| C102 | 0.1 | 0.32 | 0.27 |  | 83.2 | 78.1 | 6595 |
| C102 + Rh6G | 0.1 + 3.047 | 0.35 | 0.33 |  | 92.8 | 91.7 | 4831 |