
APENDIX
	Group I
	mean
	Std deviation
	Minimum
	Maximum

	Vertical load 
	251,6N
	34,94
	181N
	289N

	Displacement
	15,22mm
	3,63
	8,9mm
	21,7mm




	Group II
	mean
	STD deviation
	Minimum
	Maximum

	Vertical load
	254,1N
	28,1
	202N
	300N

	Displacement
	16,79mm
	2,4
	12,8mm
	19,6mm




	Grupo III
	mean
	STD deviation
	Minimum
	Maximum 

	Vertical load
	163,5N
	18,81
	133N
	187N

	Displacement
	10,54mm
	1,78
	8,2mm
	14mm




