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Fig.S1 The photos of wooden coffin paintings

[bookmark: _GoBack]Table S1 Types and areas of diseases in wooden coffin paintings
	
	soil rust
	rotten
	crack
	mutilation
	pulverization
	water stain
	microorganism
	deformation
	discoloration
	drop
	chap
	crystal salt

	[bookmark: OLE_LINK4]ZBM1
	0.15
	0.24
	0.20
	0
	0.07
	0
	0.02
	0
	0
	0.01
	0
	0.13

	[bookmark: OLE_LINK5]ZBM2
	0
	0.06
	0.01
	0
	0.15
	0.10
	0.01
	0
	0
	0
	0
	0.03

	ZBM3
	0.36
	0.10
	0
	0
	0.15
	0.10
	0
	0.12
	0.05
	0.01
	0
	0

	ZBM4
	0.03
	0.01
	0
	0.01
	0.01
	0.50
	0.01
	0.01
	0
	0.05
	0
	0.01

	ZBM5
	0.01
	0.01
	0
	0
	0
	0.50
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ZBM6
	0.06
	0.03
	0.01
	0
	0.18
	0.14
	0
	0
	0.05
	0
	0
	0

	ZBM7
	0.05
	0.04
	0.01
	0
	0
	0
	0
	0.01
	0
	0
	0
	0

	ZBM8
	0.01
	0.05
	0.01
	0
	0
	0
	0
	0.01
	0.01
	0
	0
	0

	ZBM9
	0
	0.03
	0.01
	0
	0
	0.02
	0
	0.01
	0
	0
	0
	0

	ZBM10
	0
	0.02
	0.01
	0
	0.02
	0
	0
	0
	0.01
	0
	0
	0

	ZBM11
	0.01
	0.01
	0.01
	0
	0.05
	0
	0.01
	0
	0
	0
	0.05
	0

	ZBM12
	0
	0
	0
	0
	2.40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.06

	ZBM13
	0.01
	0.01
	0.02
	0
	0.10
	0.05
	0
	0
	0.91
	0
	0
	0

	ZBM14
	0.30
	0
	0.01
	0
	0.50
	0
	0
	0
	0.30
	0
	0
	0

	ZBM15
	0.20
	0.10
	0.02
	0.01
	0.50
	0.02
	0
	0
	0.50
	0
	0
	0

	ZBM16
	0.01
	0.01
	0.01
	0
	0.60
	0
	0
	0.03
	0.01
	0
	0
	0.01

	ZBM17
	0
	0.1
	0.01
	0
	0.30
	0
	0.01
	0.03
	0.25
	0
	0.01
	0.01

	ZBM18
	0.01
	0.01
	0
	0
	0
	0
	0.05
	0
	0.01
	0
	0
	0.01

	ZBM19
	0
	0
	0.01
	0
	0
	0.02
	0
	0.01
	0.05
	0.01
	0
	0.01

	ZBM20
	0.01
	0.01
	0
	0.01
	0
	0.15
	0
	0
	0.15
	0
	0
	0.01

	ZBM21
	0.01
	0.01
	0.01
	0
	0.20
	0.15
	0
	0.01
	0.07
	0
	0
	0.01

	ZBM22
	0
	0.01
	0
	0
	0
	0.03
	0
	0.01
	0
	0.03
	0
	0

	ZBM23
	0.04
	0.05
	0
	0
	0.15
	0
	0
	0.01
	0
	0.02
	0
	0.02

	ZBM24
	0.31
	0.61
	0.01
	0
	0
	0
	0
	0
	0.01
	0.20
	0
	0.15

	ZBM25
	0.02
	0
	0.01
	0
	0.30
	0
	0
	0.01
	0.01
	0.15
	0
	0.03

	ZBM26
	0.01
	0.01
	0
	0
	1.20
	0.15
	0
	0.01
	0.01
	0
	0
	0

	ZBM27
	0.15
	0.15
	0
	0.06
	0.52
	0
	0
	0
	0.30
	0.02
	0.01
	0

	ZBM28
	0.05
	0.21
	0
	0
	0.31
	0.18
	0
	0
	0.02
	0.01
	0.01
	0.01

	ZBM29
	0.01
	0.03
	0.01
	0.01
	0.45
	0.15
	0
	0
	0.01
	0.01
	0.01
	0

	ZBM30
	0.08
	0.01
	0
	0
	0.64
	0.06
	0
	0
	0
	0.05
	0.02
	0.01

	ZBM31
	0.21
	0.15
	0.01
	0.03
	0.10
	0.11
	0
	0.01
	0
	0.25
	0.05
	0.02

	ZBM32
	0.01
	0
	0.01
	0.01
	0.08
	0.20
	0
	0.01
	0.10
	0.11
	0.07
	0.01

	ZBM33
	0.01
	0.15
	0
	0
	0
	0.08
	0.01
	0.01
	0
	0.02
	0.01
	0

	ZBM34
	0.01
	0.01
	0
	0.01
	0
	0.11
	0
	0.01
	0
	0.11
	0.05
	0

	ZBM35
	0.01
	0.06
	0
	0
	0.22
	0.15
	0
	0.01
	0.05
	0
	0
	0.01
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