Table 7. Residual moisture content, fluidity, and energy consumption coefficient of spoil corresponding to each condition.

| Influencing factors |  |  |  | Residual moisture content (%) | Fluidity (cm) | Energy consumption coefficient (kw·h·l-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voltage | Electrode spacing | Electrode arrangement | Initial moisture content |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 23.80% | 11.48 | 0.08 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 28.79% | 13.63 | 0.04 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 36.64% | 18.45 | 0.03 |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 24.84% | 12.23 | 0.05 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 26.02% | 11.95 | 0.08 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 33.70% | 16.08 | 0.05 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 23.40% | 11.05 | 0.10 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 31.85% | 14.90 | 0.05 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 25.19% | 11.05 | 0.13 |