Table 2. Test results of hydraulic properties of shield spoil.

| Parameter | Moisture content | Liquid limit | Plastic limit | Permeability coefficient |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | % | % | cm/s |
| Test value | 25.7–55.2 | 21.4–28.7 | 12.4–15.1 | 1.16–6.52×10-5 |