Table 1. Moisture content of shield spoil samples.
	Sample No.
	Number of tests
	Moisture content

（%）
	
Average moisture content （%）

	A
	1
	25.10%
	25.70%

	
	2
	26.40%
	

	
	3
	25.60%
	

	B
	1
	39.40%
	38.93%

	
	2
	38.90%
	

	
	3
	38.50%
	

	C
	1
	35.40%
	35.30%

	
	2
	35.10%
	

	
	3
	35.40%
	

	D
	1
	55.70%
	55.20%

	
	2
	55.40%
	

	
	3
	54.60%
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