Table 1 : Fatigue tests data – S355 – W3 detail
	Test specimen
	Preload 
	Max. load (kN)
	Nominal stress range - R=0,1 (MPa)
	Nfailure (cycles)
	Failure ?

	W-EPR18
	/
	36
	58
	2156946
	Y - LONG SIDE

	W-EPR35
	/
	36
	58
	1164254
	Y - LONG SIDE

	W-EPR36
	/
	36
	58
	3054409
	Y - LONG SIDE

	W-EPR15
	/
	50
	80
	408883
	Y - LONG SIDE

	W-EPR26
	/
	50
	80
	871407
	Y - LONG SIDE

	W-EPR45
	/
	50
	80
	1033861
	Y - LONG SIDE

	W-EPR14
	/
	71
	113
	230496
	Y - LONG SIDE

	W-EPR25
	/
	71
	113
	571385
	Y - LONG SIDE

	W-EPR29
	/
	71
	113
	391116
	Y - LONG SIDE

	W-EPR39
	/
	71
	113
	438095
	Y - LONG SIDE

	W-EPR41
	/
	128
	205
	49625
	Y - LONG SIDE

	W-EPR32
	/
	128
	205
	32316
	Y - LONG SIDE

	W-EPR40
	/
	128
	205
	14977
	Y - LONG SIDE

	W-EPR09
	175 kN
	50
	80
	10000000
	N

	W-EPR30
	175 kN
	50
	80
	10000000
	N

	W-EPR06
	175 kN
	71
	113
	897 368
	Y - LONG SIDE

	W-EPR24
	175 kN
	71
	113
	1182378
	Y - LONG SIDE

	W-EPR27
	175 kN
	71
	113
	571 488
	Y - LONG SIDE

	W-EPR20
	175 kN
	100
	160
	120132
	Y - LONG SIDE

	W-EPR23
	175 kN
	100
	160
	225658
	Y - LONG SIDE

	W-EPR50
	175 kN
	100
	160
	120045
	Y - LONG SIDE

	W-EPR10
	175 kN
	114
	182
	78160
	Y - LONG SIDE

	W-EPR02
	175 kN
	128
	205
	39340
	Y - LONG SIDE

	W-EPR33
	175 kN
	128
	205
	45541
	Y - LONG SIDE

	W-EPR34
	175 kN
	128
	205
	44136
	Y - LONG SIDE

	W-EPR28
	218 kN
	71
	113
	3654608
	Y - LONG SIDE

	W-EPR38
	218 kN
	71
	113
	3761515
	Y - LONG SIDE

	W-EPR44
	218 kN
	71
	113
	10000000
	N

	W-EPR46
	218 kN
	71
	113
	370291
	Y - LONG SIDE

	W-EPR47
	218 kN
	71
	113
	246354
	Y - LONG SIDE

	W-EPR49
	218 kN
	71
	113
	1226463
	Y - LONG SIDE

	W-EPR05
	218 kN
	80
	128
	1376980
	Y - LONG SIDE

	W-EPR07
	218 kN
	80
	128
	1030970
	Y - LONG SIDE

	W-EPR19
	218 kN
	80
	128
	982672
	Y - LONG SIDE

	W-EPR08
	218 kN
	80
	128
	1422254
	Y - LONG SIDE

	W-EPR03
	218 kN
	100
	160
	74242
	Y - LONG SIDE

	W-EPR11
	218 kN
	100
	160
	319645
	Y - LONG SIDE

	W-EPR13
	218 kN
	100
	160
	250370
	Y - LONG SIDE

	W-EPR31
	218 kN
	100
	160
	465576
	Y - LONG SIDE

	W-EPR16
	218 kN
	128
	205
	58214
	Y - LONG SIDE

	W-EPR17
	218 kN
	128
	205
	50014
	Y - LONG SIDE

	W-EPR21
	218 kN
	128
	205
	214104
	Y - LONG SIDE

	W-EPR42
	218 kN
	128
	205
	97350
	Y - LONG SIDE


Table 2 : Fatigue tests data – S355 – F detail
	Test specimen
	Preload 
	Max. load (kN)
	Nominal stress range - R=0,1 (MPa)
	Nfailure (cycles)
	Failure ?

	F-EPR22
	/
	89
	125
	3333123
	Y - LONG SIDE

	F-EPR28
	/
	89
	125
	3313568
	Y - LONG SIDE

	F-EPR43
	/
	89
	125
	1525145
	Y - LONG SIDE

	F-EPR02
	/
	100
	141
	1824483
	Y - LONG SIDE

	F-EPR23
	/
	100
	141
	2891639
	Y - LONG SIDE

	F-EPR45
	/
	100
	141
	2075264
	Y - LONG SIDE

	F-EPR06
	/
	128
	180
	587378
	Y - LONG SIDE

	F-EPR01
	/
	128
	180
	842925
	Y - LONG SIDE

	F-EPR41
	/
	128
	180
	1352169
	Y - LONG SIDE

	F-EPR07
	/
	178
	250
	294961
	Y - LONG SIDE

	F-EPR12
	/
	178
	250
	224829
	Y - LONG SIDE

	F-EPR13
	/
	178
	250
	196039
	Y - LONG SIDE

	F-EPR20
	/
	178
	250
	219732
	Y - LONG SIDE

	F-EPR03
	175 kN
	100
	141
	10000000
	N

	F-EPR05
	175 kN
	100
	141
	3000727
	Y - LONG SIDE

	F-EPR30
	175 kN
	100
	141
	5000000
	N

	F-EPR08
	175 kN
	114
	160
	2439925
	Y - LONG SIDE

	F-EPR21
	175 kN
	114
	160
	3324025
	Y - LONG SIDE

	F-EPR34
	175 kN
	114
	160
	1332699
	Y - LONG SIDE

	F-EPR38
	175 kN
	114
	160
	10000000
	N

	F-EPR04
	175 kN
	128
	180
	872013
	Y - LONG SIDE

	F-EPR19
	175 kN
	128
	180
	855512
	Y - LONG SIDE

	F-EPR42
	175 kN
	128
	180
	1595577
	Y - LONG SIDE

	F-EPR26
	175 kN
	178
	250
	197589
	Y - LONG SIDE

	F-EPR27
	175 kN
	178
	250
	216652
	Y - LONG SIDE

	F-EPR40
	175 kN
	178
	250
	377328
	Y - LONG SIDE

	F-EPR39
	218 kN
	128
	180
	2357652
	Y - LONG SIDE

	F-EPR09
	219 kN
	128
	180
	1886031
	Y - LONG SIDE

	F-EPR11
	220 kN
	128
	180
	265100
	Y - LONG SIDE

	F-EPR37
	221 kN
	178
	250
	264931
	Y - LONG SIDE

	F-EPR10
	222 kN
	178
	250
	261606
	Y - LONG SIDE

	F-EPR18
	223 kN
	178
	250
	319 000
	Y - LONG SIDE

	F-EPR16
	224 kN
	114
	160
	2059428
	Y - LONG SIDE

	F-EPR24
	225 kN
	114
	160
	5000000
	N

	F-EPR33
	226 kN
	114
	160
	5000000
	N

	F-EPR29
	227 kN
	100
	141
	5000000
	N

	F-EPR47
	228 kN
	100
	141
	5000000
	N





Tableau 3 : Fatigue tests data – S690 – F detail
	Test specimen
	Preload 
	Max. load (kN)
	Nominal stress range - R=0,1 (MPa)
	Nfailure (cycles)
	Failure ?

	F-EPR18
	/
	71
	100
	5000000
	N

	F-EPR29
	/
	71
	100
	4751001
	Y - LONG SIDE

	F-EPR04
	/
	89
	125
	2088093
	Y - LONG SIDE

	F-EPR06
	/
	89
	125
	2197036
	Y - LONG SIDE

	F-EPR19
	/
	89
	125
	2753082
	Y - LONG SIDE

	F-EPR10
	/
	100
	141
	1118843
	Y - LONG SIDE

	F-EPR13
	/
	100
	141
	1551911
	Y - LONG SIDE

	F-EPR16
	/
	100
	141
	1314070
	Y - LONG SIDE

	F-EPR07
	/
	128
	180
	679034
	Y - LONG SIDE

	F-EPR09
	/
	128
	180
	519794
	Y - LONG SIDE

	F-EPR17
	/
	128
	180
	588212
	Y - LONG SIDE

	F-EPR12
	/
	178
	250
	176695
	Y - LONG SIDE

	F-EPR15
	/
	178
	250
	224885
	Y - LONG SIDE

	F-EPR20
	/
	178
	250
	197915
	Y - LONG SIDE

	F-EPR24
	247 kN
	89
	125
	5000000
	N

	F-EPR26
	247 kN
	100
	141
	5000000
	N

	F-EPR28
	247 kN
	100
	141
	5000000
	N

	F-EPR21
	247 kN
	128
	180
	5000000
	N

	F-EPR25
	247 kN
	128
	180
	1293119
	Y - LONG SIDE

	F-EPR31
	247 kN
	128
	180
	3418509
	Y - LONG SIDE

	F-EPR23
	247 kN
	149
	210
	787993
	Y - LONG SIDE

	F-EPR27
	247 kN
	149
	210
	481372
	Y - LONG SIDE

	F-EPR30
	247 kN
	149
	210
	424994
	Y - LONG SIDE

	F-EPR34
	247 kN
	178
	250
	220099
	Y - LONG SIDE

	F-EPR36
	247 kN
	178
	250
	237399
	Y - LONG SIDE

	F-EPR37
	247 kN
	178
	250
	251699
	Y - LONG SIDE

	F-EPR05
	308 kN
	128
	180
	5000000
	N

	F-EPR22
	308 kN
	128
	180
	5000000
	N

	F-EPR35
	308 kN
	128
	180
	973168
	Y - LONG SIDE

	F-EPR14
	308 kN
	149
	210
	780240
	Y - LONG SIDE

	F-EPR32
	308 kN
	149
	210
	1346224
	Y - LONG SIDE

	F-EPR33
	308 kN
	149
	210
	2739075
	Y - LONG SIDE





Tableau 4 : Fatigue tests data – S690 – W3 detail
	[bookmark: _Hlk164932639]Test specimen
	Preload 
	Max. load (kN)
	Nominal stress range - R=0,1 (MPa)
	Nfailure (cycles)
	Failure ?

	W-EPR08
	/
	36
	44
	5000000
	N

	W-EPR17
	/
	36
	44
	5000000
	N

	W-EPR26
	/
	36
	44
	5000000
	N

	W-EPR07
	/
	50
	61
	1627663
	Y - LONG SIDE

	W-EPR13
	/
	50
	61
	2878303
	Y - LONG SIDE

	W-EPR06
	/
	71
	86
	1689714
	Y - LONG SIDE

	W-EPR09
	/
	71
	86
	2584232
	Y - LONG SIDE

	W-EPR12
	/
	71
	86
	680679
	Y - LONG SIDE

	W-EPR14
	/
	100
	122
	133524
	Y - LONG SIDE

	W-EPR15
	/
	100
	122
	413926
	Y - LONG SIDE

	W-EPR16
	/
	100
	122
	438235
	Y - LONG SIDE

	W-EPR04
	/
	128
	156
	195255
	Y - LONG SIDE

	W-EPR05
	/
	128
	156
	89135
	Y - LONG SIDE

	W-EPR11
	/
	128
	156
	168975
	Y - LONG SIDE

	W-EPR32
	165 kN
	71
	86
	5000000
	N

	W-EPR33
	165 kN
	71
	86
	1237619
	Y - LONG SIDE

	W-EPR24
	165 kN
	100
	122
	449840
	Y - LONG SIDE

	W-EPR27
	165 kN
	100
	122
	611405
	Y - LONG SIDE

	W-EPR34
	165 kN
	100
	122
	470502
	Y - LONG SIDE

	W-EPR21
	165 kN
	128
	156
	242240
	Y - LONG SIDE

	W-EPR30
	165 kN
	128
	156
	154249
	Y - LONG SIDE

	W-EPR36
	165 kN
	128
	156
	269898
	Y - LONG SIDE

	W-EPR18
	165 kN
	149
	181
	115712
	Y - LONG SIDE

	W-EPR22
	165 kN
	149
	181
	124497
	Y - LONG SIDE

	W-EPR25
	165 kN
	149
	181
	65799
	Y - LONG SIDE

	W-EPR20
	206 kN
	100
	122
	411469
	Y - LONG SIDE

	W-EPR29
	206 kN
	100
	122
	1607990
	Y - LONG SIDE

	W-EPR31
	206 kN
	100
	122
	1581406
	Y - LONG SIDE

	W-EPR19
	206 kN
	128
	156
	173417
	Y - LONG SIDE

	W-EPR23
	206 kN
	128
	156
	239321
	Y - LONG SIDE



