Table 1 : Fatigue tests data – S355 – W3 detail

| Test specimen | Preload | Max. load (kN) | Nominal stress range - R=0,1 (MPa) | Nfailure (cycles) | Failure ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W-EPR18 | / | 36 | 58 | 2156946 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR35 | / | 36 | 58 | 1164254 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR36 | / | 36 | 58 | 3054409 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR15 | / | 50 | 80 | 408883 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR26 | / | 50 | 80 | 871407 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR45 | / | 50 | 80 | 1033861 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR14 | / | 71 | 113 | 230496 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR25 | / | 71 | 113 | 571385 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR29 | / | 71 | 113 | 391116 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR39 | / | 71 | 113 | 438095 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR41 | / | 128 | 205 | 49625 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR32 | / | 128 | 205 | 32316 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR40 | / | 128 | 205 | 14977 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR09 | 175 kN | 50 | 80 | 10000000 | N |
| W-EPR30 | 175 kN | 50 | 80 | 10000000 | N |
| W-EPR06 | 175 kN | 71 | 113 | 897 368 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR24 | 175 kN | 71 | 113 | 1182378 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR27 | 175 kN | 71 | 113 | 571 488 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR20 | 175 kN | 100 | 160 | 120132 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR23 | 175 kN | 100 | 160 | 225658 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR50 | 175 kN | 100 | 160 | 120045 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR10 | 175 kN | 114 | 182 | 78160 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR02 | 175 kN | 128 | 205 | 39340 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR33 | 175 kN | 128 | 205 | 45541 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR34 | 175 kN | 128 | 205 | 44136 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR28 | 218 kN | 71 | 113 | 3654608 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR38 | 218 kN | 71 | 113 | 3761515 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR44 | 218 kN | 71 | 113 | 10000000 | N |
| W-EPR46 | 218 kN | 71 | 113 | 370291 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR47 | 218 kN | 71 | 113 | 246354 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR49 | 218 kN | 71 | 113 | 1226463 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR05 | 218 kN | 80 | 128 | 1376980 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR07 | 218 kN | 80 | 128 | 1030970 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR19 | 218 kN | 80 | 128 | 982672 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR08 | 218 kN | 80 | 128 | 1422254 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR03 | 218 kN | 100 | 160 | 74242 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR11 | 218 kN | 100 | 160 | 319645 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR13 | 218 kN | 100 | 160 | 250370 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR31 | 218 kN | 100 | 160 | 465576 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR16 | 218 kN | 128 | 205 | 58214 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR17 | 218 kN | 128 | 205 | 50014 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR21 | 218 kN | 128 | 205 | 214104 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR42 | 218 kN | 128 | 205 | 97350 | Y - LONG SIDE |

Table 2 : Fatigue tests data – S355 – F detail

| Test specimen | Preload | Max. load (kN) | Nominal stress range - R=0,1 (MPa) | Nfailure (cycles) | Failure ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-EPR22 | / | 89 | 125 | 3333123 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR28 | / | 89 | 125 | 3313568 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR43 | / | 89 | 125 | 1525145 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR02 | / | 100 | 141 | 1824483 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR23 | / | 100 | 141 | 2891639 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR45 | / | 100 | 141 | 2075264 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR06 | / | 128 | 180 | 587378 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR01 | / | 128 | 180 | 842925 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR41 | / | 128 | 180 | 1352169 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR07 | / | 178 | 250 | 294961 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR12 | / | 178 | 250 | 224829 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR13 | / | 178 | 250 | 196039 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR20 | / | 178 | 250 | 219732 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR03 | 175 kN | 100 | 141 | 10000000 | N |
| F-EPR05 | 175 kN | 100 | 141 | 3000727 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR30 | 175 kN | 100 | 141 | 5000000 | N |
| F-EPR08 | 175 kN | 114 | 160 | 2439925 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR21 | 175 kN | 114 | 160 | 3324025 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR34 | 175 kN | 114 | 160 | 1332699 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR38 | 175 kN | 114 | 160 | 10000000 | N |
| F-EPR04 | 175 kN | 128 | 180 | 872013 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR19 | 175 kN | 128 | 180 | 855512 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR42 | 175 kN | 128 | 180 | 1595577 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR26 | 175 kN | 178 | 250 | 197589 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR27 | 175 kN | 178 | 250 | 216652 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR40 | 175 kN | 178 | 250 | 377328 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR39 | 218 kN | 128 | 180 | 2357652 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR09 | 219 kN | 128 | 180 | 1886031 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR11 | 220 kN | 128 | 180 | 265100 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR37 | 221 kN | 178 | 250 | 264931 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR10 | 222 kN | 178 | 250 | 261606 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR18 | 223 kN | 178 | 250 | 319 000 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR16 | 224 kN | 114 | 160 | 2059428 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR24 | 225 kN | 114 | 160 | 5000000 | N |
| F-EPR33 | 226 kN | 114 | 160 | 5000000 | N |
| F-EPR29 | 227 kN | 100 | 141 | 5000000 | N |
| F-EPR47 | 228 kN | 100 | 141 | 5000000 | N |

Tableau 3 : Fatigue tests data – S690 – F detail

| Test specimen | Preload | Max. load (kN) | Nominal stress range - R=0,1 (MPa) | Nfailure (cycles) | Failure ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-EPR18 | / | 71 | 100 | 5000000 | N |
| F-EPR29 | / | 71 | 100 | 4751001 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR04 | / | 89 | 125 | 2088093 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR06 | / | 89 | 125 | 2197036 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR19 | / | 89 | 125 | 2753082 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR10 | / | 100 | 141 | 1118843 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR13 | / | 100 | 141 | 1551911 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR16 | / | 100 | 141 | 1314070 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR07 | / | 128 | 180 | 679034 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR09 | / | 128 | 180 | 519794 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR17 | / | 128 | 180 | 588212 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR12 | / | 178 | 250 | 176695 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR15 | / | 178 | 250 | 224885 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR20 | / | 178 | 250 | 197915 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR24 | 247 kN | 89 | 125 | 5000000 | N |
| F-EPR26 | 247 kN | 100 | 141 | 5000000 | N |
| F-EPR28 | 247 kN | 100 | 141 | 5000000 | N |
| F-EPR21 | 247 kN | 128 | 180 | 5000000 | N |
| F-EPR25 | 247 kN | 128 | 180 | 1293119 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR31 | 247 kN | 128 | 180 | 3418509 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR23 | 247 kN | 149 | 210 | 787993 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR27 | 247 kN | 149 | 210 | 481372 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR30 | 247 kN | 149 | 210 | 424994 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR34 | 247 kN | 178 | 250 | 220099 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR36 | 247 kN | 178 | 250 | 237399 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR37 | 247 kN | 178 | 250 | 251699 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR05 | 308 kN | 128 | 180 | 5000000 | N |
| F-EPR22 | 308 kN | 128 | 180 | 5000000 | N |
| F-EPR35 | 308 kN | 128 | 180 | 973168 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR14 | 308 kN | 149 | 210 | 780240 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR32 | 308 kN | 149 | 210 | 1346224 | Y - LONG SIDE |
| F-EPR33 | 308 kN | 149 | 210 | 2739075 | Y - LONG SIDE |

Tableau 4 : Fatigue tests data – S690 – W3 detail

| Test specimen | Preload | Max. load (kN) | Nominal stress range - R=0,1 (MPa) | Nfailure (cycles) | Failure ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W-EPR08 | / | 36 | 44 | 5000000 | N |
| W-EPR17 | / | 36 | 44 | 5000000 | N |
| W-EPR26 | / | 36 | 44 | 5000000 | N |
| W-EPR07 | / | 50 | 61 | 1627663 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR13 | / | 50 | 61 | 2878303 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR06 | / | 71 | 86 | 1689714 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR09 | / | 71 | 86 | 2584232 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR12 | / | 71 | 86 | 680679 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR14 | / | 100 | 122 | 133524 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR15 | / | 100 | 122 | 413926 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR16 | / | 100 | 122 | 438235 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR04 | / | 128 | 156 | 195255 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR05 | / | 128 | 156 | 89135 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR11 | / | 128 | 156 | 168975 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR32 | 165 kN | 71 | 86 | 5000000 | N |
| W-EPR33 | 165 kN | 71 | 86 | 1237619 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR24 | 165 kN | 100 | 122 | 449840 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR27 | 165 kN | 100 | 122 | 611405 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR34 | 165 kN | 100 | 122 | 470502 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR21 | 165 kN | 128 | 156 | 242240 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR30 | 165 kN | 128 | 156 | 154249 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR36 | 165 kN | 128 | 156 | 269898 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR18 | 165 kN | 149 | 181 | 115712 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR22 | 165 kN | 149 | 181 | 124497 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR25 | 165 kN | 149 | 181 | 65799 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR20 | 206 kN | 100 | 122 | 411469 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR29 | 206 kN | 100 | 122 | 1607990 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR31 | 206 kN | 100 | 122 | 1581406 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR19 | 206 kN | 128 | 156 | 173417 | Y - LONG SIDE |
| W-EPR23 | 206 kN | 128 | 156 | 239321 | Y - LONG SIDE |