Table 1. Outline of Test Specimens

| Series | No. | fc* (MPa) | L/d | Longitudinal rebar |  | Stirrup |  | Vuexp (kN) | Ruexp (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Type | pg (%) | s (mm) | pw (%) |  |  |
| S1 | No. 1 | 76.0 | 1.0 | SBPDN 1275/1423 | 0.76 | 220 | 0.19 | 309 | 1.46 |
|  | No. 2 |  |  |  |  | 110 | 0.38 | 295 | 1.45 |
|  | No. 3 |  |  |  |  | 55 | 0.76 | 324 | 1.60 |
|  | No. 4 |  |  | SD345 | 0.77 | 110 | 0.38 | 182 | 9.37 |
|  | No. 5 |  | 2.0 | SBPDN 1275/1423 | 0.76 | 220 | 0.19 | 188 | 0.99 |
|  | No. 6 |  |  |  |  | 55 | 0.76 | 327 | 1.94 |
|  | No. 7 |  |  | SD345 | 0.77 | 110 | 0.38 | 146 | 10.0 |
|  | No. 8 |  | 2.5 | SBPDN 1275/1423 | 0.76 | 220 | 0.19 | 92 | 1.58 |
|  | No. 9 |  |  |  |  | 110 | 0.38 | 116 | 1.82 |
|  | No. 10 |  |  |  |  | 55 | 0.76 | 137 | 3.65 |
|  | No. 11 |  |  | SD345 | 0.77 | 110 | 0.38 | 55 | 9.85 |
| S2 | No. 12 | 64 | 1.5 | SBPDN 1275/1423 | 0.76 | - | 0 | 135 | 1.10 |
|  | No. 13 | 64 |  |  |  | 110 | 0.38 | 220 | 1.75 |
|  | No. 14 | 64 | 2.0 |  |  | 220 | 0.19 | 119 | 1.28 |
|  | No. 15 | 64 |  |  |  | 110 | 0.38 | 156 | 1.75 |
|  | No. 16 | 64 |  |  | 1.14 | 110 | 0.38 | 153 | 1.17 |
|  | No. 17 | 64 |  |  | 0.76 | 55 | 0.76 | 166 | 1.86 |
|  | No. 18 | 66 | 2.5 |  |  | - | 0 | 42 | 0.40 |
|  | No. 19 | 66 |  |  |  | 110 | 0.38 | 110 | 1.77 |
|  | No. 20 | 62 | 3.0 |  |  | - | 0 | 38 | 0.56 |
|  | No.21 | 62 |  |  |  | 110 | 0.38 | 113 | 4.31 |
|  | No.22 | 62 | 4.0 |  |  | - | 0 | 37 | 0.81 |
|  | No.23 | 62 |  |  |  | 110 | 0.38 | 87 | 4.75 |

Note: fc* = compressive strength of concrete at the testing day of test beam.

Table 2. Mechanical Properties of the Steels Used

| Notation | Grade | Es (GPa) | fsy′ (MPa) | sy (%) | fsu (MPa) | ψ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #6 | SD345 | 193 (184) | 426 (384) | 0.22 (0.20) | 517 (484) | 25.9 (18.5) |
| #12.6 | SBPDN1275 | 215 (209) | 1423a (1358a) | 0.86 (0.85) | 1499 (1458) | 9.7 (9.9) |
| #13 | SD345 | 186 | 382 | 0.21 | 555 | 25.7 |
| PL9 | SS400 | 188 (207) | 327 (356) | 0.19 (0.20) | 479 (445) | 41.5 (43.8) |

Note: a Obtained by 0.2% offset strain rule; The values in the parentheses are for the test beam of series S2.