Appendix

Table 3 Mineralogical characterization of the rock samples using XRD

| Mineral | Chemical formula | Phase quantity (wt-%) | Estimated standard deviation ( wt%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Albite | NaAlSi3O8 | 7.00 | 1.10 |
| Biotite | K(Mg,Fe)3AlSi3O10(F,OH)2 | 0.48 | 0.38 |
| Chlorite | (Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH) 2·(Mg,Fe)3(OH)6 | 10.90 | 1.20 |
| Microcline | KAlSi3O8 | 6.70 | 1.50 |
| Muscovite | KAl2(Si3Al)O10(OH)2 | 12.30 | 2.30 |
| Pyrite | FeS2 | 0.61 | 0.20 |
| Smectite | (Mg,Fe2+,Fe3+)3(SiAl)4O10(OH)24H2O | 25.70 | 1.70 |
| Quartz | SiO2 | 36.30 | 1.30 |

Table 4 Maximum, minimum, and average values of the measured parameters of leachates from all cells and blank reagents

| Cell A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cycles 4-10 |  |  | cycles 11-18 |  |  | cycles 19-23 |  |  |
| Parameter | Unit | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean |
| pH | s.u. | 4.85 | 5.83 | 5.33 | 4.59 | 4.80 | 4.67 | 4.00 | 4.53 | 4.36 |
| EC | µS/cm | 20.12 | 85.37 | 49.02 | 20.12 | 85.37 | 49.02 | 96.40 | 135.40 | 121.24 |
| Al | µg/L | 6.70 | 105.00 | 32.34 | 99.00 | 245.00 | 135.20 | 340.00 | 397.40 | 379.70 |
| Fe | µg/L | 1.90 | 47.50 | 14.77 | 35.00 | 300.00 | 110.30 | 440.00 | 647.00 | 561.00 |
| S | µg/L | 1800.00 | 10500.00 | 5300.00 | 4656.00 | 9325.00 | 7141.00 | 12658,00 | 14094,00 | 13191,58 |
| Si | µg/L | 2050.00 | 3300.00 | 2407.00 | 1702.00 | 2850.00 | 1962.00 | 3163.00 | 3900.00 | 3531.00 |
| Co | µg/L | 1.40 | 11.50 | 4.68 | 6.07 | 12.60 | 7.89 | 15.53 | 17.21 | 16.64 |
| Cu | µg/L | 0.54 | 11.00 | 3.33 | 5.20 | 15.48 | 8.96 | 21.00 | 26.69 | 24.35 |
| Mn | µg/L | 15.00 | 92.50 | 40.93 | 42.71 | 94.50 | 58.80 | 108.30 | 130.00 | 122.20 |
| Ni | µg/L | 0.36 | 2.10 | 0.93 | 1.15 | 2.55 | 1.72 | 2.57 | 3.35 | 3.04 |

| Cell B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cycles 4-10 |  |  | cycles 11-18 |  |  | cycles 19-23 |  |  |
| Parameter | Unit | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean |
| pH | s.u. | 5.17 | 6.06 | 5.64 | 7.81 | 10.94 | 9.52 | 7.10 | 7.85 | 7.53 |
| EC | µS/cm | 17.16 | 88.73 | 39.78 | 17.16 | 88.73 | 39.78 | 74.20 | 169.00 | 126.98 |
| Al | µg/L | 1.10 | 28.00 | 7.43 | 36.00 | 3300.00 | 714.50 | 17.71 | 61.00 | 38.45 |
| Fe | µg/L | 1.80 | 19.00 | 7.79 | 280.00 | 60000.00 | 9054.00 | 75.15 | 590.00 | 339.10 |
| S | µg/L | 1200.00 | 11000.00 | 4214.00 | 2437.00 | 300000.00 | 48150.00 | 9694.00 | 12110.00 | 11350.00 |
| Si | µg/L | 2100.00 | 3400.00 | 2643.00 | 29000.00 | 3200000.00 | 915300.00 | 11940.00 | 34000.00 | 23480.00 |
| Co | µg/L | 0.55 | 4.80 | 1.62 | 0.67 | 99.00 | 14.66 | 0.13 | 0.74 | 0.41 |
| Cu | µg/L | 0.18 | 1.40 | 0.73 | 3.90 | 860.00 | 127.80 | 1.24 | 7.70 | 4.73 |
| Mn | µg/L | 18.00 | 120.00 | 44.57 | 2.50 | 320.00 | 49.40 | 0.78 | 1.80 | 1.24 |
| Ni | µg/L | 0.12 | 0.97 | 0.36 | 0.17 | 15.00 | 3.73 | 0.16 | 0.24 | 0.20 |

| Cell C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cycles 4-10 |  |  | cycles 11-18 |  |  | cycles 19-23 |  |  |
| Parameter | Unit | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean |
| pH | s.u. | 5.04 | 5.82 | 5.49 | 7.68 | 10.84 | 9.38 | 7.10 | 7.72 | 7.47 |
| EC | µS/cm | 16.52 | 96.23 | 42.32 | 94.13 | 11463.33 | 4436.19 | 106.90 | 158.10 | 136.06 |
| Al | µg/L | 2.50 | 21.00 | 2.50 | 34.00 | 1300.00 | 471.60 | 1.22 | 23.00 | 11.97 |
| Fe | µg/L | 2.90 | 17.00 | 2.90 | 78.00 | 800.00 | 365.20 | 2.58 | 36.00 | 2.58 |
| S | µg/L | 1600.00 | 12000.00 | 5200.00 | 2284.00 | 75000.00 | 16930.00 | 12000.00 | 16180.00 | 12000.00 |
| Si | µg/L | 2100.00 | 3500.00 | 2800.00 | 21000.00 | 3450000.00 | 1200000.00 | 7150.00 | 20000.00 | 7150.00 |
| Co | µg/L | 0.73 | 5.00 | 1.94 | 0.19 | 2.20 | 0.94 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
| Cu | µg/L | 0.21 | 2.50 | 0.76 | 0.58 | 40.00 | 8.63 | 0.18 | 0.53 | 0.18 |
| Mn | µg/L | 22.00 | 120.00 | 50.43 | 1.22 | 12.50 | 7.79 | 0.27 | 0.64 | 0.27 |
| Ni | µg/L | 0.13 | 0.90 | 0.39 | 0.17 | 3.35 | 1.20 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |

| Cell D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cycles 4-10 |  |  | cycles 11-18 |  |  | cycles 19-21 |  |  |
| Parameter | Unit | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean |
| pH | s.u. | 5.01 | 5.96 | 5.41 | 7.95 | 10.80 | 9.01 | 7.40 | 7.94 | 7.62 |
| EC | µS/cm | 19.35 | 1715.20 | 256.59 | 178.83 | 6520.00 | 1902.45 | 201.30 | 237.00 | 213.72 |
| Al | µg/L | 2.70 | 64.00 | 18.82 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 4.38 | 13.80 | 9.09 |
| Fe | µg/L | 5.20 | 29.00 | 14.90 | 41.97 | 41.97 | 41.97 | 6.89 | 28.45 | 17.67 |
| S | µg/L | 1600.00 | 13000.00 | 5521.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 7015.00 | 7875.00 | 7445.00 |
| Si | µg/L | 2300.00 | 3800.00 | 3014.00 | 45220.00 | 45220.00 | 45220.00 | 25990.00 | 39430.00 | 32710.00 |
| Co | µg/L | 0.94 | 7.90 | 2.98 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
| Cu | µg/L | 0.09 | 2.90 | 0.99 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.39 | 0.53 | 0.46 |
| Mn | µg/L | 23.00 | 140.00 | 57.50 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0.53 | 0.65 | 0.59 |
| Ni | µg/L | 0.21 | 1.40 | 0.61 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -0.12 | 0.06 | -0.03 |

| Blanks |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Blank 1 | Blank 1 | Si-solution |
| Parameter | Unit | DDI | H2O2 |  |
| pH | s.u. | 7.00 | 5.30 | 10.50 |
| EC | µS/cm |  |  |  |
| Al | µg/L | 5.00 | 7.95 | 685.00 |
| Fe | µg/L | 0.22 | 0.00 | 605.00 |
| S | µg/L | 30.00 | 550.00 | 325.00 |
| Si | µg/L | 52.00 | 81.00 | 1900000.00 |
| Co | µg/L | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| Cu | µg/L | 0.02 | 9.60 | 1.40 |
| Mn | µg/L | 0.00 | 0.05 | 7.15 |
| Ni | µg/L | 0.12 | 0.02 | 7.30 |