Table.1 Chemical composition of Materials (mass %)

| Materials | Al | C | Mg | Si | Fe | Cu | Mn | Zn | Ti | P | S | Cr | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6061-T6 | 98.5 |  | 0.08 | 0.67 | 0.22 | 0.24 | 0.028 | 0.019 | 0.014 |  |  | 0.18 |  |
| 36MnB4 |  | 0.33～0.38 |  | 0.3 |  | 0.25 | 0.8～1.1 |  |  | 0.025 | 0.025 | 0.3 | 0.0008～0.005 |

Table.2 Temperature test parameters

| Specimens | Test temperature (℃) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -50 | -30 | 0 | 25 | 100 | 200 | 250 | 300 |
| Coupon test specimens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SPR specimens | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Table.3 Reduction factors in ADM code [1]

| Temperature (℃) | ETERt | fyTfyRT | fuTfuRT |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1 | 1 | 1 |
| 93 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 0.96 | 0.95 | 0.91 |
| 149 | 0.92 | 0.90 | 0.84 |
| 177 | 0.9 | 0.88 | 0.80 |
| 204 | 0.87 | 0.75 | 0.67 |
| 232 | 0.84 | 0.58 | 0.53 |
| 260 | 0.8 | 0.40 | 0.40 |
| 316 | 0.69 | 0.20 | 0.20 |
| 371 | 0.56 | 0.08 | 0.08 |
| 538 | 0 | 0 | 0 |

Table.4 Maximum strength of SPR joint specimens

| No. of Specimens |  | Test temperature (℃) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -50 | -30 | 0 | 25 | 100 | 200 | 250 | 300 |
| T-1 | Load (N) | 5572 | 5656 | 5483 | 5173 | 5352 | 3974 | 3180 | 2048 |
| T-2 |  | 5536 | 5613 | 5377 | 5331 | 5046 | 3778 | 2752 | 1939 |
| T-3 |  | 5813 | 5389 | 5658 | 5226 | 5220 | 3973 | 2930 | 1998 |
| Ave. |  | 5640 | 5553 | 5506 | 5243 | 5206 | 3908 | 2954 | 1995 |
| S.D. |  | 151 | 143 | 142 | 80 | 153 | 113 | 215 | 55 |

Table.5 Energies of SPR joint specimens

| No. of Specimens |  | Test temperature (℃) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -50 | -30 | 0 | 25 | 100 | 200 | 250 | 300 |
| T-1 | Energy (J) | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.4 | 15.2 | 11.4 | 10.5 | 5.5 |
| T-2 |  | 12.1 | 14.8 | 14.1 | 13.6 | 14.9 | 10.9 | 10.1 | 7 |
| T-3 |  | 12.5 | 14.3 | 14.2 | 14.9 | 16.7 | 14 | 9.2 | 6.1 |
| Ave. |  | 12.8 | 14.4 | 14.2 | 14 | 15.6 | 12.1 | 9.9 | 6.2 |
| S.D. |  | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 0.7 | 0.7 |

Table.6 5% lower limit value of SPR joint specimens

| Test temperature (℃) | 5% lower limit strength (N) | Reduction factors |
| --- | --- | --- |
| -50 | 5394 | 1.06 |
| -30 | 5319 | 1.04 |
| 0 | 5274 | 1.03 |
| 25 | 5112 | 1.00 |
| 100 | 4956 | 0.97 |
| 200 | 3723 | 0.73 |
| 250 | 2603 | 0.51 |
| 300 | 1905 | 0.37 |

Table.7 Design line of SPR specimens based on ADM design manual [1]

| Temperature (℃) | Design line |
| --- | --- |
| -50 | 1.00 |
| 24 | 1.00 |
| 93 | 1.00 |
| 100 | 0.91 |
| 149 | 0.84 |
| 177 | 0.80 |
| 204 | 0.67 |
| 232 | 0.53 |
| 260 | 0.40 |
| 316 | 0.20 |