Appendix: Supplementary materials

Table. A1 Test result of 6061-T6 specimens

| Temperature (℃) | Et (GPa) | 0.2% offset stress (MPa) | 1% strain stress (MPa) | Tensile stress(MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -50 | 70.01 | 292 | 300 | 325 |
| -30 | 73.56 | 289 | 298 | 322 |
| 0 | 67.73 | 287 | 295 | 317 |
| 25 | 61.56 | 287 | 295 | 318 |
| 100 | 54.84 | 275 | 282 | 292 |
| 200 | 55.66 | 195 | 205 | 207 |
| 250 | 37.46 | 106 | 108 | 128 |
| 300 | 21.34 | 50 | 56 | 58 |

Table. A2 Reduction factors of test results

| Temperature (℃) | ETERt | f0.2% Tf0.2% RT | f1.0% Tf1.0% RT | fuTfuRT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -50 | 1.14 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| -30 | 1.19 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 0 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 100 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 0.92 |
| 200 | 0.90 | 0.68 | 0.69 | 0.65 |
| 250 | 0.61 | 0.37 | 0.37 | 0.40 |
| 300 | 0.35 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |

Eq.Eurocode:

ETE=1-T-241100                             24°C ≤T ≤600°C

(1)

fy, Tfy =1                                                    24°C ≤T ≤100°C   1-T-100620                             100°C <T ≤350°Cmin0.60-T-350300，0   350°C <T ≤600°C

(2)

fu, Tfu =1                                                    24°C ≤T ≤100°C   1-T-100500                             100°C <T ≤350°Cmin0.50-T-350350，0   350°C <T ≤600°C

(3)