Table S1 Observed results of the melting state of the mixture of NaOH and KOH in this study

| Temperature (oC) | NaOH:KOH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:1 |
| 150 | × | × | △ | △ | △ | ○ |
| 200 | × | × | △ | △ | ○ | ○ |
| 250 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

×0 Un-melted, △: Partly melted, ○: Melted