Table.1:  Pseudo first-order, Pseudo Second-order models constants

|  | Second | Order |  |  |  | Pseudo | 1 Order |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Co (mg/L) | qex (mg/g) | qcal (mg/g) | R2 | SSE | K2 (g/mg.mn) | qcal (mg/g) | R2 | SSE (%) | K1 (mn-1) |
| 10 20 40 60 | 0.600 1.120 1.600 2.260 | 0.9446 1.4267 1.8511 2.6519 | 0.9906 0.9949 0.9966 0.9968 | 7.9522 1.8645 0.7462 0.5558 | 0.0387 0.0548 0.0720 0.0499 | 0.7886 1.3271 1.5172 2.7511 | 0.9279 0.9556 0.9863 0.9748 | 0.0901 0.0745 0.0197 0.0801 | 0.0811 0.0951 0.0891 0.1319 |

Table .2: Sorption isotherms coefficients of different models.

| 25 o C | Langmuir | Freundlich | Temkin | Elovich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KL : qmax : | 0.0063 L/mg 14.705 mg/g | 1/n : 0.8516 n : 1.168 KF : 0.1262 mg/g | B : 1.752 AT : 0.1441 L/mg ΔQ : 20.809 KJ/mol | KE : 0.0077 L/mg qmax : 12.195 mg/g |
| R2 SSE | 0.998 0.0006 | 0.995 0.0058 | 0.9444 0.3189 | 0.8509 0.0064 |

SSE : Sum of Error Squares , R2:  Determination coefficient, ΔQ : Temkin Energy

Table.3 :  Photodegradation  coefficients at different concentrations.

| Co (mg/L) | 10 | 20 | 40 | photolysis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapp (mg/L.min) | 0.00385 | 0.0023 | 0.0012 | 0.00045 |
| R2 SSE | 0.995 0.00255 | 0.9690 0.0337 | 0.9814 0.0045 | 0.9834 0.0001 |
| Kad (L/mg) | 0.0520 |  | Ke (mg/L.min) | 0.3205 |