Table 2 Fe3O4@V/TiO2 as a catalyst for synthesizing 2-(2-chlorophenyl)-benzimidazole

| Entry | Catalyst | M(mg) | np:nh | Solvent | Reaction Condition | Time(h) | Yield(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fe3O4@TiO2 | 150 | 1:1.05 | EtOH | 15W Light | 2 | 89.1 |
| 2 | Fe3O4@TiO2 | 150 | 1:1.05 | EtOH | 15W Blue Light | 2 | 83.9 |
| 3 | Fe3O4@V/TiO2 (0) | 150 | 1:1.05 | EtOH | 15W Light | 1.5 | 87.5 |
| 4 | Fe3O4@V/TiO2 (0.5%) | 150 | 1:1.05 | EtOH | 15W Light | 1.5 | 87.7 |
| 5 | Fe3O4@V/TiO2 (1.0%) | 150 | 1:1.05 | EtOH | 15W Light | 1.5 | 92.3 |
| 6 | Fe3O4@V/TiO2 (1.5%) | 150 | 1:1.05 | EtOH | 15W Light | 1.5 | 93.1 |
| 7 | Fe3O4@V/TiO2 (2.0%) | 150 | 1:1.05 | EtOH | 15W Light | 1.5 | 88.6 |
| 8 | Fe3O4@V/TiO2 (2.5%) | 150 | 1:1.05 | EtOH | 15W Light | 1.5 | 86.6 |
| 9 | Fe3O4@V/TiO2 (1.5%) | 150 | 1:1.05 | EtOH | 15W Blue Light | 1.5 | 72.1 |
| 10 | Fe3O4@V/TiO2 (1.5%) | 150 | 1:1.05 | EtOH | Heat Reflux | 1.5 | 87.0 |
| 11 | Fe3O4@V/TiO2 (1.5%) | 150 | 1:1.05 | EtOH | Dark | 1.5 | 41.8 |
| 12 | Fe3O4@V/TiO2 (1.5%) | 0 | 1:1.05 | EtOH | 15W Light | 1.5 | 11.3 |
| 13 | Fe3O4@V/TiO2 (1.5%) | 50 | 1:1.05 | EtOH | 15W Light | 1.5 | 59.8 |
| 14 | Fe3O4@V/TiO2 (1.5%) | 100 | 1:1.05 | EtOH | 15W Light | 1.5 | 72.3 |
| 15 | Fe3O4@V/TiO2 (1.5%) | 200 | 1:1.05 | EtOH | 15W Light | 1.5 | 91.4 |
| 16 | Fe3O4@V/TiO2 (1.5%) | 250 | 1:1.05 | EtOH | 15W Light | 1.5 | 82.3 |
| 17 | Fe3O4@V/TiO2 (1.5%) | 150 | 1:1 | EtOH | 15W Light | 1.5 | 74.1 |
| 18 | Fe3O4@V/TiO2 (1.5%) | 150 | 1:1.1 | EtOH | 15W Light | 1.5 | 88.8 |
| 19 | Fe3O4@V/TiO2 (1.5%) | 150 | 1:1.05 | CH3OH | 15W Light | 1.5 | 80.5 |
| 20 | Fe3O4@V/TiO2 (1.5%) | 150 | 1:1.05 | CH2Cl2 | 15W Light | 1.5 | 41.6 |
| 21 | Fe3O4@V/TiO2 (1.5%) | 150 | 1:1.05 | CH3CN | 15W Light | 1.5 | 58.8 |
| 22 | Fe3O4@V/TiO2 (1.5%) | 150 | 1:1.05 | H2O | 15W Light | 1.5 | 41.2 |
| 23 | Fe3O4@V/TiO2 (1.5%) | 150 | 1:1.05 | C2H5OAc | 15W Light | 1.5 | 56.6 |
| 24 | Fe3O4@V/TiO2 (1.5%) | 150 | 1:1.05 | C6H12 | 15W Light | 1.5 | 43.6 |

Table 4 Synthesis of 2-substituted benzimidazole starting from different substituents

| Entry | Codename | Product | Time/h | Yield/% | Melting Point [Reference]/oC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 |  | 1.5 | 93.1 | 236-238[237-238][35] |
| 2 | C2 |  | 4.0 | 84.0 | 227-229[228-229][36] |
| 3 | C3 |  | 4.0 | 87.6 | >300[328-329][37] |
| 4 | C4 |  | 2.0 | 92.1 | >300[300][38] |
| 5 | C5 |  | 4.0 | 90.8 | 213-214[213-214][6] |
| 6 | C6 |  | 3.0 | 83.9 | 197-199[197-199][6] |
| 7 | C7 |  | 3.0 | 64.9 | 160-161[160-161][6] |
| 8 | C8 |  | 2.0 | 94.6 | 220-221[220-222][39] |
| 9 | C9 |  | 3.0 | 92.8 | 271-273[273-274][40] |
| 10 | C10 |  | 2.0 | 68.9 | 223-224[223-225][41] |
| 11 | C11 |  | 2.0 | 80.1 | 246-248[248-250][10] |
| 12 | C12 |  | 2.0 | 93.1 | 290-292[292-294][42] |
| 13 | C13 |  | 4.0 | 89.6 | >300[300][43] |
| 14 | C14 |  | 4.0 | 43.7 | 238-240[249-251][44] |
| 15 | C15 |  | 4.0 | 80.2 | 68-70[a] |
| 16 | C16 |  | 4.0 | 40.3 | 236-238[a] |
| 17 | C17 |  | 4.0 | 57.5 | 228-230[228-229][45] |
| 18 | C18 |  | 4.0 | 75.7 | 224-226[a] |
| 19 | C19 |  | 4.0 | 70.2 | 214-216[a] |
| 20 | C20 |  | 4.0 | 75.6 | 170-172[a] |
| 21 | C21 |  | 4.0 | 78.3 | 126-128[a] |
| 22 | C22 |  | 4.0 | 46.3 | 152-154[a] |
| 23 | C23 |  | 4.0 | 72.0 | >300[329-330][10] |
| 24 | C24 |  | 4.0 | 93.0 | >300[305-306][46] |
| 25 | C25 |  | 4.0 | 91.4 | 260-262[258-260][47] |

Eg: a indicates that the corresponding reference value was not found.