
	cement
	blast_furnace_slag
	fly_ash
	water
	super plasticizer
	coarse_aggregate
	fine_aggregate 
	age
	concrete_compressive_strength

	540
	0
	0
	162
	2.5
	1040
	676
	28
	79.99

	540
	0
	0
	162
	2.5
	1055
	676
	28
	61.89

	332.5
	142.5
	0
	228
	0
	932
	594
	270
	40.27

	332.5
	142.5
	0
	228
	0
	932
	594
	365
	41.05

	198.6
	132.4
	0
	192
	0
	978.4
	825.5
	360
	44.3

	266
	114
	0
	228
	0
	932
	670
	90
	47.03

	380
	95
	0
	228
	0
	932
	594
	365
	43.7

	380
	95
	0
	228
	0
	932
	594
	28
	36.45

	266
	114
	0
	228
	0
	932
	670
	28
	45.85

	475
	0
	0
	228
	0
	932
	594
	28
	39.29

	198.6
	132.4
	0
	192
	0
	978.4
	825.5
	90
	38.07

	198.6
	132.4
	0
	192
	0
	978.4
	825.5
	28
	28.02

	427.5
	47.5
	0
	228
	0
	932
	594
	270
	43.01

	190
	190
	0
	228
	0
	932
	670
	90
	42.33

	304
	76
	0
	228
	0
	932
	670
	28
	47.81

	380
	0
	0
	228
	0
	932
	670
	90
	52.91

	139.6
	209.4
	0
	192
	0
	1047
	806.9
	90
	39.36

	342
	38
	0
	228
	0
	932
	670
	365
	56.14

	380
	95
	0
	228
	0
	932
	594
	90
	40.56

	475
	0
	0
	228
	0
	932
	594
	180
	42.62

	427.5
	47.5
	0
	228
	0
	932
	594
	180
	41.84

	139.6
	209.4
	0
	192
	0
	1047
	806.9
	28
	28.24

	139.6
	209.4
	0
	192
	0
	1047
	806.9
	3
	8.06

	139.6
	209.4
	0
	192
	0
	1047
	806.9
	180
	44.21

	380
	0
	0
	228
	0
	932
	670
	365
	52.52

	380
	0
	0
	228
	0
	932
	670
	270
	53.3

	380
	95
	0
	228
	0
	932
	594
	270
	41.15

	342
	38
	0
	228
	0
	932
	670
	180
	52.12

	427.5
	47.5
	0
	228
	0
	932
	594
	28
	37.43

	475
	0
	0
	228
	0
	932
	594
	7
	38.6

	304
	76
	0
	228
	0
	932
	670
	365
	55.26

	266
	114
	0
	228
	0
	932
	670
	365
	52.91

	198.6
	132.4
	0
	192
	0
	978.4
	825.5
	180
	41.72

	475
	0
	0
	228
	0
	932
	594
	270
	42.13

	190
	190
	0
	228
	0
	932
	670
	365
	53.69

	237.5
	237.5
	0
	228
	0
	932
	594
	270
	38.41

	237.5
	237.5
	0
	228
	0
	932
	594
	28
	30.08

	332.5
	142.5
	0
	228
	0
	932
	594
	90
	37.72

	475
	0
	0
	228
	0
	932
	594
	90
	42.23

	237.5
	237.5
	0
	228
	0
	932
	594
	180
	36.25

	342
	38
	0
	228
	0
	932
	670
	90
	50.46

	427.5
	47.5
	0
	228
	0
	932
	594
	365
	43.7

	237.5
	237.5
	0
	228
	0
	932
	594
	365
	39

	380
	0
	0
	228
	0
	932
	670
	180
	53.1

	427.5
	47.5
	0
	228
	0
	932
	594
	90
	41.54

	427.5
	47.5
	0
	228
	0
	932
	594
	7
	35.08

	349
	0
	0
	192
	0
	1047
	806.9
	3
	15.05

	380
	95
	0
	228
	0
	932
	594
	180
	40.76

	237.5
	237.5
	0
	228
	0
	932
	594
	7
	26.26

	380
	95
	0
	228
	0
	932
	594
	7
	32.82

	332.5
	142.5
	0
	228
	0
	932
	594
	180
	39.78

	190
	190
	0
	228
	0
	932
	670
	180
	46.93

	237.5
	237.5
	0
	228
	0
	932
	594
	90
	33.12

	304
	76
	0
	228
	0
	932
	670
	90
	49.19

	139.6
	209.4
	0
	192
	0
	1047
	806.9
	7
	14.59

	198.6
	132.4
	0
	192
	0
	978.4
	825.5
	7
	14.64

	475
	0
	0
	228
	0
	932
	594
	365
	41.93

	198.6
	132.4
	0
	192
	0
	978.4
	825.5
	3
	9.13

	304
	76
	0
	228
	0
	932
	670
	180
	50.95

	332.5
	142.5
	0
	228
	0
	932
	594
	28
	33.02

	304
	76
	0
	228
	0
	932
	670
	270
	54.38

	266
	114
	0
	228
	0
	932
	670
	270
	51.73

	310
	0
	0
	192
	0
	971
	850.6
	3
	9.87

	190
	190
	0
	228
	0
	932
	670
	270
	50.66

	266
	114
	0
	228
	0
	932
	670
	180
	48.7

	342
	38
	0
	228
	0
	932
	670
	270
	55.06

	139.6
	209.4
	0
	192
	0
	1047
	806.9
	360
	44.7

	332.5
	142.5
	0
	228
	0
	932
	594
	7
	30.28

	190
	190
	0
	228
	0
	932
	670
	28
	40.86

	485
	0
	0
	146
	0
	1120
	800
	28
	71.99

	374
	189.2
	0
	170.1
	10.1
	926.1
	756.7
	3
	34.4

	313.3
	262.2
	0
	175.5
	8.6
	1046.9
	611.8
	3
	28.8

	425
	106.3
	0
	153.5
	16.5
	852.1
	887.1
	3
	33.4

	425
	106.3
	0
	151.4
	18.6
	936
	803.7
	3
	36.3

	375
	93.8
	0
	126.6
	23.4
	852.1
	992.6
	3
	29

	475
	118.8
	0
	181.1
	8.9
	852.1
	781.5
	3
	37.8

	469
	117.2
	0
	137.8
	32.2
	852.1
	840.5
	3
	40.2

	425
	106.3
	0
	153.5
	16.5
	852.1
	887.1
	3
	33.4

	388.6
	97.1
	0
	157.9
	12.1
	852.1
	925.7
	3
	28.1

	531.3
	0
	0
	141.8
	28.2
	852.1
	893.7
	3
	41.3

	425
	106.3
	0
	153.5
	16.5
	852.1
	887.1
	3
	33.4

	318.8
	212.5
	0
	155.7
	14.3
	852.1
	880.4
	3
	25.2

	401.8
	94.7
	0
	147.4
	11.4
	946.8
	852.1
	3
	41.1

	362.6
	189
	0
	164.9
	11.6
	944.7
	755.8
	3
	35.3

	323.7
	282.8
	0
	183.8
	10.3
	942.7
	659.9
	3
	28.3

	379.5
	151.2
	0
	153.9
	15.9
	1134.3
	605
	3
	28.6

	362.6
	189
	0
	164.9
	11.6
	944.7
	755.8
	3
	35.3

	286.3
	200.9
	0
	144.7
	11.2
	1004.6
	803.7
	3
	24.4

	362.6
	189
	0
	164.9
	11.6
	944.7
	755.8
	3
	35.3

	439
	177
	0
	186
	11.1
	884.9
	707.9
	3
	39.3

	389.9
	189
	0
	145.9
	22
	944.7
	755.8
	3
	40.6

	362.6
	189
	0
	164.9
	11.6
	944.7
	755.8
	3
	35.3

	337.9
	189
	0
	174.9
	9.5
	944.7
	755.8
	3
	24.1

	374
	189.2
	0
	170.1
	10.1
	926.1
	756.7
	7
	46.2

	313.3
	262.2
	0
	175.5
	8.6
	1046.9
	611.8
	7
	42.8

	425
	106.3
	0
	153.5
	16.5
	852.1
	887.1
	7
	49.2

	425
	106.3
	0
	151.4
	18.6
	936
	803.7
	7
	46.8

	375
	93.8
	0
	126.6
	23.4
	852.1
	992.6
	7
	45.7

	475
	118.8
	0
	181.1
	8.9
	852.1
	781.5
	7
	55.6

	469
	117.2
	0
	137.8
	32.2
	852.1
	840.5
	7
	54.9

	425
	106.3
	0
	153.5
	16.5
	852.1
	887.1
	7
	49.2

	388.6
	97.1
	0
	157.9
	12.1
	852.1
	925.7
	7
	34.9

	531.3
	0
	0
	141.8
	28.2
	852.1
	893.7
	7
	46.9

	425
	106.3
	0
	153.5
	16.5
	852.1
	887.1
	7
	49.2

	318.8
	212.5
	0
	155.7
	14.3
	852.1
	880.4
	7
	33.4

	401.8
	94.7
	0
	147.4
	11.4
	946.8
	852.1
	7
	54.1

	362.6
	189
	0
	164.9
	11.6
	944.7
	755.8
	7
	55.9

	323.7
	282.8
	0
	183.8
	10.3
	942.7
	659.9
	7
	49.8

	379.5
	151.2
	0
	153.9
	15.9
	1134.3
	605
	7
	47.1

	362.6
	189
	0
	164.9
	11.6
	944.7
	755.8
	7
	55.9

	286.3
	200.9
	0
	144.7
	11.2
	1004.6
	803.7
	7
	38

	362.6
	189
	0
	164.9
	11.6
	944.7
	755.8
	7
	55.9

	439
	177
	0
	186
	11.1
	884.9
	707.9
	7
	56.1

	389.9
	189
	0
	145.9
	22
	944.7
	755.8
	7
	59.09

	362.6
	189
	0
	164.9
	11.6
	944.7
	755.8
	7
	22.9

	337.9
	189
	0
	174.9
	9.5
	944.7
	755.8
	7
	35.1

	374
	189.2
	0
	170.1
	10.1
	926.1
	756.7
	28
	61.09

	313.3
	262.2
	0
	175.5
	8.6
	1046.9
	611.8
	28
	59.8

	425
	106.3
	0
	153.5
	16.5
	852.1
	887.1
	28
	60.29

	425
	106.3
	0
	151.4
	18.6
	936
	803.7
	28
	61.8

	375
	93.8
	0
	126.6
	23.4
	852.1
	992.6
	28
	56.7

	475
	118.8
	0
	181.1
	8.9
	852.1
	781.5
	28
	68.3

	469
	117.2
	0
	137.8
	32.2
	852.1
	840.5
	28
	66.9

	425
	106.3
	0
	153.5
	16.5
	852.1
	887.1
	28
	60.29

	388.6
	97.1
	0
	157.9
	12.1
	852.1
	925.7
	28
	50.7

	531.3
	0
	0
	141.8
	28.2
	852.1
	893.7
	28
	56.4

	425
	106.3
	0
	153.5
	16.5
	852.1
	887.1
	28
	60.29

	318.8
	212.5
	0
	155.7
	14.3
	852.1
	880.4
	28
	55.5

	401.8
	94.7
	0
	147.4
	11.4
	946.8
	852.1
	28
	68.5

	362.6
	189
	0
	164.9
	11.6
	944.7
	755.8
	28
	71.3

	323.7
	282.8
	0
	183.8
	10.3
	942.7
	659.9
	28
	74.7

	379.5
	151.2
	0
	153.9
	15.9
	1134.3
	605
	28
	52.2

	362.6
	189
	0
	164.9
	11.6
	944.7
	755.8
	28
	71.3

	286.3
	200.9
	0
	144.7
	11.2
	1004.6
	803.7
	28
	67.7

	362.6
	189
	0
	164.9
	11.6
	944.7
	755.8
	28
	71.3

	439
	177
	0
	186
	11.1
	884.9
	707.9
	28
	66

	389.9
	189
	0
	145.9
	22
	944.7
	755.8
	28
	74.5

	362.6
	189
	0
	164.9
	11.6
	944.7
	755.8
	28
	71.3

	337.9
	189
	0
	174.9
	9.5
	944.7
	755.8
	28
	49.9

	374
	189.2
	0
	170.1
	10.1
	926.1
	756.7
	56
	63.4

	313.3
	262.2
	0
	175.5
	8.6
	1046.9
	611.8
	56
	64.9

	425
	106.3
	0
	153.5
	16.5
	852.1
	887.1
	56
	64.3

	425
	106.3
	0
	151.4
	18.6
	936
	803.7
	56
	64.9

	375
	93.8
	0
	126.6
	23.4
	852.1
	992.6
	56
	60.2

	475
	118.8
	0
	181.1
	8.9
	852.1
	781.5
	56
	72.3

	469
	117.2
	0
	137.8
	32.2
	852.1
	840.5
	56
	69.3

	425
	106.3
	0
	153.5
	16.5
	852.1
	887.1
	56
	64.3

	388.6
	97.1
	0
	157.9
	12.1
	852.1
	925.7
	56
	55.2

	531.3
	0
	0
	141.8
	28.2
	852.1
	893.7
	56
	58.8

	425
	106.3
	0
	153.5
	16.5
	852.1
	887.1
	56
	64.3

	318.8
	212.5
	0
	155.7
	14.3
	852.1
	880.4
	56
	66.1

	401.8
	94.7
	0
	147.4
	11.4
	946.8
	852.1
	56
	73.7

	362.6
	189
	0
	164.9
	11.6
	944.7
	755.8
	56
	77.3

	323.7
	282.8
	0
	183.8
	10.3
	942.7
	659.9
	56
	80.2

	379.5
	151.2
	0
	153.9
	15.9
	1134.3
	605
	56
	54.9

	362.6
	189
	0
	164.9
	11.6
	944.7
	755.8
	56
	77.3

	286.3
	200.9
	0
	144.7
	11.2
	1004.6
	803.7
	56
	72.99

	362.6
	189
	0
	164.9
	11.6
	944.7
	755.8
	56
	77.3

	439
	177
	0
	186
	11.1
	884.9
	707.9
	56
	71.7

	389.9
	189
	0
	145.9
	22
	944.7
	755.8
	56
	79.4

	362.6
	189
	0
	164.9
	11.6
	944.7
	755.8
	56
	77.3

	337.9
	189
	0
	174.9
	9.5
	944.7
	755.8
	56
	59.89

	374
	189.2
	0
	170.1
	10.1
	926.1
	756.7
	91
	64.9

	313.3
	262.2
	0
	175.5
	8.6
	1046.9
	611.8
	91
	66.6

	425
	106.3
	0
	153.5
	16.5
	852.1
	887.1
	91
	65.2

	425
	106.3
	0
	151.4
	18.6
	936
	803.7
	91
	66.7

	375
	93.8
	0
	126.6
	23.4
	852.1
	992.6
	91
	62.5

	475
	118.8
	0
	181.1
	8.9
	852.1
	781.5
	91
	74.19

	469
	117.2
	0
	137.8
	32.2
	852.1
	840.5
	91
	70.7

	425
	106.3
	0
	153.5
	16.5
	852.1
	887.1
	91
	65.2

	388.6
	97.1
	0
	157.9
	12.1
	852.1
	925.7
	91
	57.6

	531.3
	0
	0
	141.8
	28.2
	852.1
	893.7
	91
	59.2

	425
	106.3
	0
	153.5
	16.5
	852.1
	887.1
	91
	65.2

	318.8
	212.5
	0
	155.7
	14.3
	852.1
	880.4
	91
	68.1

	401.8
	94.7
	0
	147.4
	11.4
	946.8
	852.1
	91
	75.5

	362.6
	189
	0
	164.9
	11.6
	944.7
	755.8
	91
	79.3

	379.5
	151.2
	0
	153.9
	15.9
	1134.3
	605
	91
	56.5

	362.6
	189
	0
	164.9
	11.6
	944.7
	755.8
	91
	79.3

	286.3
	200.9
	0
	144.7
	11.2
	1004.6
	803.7
	91
	76.8

	362.6
	189
	0
	164.9
	11.6
	944.7
	755.8
	91
	79.3

	439
	177
	0
	186
	11.1
	884.9
	707.9
	91
	73.3

	389.9
	189
	0
	145.9
	22
	944.7
	755.8
	91
	82.6

	362.6
	189
	0
	164.9
	11.6
	944.7
	755.8
	91
	79.3

	337.9
	189
	0
	174.9
	9.5
	944.7
	755.8
	91
	67.8

	222.4
	0
	96.7
	189.3
	4.5
	967.1
	870.3
	3
	11.58

	222.4
	0
	96.7
	189.3
	4.5
	967.1
	870.3
	14
	24.45

	222.4
	0
	96.7
	189.3
	4.5
	967.1
	870.3
	28
	24.89

	222.4
	0
	96.7
	189.3
	4.5
	967.1
	870.3
	56
	29.45

	222.4
	0
	96.7
	189.3
	4.5
	967.1
	870.3
	100
	40.71

	233.8
	0
	94.6
	197.9
	4.6
	947
	852.2
	3
	10.38

	233.8
	0
	94.6
	197.9
	4.6
	947
	852.2
	14
	22.14

	233.8
	0
	94.6
	197.9
	4.6
	947
	852.2
	28
	22.84

	233.8
	0
	94.6
	197.9
	4.6
	947
	852.2
	56
	27.66

	233.8
	0
	94.6
	197.9
	4.6
	947
	852.2
	100
	34.56

	194.7
	0
	100.5
	165.6
	7.5
	1006.4
	905.9
	3
	12.45

	194.7
	0
	100.5
	165.6
	7.5
	1006.4
	905.9
	14
	24.99

	194.7
	0
	100.5
	165.6
	7.5
	1006.4
	905.9
	28
	25.72

	194.7
	0
	100.5
	165.6
	7.5
	1006.4
	905.9
	56
	33.96

	194.7
	0
	100.5
	165.6
	7.5
	1006.4
	905.9
	100
	37.34

	190.7
	0
	125.4
	162.1
	7.8
	1090
	804
	3
	15.04

	190.7
	0
	125.4
	162.1
	7.8
	1090
	804
	14
	21.06

	190.7
	0
	125.4
	162.1
	7.8
	1090
	804
	28
	26.4

	190.7
	0
	125.4
	162.1
	7.8
	1090
	804
	56
	35.34

	190.7
	0
	125.4
	162.1
	7.8
	1090
	804
	100
	40.57

	212.1
	0
	121.6
	180.3
	5.7
	1057.6
	779.3
	3
	12.47

	212.1
	0
	121.6
	180.3
	5.7
	1057.6
	779.3
	14
	20.92

	212.1
	0
	121.6
	180.3
	5.7
	1057.6
	779.3
	28
	24.9

	212.1
	0
	121.6
	180.3
	5.7
	1057.6
	779.3
	56
	34.2

	212.1
	0
	121.6
	180.3
	5.7
	1057.6
	779.3
	100
	39.61

	230
	0
	118.3
	195.5
	4.6
	1029.4
	758.6
	3
	10.03

	230
	0
	118.3
	195.5
	4.6
	1029.4
	758.6
	14
	20.08

	230
	0
	118.3
	195.5
	4.6
	1029.4
	758.6
	28
	24.48

	230
	0
	118.3
	195.5
	4.6
	1029.4
	758.6
	56
	31.54

	230
	0
	118.3
	195.5
	4.6
	1029.4
	758.6
	100
	35.34

	190.3
	0
	125.2
	161.9
	9.9
	1088.1
	802.6
	3
	9.45

	190.3
	0
	125.2
	161.9
	9.9
	1088.1
	802.6
	14
	22.72

	190.3
	0
	125.2
	161.9
	9.9
	1088.1
	802.6
	28
	28.47

	190.3
	0
	125.2
	161.9
	9.9
	1088.1
	802.6
	56
	38.56

	190.3
	0
	125.2
	161.9
	9.9
	1088.1
	802.6
	100
	40.39

	166.1
	0
	163.3
	176.5
	4.5
	1058.6
	780.1
	3
	10.76

	166.1
	0
	163.3
	176.5
	4.5
	1058.6
	780.1
	14
	25.48

	166.1
	0
	163.3
	176.5
	4.5
	1058.6
	780.1
	28
	21.54

	166.1
	0
	163.3
	176.5
	4.5
	1058.6
	780.1
	56
	28.63

	166.1
	0
	163.3
	176.5
	4.5
	1058.6
	780.1
	100
	33.54

	168
	42.1
	163.8
	121.8
	5.7
	1058.7
	780.1
	3
	7.75

	168
	42.1
	163.8
	121.8
	5.7
	1058.7
	780.1
	14
	17.82

	168
	42.1
	163.8
	121.8
	5.7
	1058.7
	780.1
	28
	24.24

	168
	42.1
	163.8
	121.8
	5.7
	1058.7
	780.1
	56
	32.85

	168
	42.1
	163.8
	121.8
	5.7
	1058.7
	780.1
	100
	39.23

	213.7
	98.1
	24.5
	181.7
	6.9
	1065.8
	785.4
	3
	18

	213.7
	98.1
	24.5
	181.7
	6.9
	1065.8
	785.4
	14
	30.39

	213.7
	98.1
	24.5
	181.7
	6.9
	1065.8
	785.4
	28
	45.71

	213.7
	98.1
	24.5
	181.7
	6.9
	1065.8
	785.4
	56
	50.77

	213.7
	98.1
	24.5
	181.7
	6.9
	1065.8
	785.4
	100
	53.9

	213.8
	98.1
	24.5
	181.7
	6.7
	1066
	785.5
	3
	13.18

	213.8
	98.1
	24.5
	181.7
	6.7
	1066
	785.5
	14
	17.84

	213.8
	98.1
	24.5
	181.7
	6.7
	1066
	785.5
	28
	40.23

	213.8
	98.1
	24.5
	181.7
	6.7
	1066
	785.5
	56
	47.13

	213.8
	98.1
	24.5
	181.7
	6.7
	1066
	785.5
	100
	49.97

	229.7
	0
	118.2
	195.2
	6.1
	1028.1
	757.6
	3
	13.36

	229.7
	0
	118.2
	195.2
	6.1
	1028.1
	757.6
	14
	22.32

	229.7
	0
	118.2
	195.2
	6.1
	1028.1
	757.6
	28
	24.54

	229.7
	0
	118.2
	195.2
	6.1
	1028.1
	757.6
	56
	31.35

	229.7
	0
	118.2
	195.2
	6.1
	1028.1
	757.6
	100
	40.86

	238.1
	0
	94.1
	186.7
	7
	949.9
	847
	3
	19.93

	238.1
	0
	94.1
	186.7
	7
	949.9
	847
	14
	25.69

	238.1
	0
	94.1
	186.7
	7
	949.9
	847
	28
	30.23

	238.1
	0
	94.1
	186.7
	7
	949.9
	847
	56
	39.59

	238.1
	0
	94.1
	186.7
	7
	949.9
	847
	100
	44.3

	250
	0
	95.7
	187.4
	5.5
	956.9
	861.2
	3
	13.82

	250
	0
	95.7
	187.4
	5.5
	956.9
	861.2
	14
	24.92

	250
	0
	95.7
	187.4
	5.5
	956.9
	861.2
	28
	29.22

	250
	0
	95.7
	187.4
	5.5
	956.9
	861.2
	56
	38.33

	250
	0
	95.7
	187.4
	5.5
	956.9
	861.2
	100
	42.35

	212.5
	0
	100.4
	159.3
	8.7
	1007.8
	903.6
	3
	13.54

	212.5
	0
	100.4
	159.3
	8.7
	1007.8
	903.6
	14
	26.31

	212.5
	0
	100.4
	159.3
	8.7
	1007.8
	903.6
	28
	31.64

	212.5
	0
	100.4
	159.3
	8.7
	1007.8
	903.6
	56
	42.55

	212.5
	0
	100.4
	159.3
	8.7
	1007.8
	903.6
	100
	42.92

	212.6
	0
	100.4
	159.4
	10.4
	1003.8
	903.8
	3
	13.33

	212.6
	0
	100.4
	159.4
	10.4
	1003.8
	903.8
	14
	25.37

	212.6
	0
	100.4
	159.4
	10.4
	1003.8
	903.8
	28
	37.4

	212.6
	0
	100.4
	159.4
	10.4
	1003.8
	903.8
	56
	44.4

	212.6
	0
	100.4
	159.4
	10.4
	1003.8
	903.8
	100
	47.74

	212
	0
	124.8
	159
	7.8
	1085.4
	799.5
	3
	19.52

	212
	0
	124.8
	159
	7.8
	1085.4
	799.5
	14
	31.35

	212
	0
	124.8
	159
	7.8
	1085.4
	799.5
	28
	38.5

	212
	0
	124.8
	159
	7.8
	1085.4
	799.5
	56
	45.08

	212
	0
	124.8
	159
	7.8
	1085.4
	799.5
	100
	47.82

	231.8
	0
	121.6
	174
	6.7
	1056.4
	778.5
	3
	15.44

	231.8
	0
	121.6
	174
	6.7
	1056.4
	778.5
	14
	26.77

	231.8
	0
	121.6
	174
	6.7
	1056.4
	778.5
	28
	33.73

	231.8
	0
	121.6
	174
	6.7
	1056.4
	778.5
	56
	42.7

	231.8
	0
	121.6
	174
	6.7
	1056.4
	778.5
	100
	45.84

	251.4
	0
	118.3
	188.5
	5.8
	1028.4
	757.7
	3
	17.22

	251.4
	0
	118.3
	188.5
	5.8
	1028.4
	757.7
	14
	29.93

	251.4
	0
	118.3
	188.5
	5.8
	1028.4
	757.7
	28
	29.65

	251.4
	0
	118.3
	188.5
	5.8
	1028.4
	757.7
	56
	36.97

	251.4
	0
	118.3
	188.5
	5.8
	1028.4
	757.7
	100
	43.58

	251.4
	0
	118.3
	188.5
	6.4
	1028.4
	757.7
	3
	13.12

	251.4
	0
	118.3
	188.5
	6.4
	1028.4
	757.7
	14
	24.43

	251.4
	0
	118.3
	188.5
	6.4
	1028.4
	757.7
	28
	32.66

	251.4
	0
	118.3
	188.5
	6.4
	1028.4
	757.7
	56
	36.64

	251.4
	0
	118.3
	188.5
	6.4
	1028.4
	757.7
	100
	44.21

	181.4
	0
	167
	169.6
	7.6
	1055.6
	777.8
	3
	13.62

	181.4
	0
	167
	169.6
	7.6
	1055.6
	777.8
	14
	21.6

	181.4
	0
	167
	169.6
	7.6
	1055.6
	777.8
	28
	27.77

	181.4
	0
	167
	169.6
	7.6
	1055.6
	777.8
	56
	35.57

	181.4
	0
	167
	169.6
	7.6
	1055.6
	777.8
	100
	45.37

	182
	45.2
	122
	170.2
	8.2
	1059.4
	780.7
	3
	7.32

	182
	45.2
	122
	170.2
	8.2
	1059.4
	780.7
	14
	21.5

	182
	45.2
	122
	170.2
	8.2
	1059.4
	780.7
	28
	31.27

	182
	45.2
	122
	170.2
	8.2
	1059.4
	780.7
	56
	43.5

	182
	45.2
	122
	170.2
	8.2
	1059.4
	780.7
	100
	48.67

	168.9
	42.2
	124.3
	158.3
	10.8
	1080.8
	796.2
	3
	7.4

	168.9
	42.2
	124.3
	158.3
	10.8
	1080.8
	796.2
	14
	23.51

	168.9
	42.2
	124.3
	158.3
	10.8
	1080.8
	796.2
	28
	31.12

	168.9
	42.2
	124.3
	158.3
	10.8
	1080.8
	796.2
	56
	39.15

	168.9
	42.2
	124.3
	158.3
	10.8
	1080.8
	796.2
	100
	48.15

	290.4
	0
	96.2
	168.1
	9.4
	961.2
	865
	3
	22.5

	290.4
	0
	96.2
	168.1
	9.4
	961.2
	865
	14
	34.67

	290.4
	0
	96.2
	168.1
	9.4
	961.2
	865
	28
	34.74

	290.4
	0
	96.2
	168.1
	9.4
	961.2
	865
	56
	45.08

	290.4
	0
	96.2
	168.1
	9.4
	961.2
	865
	100
	48.97

	277.1
	0
	97.4
	160.6
	11.8
	973.9
	875.6
	3
	23.14

	277.1
	0
	97.4
	160.6
	11.8
	973.9
	875.6
	14
	41.89

	277.1
	0
	97.4
	160.6
	11.8
	973.9
	875.6
	28
	48.28

	277.1
	0
	97.4
	160.6
	11.8
	973.9
	875.6
	56
	51.04

	277.1
	0
	97.4
	160.6
	11.8
	973.9
	875.6
	100
	55.64

	295.7
	0
	95.6
	171.5
	8.9
	955.1
	859.2
	3
	22.95

	295.7
	0
	95.6
	171.5
	8.9
	955.1
	859.2
	14
	35.23

	295.7
	0
	95.6
	171.5
	8.9
	955.1
	859.2
	28
	39.94

	295.7
	0
	95.6
	171.5
	8.9
	955.1
	859.2
	56
	48.72

	295.7
	0
	95.6
	171.5
	8.9
	955.1
	859.2
	100
	52.04

	251.8
	0
	99.9
	146.1
	12.4
	1006
	899.8
	3
	21.02

	251.8
	0
	99.9
	146.1
	12.4
	1006
	899.8
	14
	33.36

	251.8
	0
	99.9
	146.1
	12.4
	1006
	899.8
	28
	33.94

	251.8
	0
	99.9
	146.1
	12.4
	1006
	899.8
	56
	44.14

	251.8
	0
	99.9
	146.1
	12.4
	1006
	899.8
	100
	45.37

	249.1
	0
	98.8
	158.1
	12.8
	987.8
	889
	3
	15.36

	249.1
	0
	98.8
	158.1
	12.8
	987.8
	889
	14
	28.68

	249.1
	0
	98.8
	158.1
	12.8
	987.8
	889
	28
	30.85

	249.1
	0
	98.8
	158.1
	12.8
	987.8
	889
	56
	42.03

	249.1
	0
	98.8
	158.1
	12.8
	987.8
	889
	100
	51.06

	252.3
	0
	98.8
	146.3
	14.2
	987.8
	889
	3
	21.78

	252.3
	0
	98.8
	146.3
	14.2
	987.8
	889
	14
	42.29

	252.3
	0
	98.8
	146.3
	14.2
	987.8
	889
	28
	50.6

	252.3
	0
	98.8
	146.3
	14.2
	987.8
	889
	56
	55.83

	252.3
	0
	98.8
	146.3
	14.2
	987.8
	889
	100
	60.95

	246.8
	0
	125.1
	143.3
	12
	1086.8
	800.9
	3
	23.52

	246.8
	0
	125.1
	143.3
	12
	1086.8
	800.9
	14
	42.22

	246.8
	0
	125.1
	143.3
	12
	1086.8
	800.9
	28
	52.5

	246.8
	0
	125.1
	143.3
	12
	1086.8
	800.9
	56
	60.32

	246.8
	0
	125.1
	143.3
	12
	1086.8
	800.9
	100
	66.42

	275.1
	0
	121.4
	159.5
	9.9
	1053.6
	777.5
	3
	23.8

	275.1
	0
	121.4
	159.5
	9.9
	1053.6
	777.5
	14
	38.77

	275.1
	0
	121.4
	159.5
	9.9
	1053.6
	777.5
	28
	51.33

	275.1
	0
	121.4
	159.5
	9.9
	1053.6
	777.5
	56
	56.85

	275.1
	0
	121.4
	159.5
	9.9
	1053.6
	777.5
	100
	58.61

	297.2
	0
	117.5
	174.8
	9.5
	1022.8
	753.5
	3
	21.91

	297.2
	0
	117.5
	174.8
	9.5
	1022.8
	753.5
	14
	36.99

	297.2
	0
	117.5
	174.8
	9.5
	1022.8
	753.5
	28
	47.4

	297.2
	0
	117.5
	174.8
	9.5
	1022.8
	753.5
	56
	51.96

	297.2
	0
	117.5
	174.8
	9.5
	1022.8
	753.5
	100
	56.74

	213.7
	0
	174.7
	154.8
	10.2
	1053.5
	776.4
	3
	17.57

	213.7
	0
	174.7
	154.8
	10.2
	1053.5
	776.4
	14
	33.73

	213.7
	0
	174.7
	154.8
	10.2
	1053.5
	776.4
	28
	40.15

	213.7
	0
	174.7
	154.8
	10.2
	1053.5
	776.4
	56
	46.64

	213.7
	0
	174.7
	154.8
	10.2
	1053.5
	776.4
	100
	50.08

	213.5
	0
	174.2
	154.6
	11.7
	1052.3
	775.5
	3
	17.37

	213.5
	0
	174.2
	154.6
	11.7
	1052.3
	775.5
	14
	33.7

	213.5
	0
	174.2
	154.6
	11.7
	1052.3
	775.5
	28
	45.94

	213.5
	0
	174.2
	154.6
	11.7
	1052.3
	775.5
	56
	51.43

	213.5
	0
	174.2
	154.6
	11.7
	1052.3
	775.5
	100
	59.3

	277.2
	97.8
	24.5
	160.7
	11.2
	1061.7
	782.5
	3
	30.45

	277.2
	97.8
	24.5
	160.7
	11.2
	1061.7
	782.5
	14
	47.71

	277.2
	97.8
	24.5
	160.7
	11.2
	1061.7
	782.5
	28
	63.14

	277.2
	97.8
	24.5
	160.7
	11.2
	1061.7
	782.5
	56
	66.82

	277.2
	97.8
	24.5
	160.7
	11.2
	1061.7
	782.5
	100
	66.95

	218.2
	54.6
	123.8
	140.8
	11.9
	1075.7
	792.7
	3
	27.42

	218.2
	54.6
	123.8
	140.8
	11.9
	1075.7
	792.7
	14
	35.96

	218.2
	54.6
	123.8
	140.8
	11.9
	1075.7
	792.7
	28
	55.51

	218.2
	54.6
	123.8
	140.8
	11.9
	1075.7
	792.7
	56
	61.99

	218.2
	54.6
	123.8
	140.8
	11.9
	1075.7
	792.7
	100
	63.53

	214.9
	53.8
	121.9
	155.6
	9.6
	1014.3
	780.6
	3
	18.02

	214.9
	53.8
	121.9
	155.6
	9.6
	1014.3
	780.6
	14
	38.6

	214.9
	53.8
	121.9
	155.6
	9.6
	1014.3
	780.6
	28
	52.2

	214.9
	53.8
	121.9
	155.6
	9.6
	1014.3
	780.6
	56
	53.96

	214.9
	53.8
	121.9
	155.6
	9.6
	1014.3
	780.6
	100
	56.63

	218.9
	0
	124.1
	158.5
	11.3
	1078.7
	794.9
	3
	15.34

	218.9
	0
	124.1
	158.5
	11.3
	1078.7
	794.9
	14
	26.05

	218.9
	0
	124.1
	158.5
	11.3
	1078.7
	794.9
	28
	30.22

	218.9
	0
	124.1
	158.5
	11.3
	1078.7
	794.9
	56
	37.27

	218.9
	0
	124.1
	158.5
	11.3
	1078.7
	794.9
	100
	46.23

	376
	0
	0
	214.6
	0
	1003.5
	762.4
	3
	16.28

	376
	0
	0
	214.6
	0
	1003.5
	762.4
	14
	25.62

	376
	0
	0
	214.6
	0
	1003.5
	762.4
	28
	31.97

	376
	0
	0
	214.6
	0
	1003.5
	762.4
	56
	36.3

	376
	0
	0
	214.6
	0
	1003.5
	762.4
	100
	43.06

	500
	0
	0
	140
	4
	966
	853
	28
	67.57

	475
	0
	59
	142
	1.9
	1098
	641
	28
	57.23

	315
	137
	0
	145
	5.9
	1130
	745
	28
	81.75

	505
	0
	60
	195
	0
	1030
	630
	28
	64.02

	451
	0
	0
	165
	11.3
	1030
	745
	28
	78.8

	516
	0
	0
	162
	8.2
	801
	802
	28
	41.37

	520
	0
	0
	170
	5.2
	855
	855
	28
	60.28

	528
	0
	0
	185
	6.9
	920
	720
	28
	56.83

	520
	0
	0
	175
	5.2
	870
	805
	28
	51.02

	385
	0
	136
	158
	20
	903
	768
	28
	55.55

	500.1
	0
	0
	200
	3
	1124.4
	613.2
	28
	44.13

	450.1
	50
	0
	200
	3
	1124.4
	613.2
	28
	39.38

	397
	17.2
	158
	167
	20.8
	967
	633
	28
	55.65

	333
	17.5
	163
	167
	17.9
	996
	652
	28
	47.28

	334
	17.6
	158
	189
	15.3
	967
	633
	28
	44.33

	405
	0
	0
	175
	0
	1120
	695
	28
	52.3

	200
	200
	0
	190
	0
	1145
	660
	28
	49.25

	516
	0
	0
	162
	8.3
	801
	802
	28
	41.37

	145
	116
	119
	184
	5.7
	833
	880
	28
	29.16

	160
	128
	122
	182
	6.4
	824
	879
	28
	39.4

	234
	156
	0
	189
	5.9
	981
	760
	28
	39.3

	250
	180
	95
	159
	9.5
	860
	800
	28
	67.87

	475
	0
	0
	162
	9.5
	1044
	662
	28
	58.52

	285
	190
	0
	163
	7.6
	1031
	685
	28
	53.58

	356
	119
	0
	160
	9
	1061
	657
	28
	59

	275
	180
	120
	162
	10.4
	830
	765
	28
	76.24

	500
	0
	0
	151
	9
	1033
	655
	28
	69.84

	165
	0
	143.6
	163.8
	0
	1005.6
	900.9
	3
	14.4

	165
	128.5
	132.1
	175.1
	8.1
	1005.8
	746.6
	3
	19.42

	178
	129.8
	118.6
	179.9
	3.6
	1007.3
	746.8
	3
	20.73

	167.4
	129.9
	128.6
	175.5
	7.8
	1006.3
	746.6
	3
	14.94

	172.4
	13.6
	172.4
	156.8
	4.1
	1006.3
	856.4
	3
	21.29

	173.5
	50.1
	173.5
	164.8
	6.5
	1006.2
	793.5
	3
	23.08

	167
	75.4
	167
	164
	7.9
	1007.3
	770.1
	3
	15.52

	173.8
	93.4
	159.9
	172.3
	9.7
	1007.2
	746.6
	3
	15.82

	190.3
	0
	125.2
	166.6
	9.9
	1079
	798.9
	3
	12.55

	250
	0
	95.7
	191.8
	5.3
	948.9
	857.2
	3
	8.49

	213.5
	0
	174.2
	159.2
	11.7
	1043.6
	771.9
	3
	15.61

	194.7
	0
	100.5
	170.2
	7.5
	998
	901.8
	3
	12.18

	251.4
	0
	118.3
	192.9
	5.8
	1043.6
	754.3
	3
	11.98

	165
	0
	143.6
	163.8
	0
	1005.6
	900.9
	14
	16.88

	165
	128.5
	132.1
	175.1
	8.1
	1005.8
	746.6
	14
	33.09

	178
	129.8
	118.6
	179.9
	3.6
	1007.3
	746.8
	14
	34.24

	167.4
	129.9
	128.6
	175.5
	7.8
	1006.3
	746.6
	14
	31.81

	172.4
	13.6
	172.4
	156.8
	4.1
	1006.3
	856.4
	14
	29.75

	173.5
	50.1
	173.5
	164.8
	6.5
	1006.2
	793.5
	14
	33.01

	167
	75.4
	167
	164
	7.9
	1007.3
	770.1
	14
	32.9

	173.8
	93.4
	159.9
	172.3
	9.7
	1007.2
	746.6
	14
	29.55

	190.3
	0
	125.2
	166.6
	9.9
	1079
	798.9
	14
	19.42

	250
	0
	95.7
	191.8
	5.3
	948.9
	857.2
	14
	24.66

	213.5
	0
	174.2
	159.2
	11.7
	1043.6
	771.9
	14
	29.59

	194.7
	0
	100.5
	170.2
	7.5
	998
	901.8
	14
	24.28

	251.4
	0
	118.3
	192.9
	5.8
	1043.6
	754.3
	14
	20.73

	165
	0
	143.6
	163.8
	0
	1005.6
	900.9
	28
	26.2

	165
	128.5
	132.1
	175.1
	8.1
	1005.8
	746.6
	28
	46.39

	178
	129.8
	118.6
	179.9
	3.6
	1007.3
	746.8
	28
	39.16

	167.4
	129.9
	128.6
	175.5
	7.8
	1006.3
	746.6
	28
	41.2

	172.4
	13.6
	172.4
	156.8
	4.1
	1006.3
	856.4
	28
	33.69

	173.5
	50.1
	173.5
	164.8
	6.5
	1006.2
	793.5
	28
	38.2

	167
	75.4
	167
	164
	7.9
	1007.3
	770.1
	28
	41.41

	173.8
	93.4
	159.9
	172.3
	9.7
	1007.2
	746.6
	28
	37.81

	190.3
	0
	125.2
	166.6
	9.9
	1079
	798.9
	28
	24.85

	250
	0
	95.7
	191.8
	5.3
	948.9
	857.2
	28
	27.22

	213.5
	0
	174.2
	159.2
	11.7
	1043.6
	771.9
	28
	44.64

	194.7
	0
	100.5
	170.2
	7.5
	998
	901.8
	28
	37.27

	251.4
	0
	118.3
	192.9
	5.8
	1043.6
	754.3
	28
	33.27

	165
	0
	143.6
	163.8
	0
	1005.6
	900.9
	56
	36.56

	165
	128.5
	132.1
	175.1
	8.1
	1005.8
	746.6
	56
	53.72

	178
	129.8
	118.6
	179.9
	3.6
	1007.3
	746.8
	56
	48.59

	167.4
	129.9
	128.6
	175.5
	7.8
	1006.3
	746.6
	56
	51.72

	172.4
	13.6
	172.4
	156.8
	4.1
	1006.3
	856.4
	56
	35.85

	173.5
	50.1
	173.5
	164.8
	6.5
	1006.2
	793.5
	56
	53.77

	167
	75.4
	167
	164
	7.9
	1007.3
	770.1
	56
	53.46

	173.8
	93.4
	159.9
	172.3
	9.7
	1007.2
	746.6
	56
	48.99

	190.3
	0
	125.2
	166.6
	9.9
	1079
	798.9
	56
	31.72

	250
	0
	95.7
	191.8
	5.3
	948.9
	857.2
	56
	39.64

	213.5
	0
	174.2
	159.2
	11.7
	1043.6
	771.9
	56
	51.26

	194.7
	0
	100.5
	170.2
	7.5
	998
	901.8
	56
	43.39

	251.4
	0
	118.3
	192.9
	5.8
	1043.6
	754.3
	56
	39.27

	165
	0
	143.6
	163.8
	0
	1005.6
	900.9
	100
	37.96

	165
	128.5
	132.1
	175.1
	8.1
	1005.8
	746.6
	100
	55.02

	178
	129.8
	118.6
	179.9
	3.6
	1007.3
	746.8
	100
	49.99

	167.4
	129.9
	128.6
	175.5
	7.8
	1006.3
	746.6
	100
	53.66

	172.4
	13.6
	172.4
	156.8
	4.1
	1006.3
	856.4
	100
	37.68

	173.5
	50.1
	173.5
	164.8
	6.5
	1006.2
	793.5
	100
	56.06

	167
	75.4
	167
	164
	7.9
	1007.3
	770.1
	100
	56.81

	173.8
	93.4
	159.9
	172.3
	9.7
	1007.2
	746.6
	100
	50.94

	190.3
	0
	125.2
	166.6
	9.9
	1079
	798.9
	100
	33.56

	250
	0
	95.7
	191.8
	5.3
	948.9
	857.2
	100
	41.16

	213.5
	0
	174.2
	159.2
	11.7
	1043.6
	771.9
	100
	52.96

	194.7
	0
	100.5
	170.2
	7.5
	998
	901.8
	100
	44.28

	251.4
	0
	118.3
	192.9
	5.8
	1043.6
	754.3
	100
	40.15

	446
	24
	79
	162
	11.6
	967
	712
	28
	57.03

	446
	24
	79
	162
	11.6
	967
	712
	28
	44.42

	446
	24
	79
	162
	11.6
	967
	712
	28
	51.02

	446
	24
	79
	162
	10.3
	967
	712
	28
	53.39

	446
	24
	79
	162
	11.6
	967
	712
	3
	35.36

	446
	24
	79
	162
	11.6
	967
	712
	3
	25.02

	446
	24
	79
	162
	11.6
	967
	712
	3
	23.35

	446
	24
	79
	162
	11.6
	967
	712
	7
	52.01

	446
	24
	79
	162
	11.6
	967
	712
	7
	38.02

	446
	24
	79
	162
	11.6
	967
	712
	7
	39.3

	446
	24
	79
	162
	11.6
	967
	712
	56
	61.07

	446
	24
	79
	162
	11.6
	967
	712
	56
	56.14

	446
	24
	79
	162
	11.6
	967
	712
	56
	55.25

	446
	24
	79
	162
	10.3
	967
	712
	56
	54.77

	387
	20
	94
	157
	14.3
	938
	845
	28
	50.24

	387
	20
	94
	157
	13.9
	938
	845
	28
	46.68

	387
	20
	94
	157
	11.6
	938
	845
	28
	46.68

	387
	20
	94
	157
	14.3
	938
	845
	3
	22.75

	387
	20
	94
	157
	13.9
	938
	845
	3
	25.51

	387
	20
	94
	157
	11.6
	938
	845
	3
	34.77

	387
	20
	94
	157
	14.3
	938
	845
	7
	36.84

	387
	20
	94
	157
	13.9
	938
	845
	7
	45.9

	387
	20
	94
	157
	11.6
	938
	845
	7
	41.67

	387
	20
	94
	157
	14.3
	938
	845
	56
	56.34

	387
	20
	94
	157
	13.9
	938
	845
	56
	47.97

	387
	20
	94
	157
	11.6
	938
	845
	56
	61.46

	355
	19
	97
	145
	13.1
	967
	871
	28
	44.03

	355
	19
	97
	145
	12.3
	967
	871
	28
	55.45

	491
	26
	123
	210
	3.9
	882
	699
	28
	55.55

	491
	26
	123
	201
	3.9
	822
	699
	28
	57.92

	491
	26
	123
	210
	3.9
	882
	699
	3
	25.61

	491
	26
	123
	210
	3.9
	882
	699
	7
	33.49

	491
	26
	123
	210
	3.9
	882
	699
	56
	59.59

	491
	26
	123
	201
	3.9
	822
	699
	3
	29.55

	491
	26
	123
	201
	3.9
	822
	699
	7
	37.92

	491
	26
	123
	201
	3.9
	822
	699
	56
	61.86

	424
	22
	132
	178
	8.5
	822
	750
	28
	62.05

	424
	22
	132
	178
	8.5
	882
	750
	3
	32.01

	424
	22
	132
	168
	8.9
	822
	750
	28
	72.1

	424
	22
	132
	178
	8.5
	822
	750
	7
	39

	424
	22
	132
	178
	8.5
	822
	750
	56
	65.7

	424
	22
	132
	168
	8.9
	822
	750
	3
	32.11

	424
	22
	132
	168
	8.9
	822
	750
	7
	40.29

	424
	22
	132
	168
	8.9
	822
	750
	56
	74.36

	202
	11
	141
	206
	1.7
	942
	801
	28
	21.97

	202
	11
	141
	206
	1.7
	942
	801
	3
	9.85

	202
	11
	141
	206
	1.7
	942
	801
	7
	15.07

	202
	11
	141
	206
	1.7
	942
	801
	56
	23.25

	284
	15
	141
	179
	5.5
	842
	801
	28
	43.73

	284
	15
	141
	179
	5.5
	842
	801
	3
	13.4

	284
	15
	141
	179
	5.5
	842
	801
	7
	24.13

	284
	15
	141
	179
	5.5
	842
	801
	56
	44.52

	359
	19
	141
	154
	10.9
	942
	801
	28
	62.94

	359
	19
	141
	154
	10.9
	942
	801
	28
	59.49

	359
	19
	141
	154
	10.9
	942
	801
	3
	25.12

	359
	19
	141
	154
	10.9
	942
	801
	3
	23.64

	359
	19
	141
	154
	10.9
	942
	801
	7
	35.75

	359
	19
	141
	154
	10.9
	942
	801
	7
	38.61

	359
	19
	141
	154
	10.9
	942
	801
	56
	68.75

	359
	19
	141
	154
	10.9
	942
	801
	56
	66.78

	436
	0
	0
	218
	0
	838.4
	719.7
	28
	23.85

	289
	0
	0
	192
	0
	913.2
	895.3
	90
	32.07

	289
	0
	0
	192
	0
	913.2
	895.3
	3
	11.65

	393
	0
	0
	192
	0
	940.6
	785.6
	3
	19.2

	393
	0
	0
	192
	0
	940.6
	785.6
	90
	48.85

	393
	0
	0
	192
	0
	940.6
	785.6
	28
	39.6

	480
	0
	0
	192
	0
	936.2
	712.2
	28
	43.94

	480
	0
	0
	192
	0
	936.2
	712.2
	7
	34.57

	480
	0
	0
	192
	0
	936.2
	712.2
	90
	54.32

	480
	0
	0
	192
	0
	936.2
	712.2
	3
	24.4

	333
	0
	0
	192
	0
	931.2
	842.6
	3
	15.62

	255
	0
	0
	192
	0
	889.8
	945
	90
	21.86

	255
	0
	0
	192
	0
	889.8
	945
	7
	10.22

	289
	0
	0
	192
	0
	913.2
	895.3
	7
	14.6

	255
	0
	0
	192
	0
	889.8
	945
	28
	18.75

	333
	0
	0
	192
	0
	931.2
	842.6
	28
	31.97

	333
	0
	0
	192
	0
	931.2
	842.6
	7
	23.4

	289
	0
	0
	192
	0
	913.2
	895.3
	28
	25.57

	333
	0
	0
	192
	0
	931.2
	842.6
	90
	41.68

	393
	0
	0
	192
	0
	940.6
	785.6
	7
	27.74

	255
	0
	0
	192
	0
	889.8
	945
	3
	8.2

	158.8
	238.2
	0
	185.7
	0
	1040.6
	734.3
	7
	9.62

	239.6
	359.4
	0
	185.7
	0
	941.6
	664.3
	7
	25.42

	238.2
	158.8
	0
	185.7
	0
	1040.6
	734.3
	7
	15.69

	181.9
	272.8
	0
	185.7
	0
	1012.4
	714.3
	28
	27.94

	193.5
	290.2
	0
	185.7
	0
	998.2
	704.3
	28
	32.63

	255.5
	170.3
	0
	185.7
	0
	1026.6
	724.3
	7
	17.24

	272.8
	181.9
	0
	185.7
	0
	1012.4
	714.3
	7
	19.77

	239.6
	359.4
	0
	185.7
	0
	941.6
	664.3
	28
	39.44

	220.8
	147.2
	0
	185.7
	0
	1055
	744.3
	28
	25.75

	397
	0
	0
	185.7
	0
	1040.6
	734.3
	28
	33.08

	382.5
	0
	0
	185.7
	0
	1047.8
	739.3
	7
	24.07

	210.7
	316.1
	0
	185.7
	0
	977
	689.3
	7
	21.82

	158.8
	238.2
	0
	185.7
	0
	1040.6
	734.3
	28
	21.07

	295.8
	0
	0
	185.7
	0
	1091.4
	769.3
	7
	14.84

	255.5
	170.3
	0
	185.7
	0
	1026.6
	724.3
	28
	32.05

	203.5
	135.7
	0
	185.7
	0
	1076.2
	759.3
	7
	11.96

	397
	0
	0
	185.7
	0
	1040.6
	734.3
	7
	25.45

	381.4
	0
	0
	185.7
	0
	1104.6
	784.3
	28
	22.49

	295.8
	0
	0
	185.7
	0
	1091.4
	769.3
	28
	25.22

	228
	342.1
	0
	185.7
	0
	955.8
	674.3
	28
	39.7

	220.8
	147.2
	0
	185.7
	0
	1055
	744.3
	7
	13.09

	316.1
	210.7
	0
	185.7
	0
	977
	689.3
	28
	38.7

	135.7
	203.5
	0
	185.7
	0
	1076.2
	759.3
	7
	7.51

	238.1
	0
	0
	185.7
	0
	1118.8
	789.3
	28
	17.58

	339.2
	0
	0
	185.7
	0
	1069.2
	754.3
	7
	21.18

	135.7
	203.5
	0
	185.7
	0
	1076.2
	759.3
	28
	18.2

	193.5
	290.2
	0
	185.7
	0
	998.2
	704.3
	7
	17.2

	203.5
	135.7
	0
	185.7
	0
	1076.2
	759.3
	28
	22.63

	290.2
	193.5
	0
	185.7
	0
	998.2
	704.3
	7
	21.86

	181.9
	272.8
	0
	185.7
	0
	1012.4
	714.3
	7
	12.37

	170.3
	155.5
	0
	185.7
	0
	1026.6
	724.3
	28
	25.73

	210.7
	316.1
	0
	185.7
	0
	977
	689.3
	28
	37.81

	228
	342.1
	0
	185.7
	0
	955.8
	674.3
	7
	21.92

	290.2
	193.5
	0
	185.7
	0
	998.2
	704.3
	28
	33.04

	381.4
	0
	0
	185.7
	0
	1104.6
	784.3
	7
	14.54

	238.2
	158.8
	0
	185.7
	0
	1040.6
	734.3
	28
	26.91

	186.2
	124.1
	0
	185.7
	0
	1083.4
	764.3
	7
	8

	339.2
	0
	0
	185.7
	0
	1069.2
	754.3
	28
	31.9

	238.1
	0
	0
	185.7
	0
	1118.8
	789.3
	7
	10.34

	252.5
	0
	0
	185.7
	0
	1111.6
	784.3
	28
	19.77

	382.5
	0
	0
	185.7
	0
	1047.8
	739.3
	28
	37.44

	252.5
	0
	0
	185.7
	0
	1111.6
	784.3
	7
	11.48

	316.1
	210.7
	0
	185.7
	0
	977
	689.3
	7
	24.44

	186.2
	124.1
	0
	185.7
	0
	1083.4
	764.3
	28
	17.6

	170.3
	155.5
	0
	185.7
	0
	1026.6
	724.3
	7
	10.73

	272.8
	181.9
	0
	185.7
	0
	1012.4
	714.3
	28
	31.38

	339
	0
	0
	197
	0
	968
	781
	3
	13.22

	339
	0
	0
	197
	0
	968
	781
	7
	20.97

	339
	0
	0
	197
	0
	968
	781
	14
	27.04

	339
	0
	0
	197
	0
	968
	781
	28
	32.04

	339
	0
	0
	197
	0
	968
	781
	90
	35.17

	339
	0
	0
	197
	0
	968
	781
	180
	36.45

	339
	0
	0
	197
	0
	968
	781
	365
	38.89

	236
	0
	0
	194
	0
	968
	885
	3
	6.47

	236
	0
	0
	194
	0
	968
	885
	14
	12.84

	236
	0
	0
	194
	0
	968
	885
	28
	18.42

	236
	0
	0
	194
	0
	968
	885
	90
	21.95

	236
	0
	0
	193
	0
	968
	885
	180
	24.1

	236
	0
	0
	193
	0
	968
	885
	365
	25.08

	277
	0
	0
	191
	0
	968
	856
	14
	21.26

	277
	0
	0
	191
	0
	968
	856
	28
	25.97

	277
	0
	0
	191
	0
	968
	856
	3
	11.36

	277
	0
	0
	191
	0
	968
	856
	90
	31.25

	277
	0
	0
	191
	0
	968
	856
	180
	32.33

	277
	0
	0
	191
	0
	968
	856
	360
	33.7

	254
	0
	0
	198
	0
	968
	863
	3
	9.31

	254
	0
	0
	198
	0
	968
	863
	90
	26.94

	254
	0
	0
	198
	0
	968
	863
	180
	27.63

	254
	0
	0
	198
	0
	968
	863
	365
	29.79

	307
	0
	0
	193
	0
	968
	812
	180
	34.49

	307
	0
	0
	193
	0
	968
	812
	365
	36.15

	307
	0
	0
	193
	0
	968
	812
	3
	12.54

	307
	0
	0
	193
	0
	968
	812
	28
	27.53

	307
	0
	0
	193
	0
	968
	812
	90
	32.92

	236
	0
	0
	193
	0
	968
	885
	7
	9.99

	200
	0
	0
	180
	0
	1125
	845
	7
	7.84

	200
	0
	0
	180
	0
	1125
	845
	28
	12.25

	225
	0
	0
	181
	0
	1113
	833
	7
	11.17

	225
	0
	0
	181
	0
	1113
	833
	28
	17.34

	325
	0
	0
	184
	0
	1063
	783
	7
	17.54

	325
	0
	0
	184
	0
	1063
	783
	28
	30.57

	275
	0
	0
	183
	0
	1088
	808
	7
	14.2

	275
	0
	0
	183
	0
	1088
	808
	28
	24.5

	300
	0
	0
	184
	0
	1075
	795
	7
	15.58

	300
	0
	0
	184
	0
	1075
	795
	28
	26.85

	375
	0
	0
	186
	0
	1038
	758
	7
	26.06

	375
	0
	0
	186
	0
	1038
	758
	28
	38.21

	400
	0
	0
	187
	0
	1025
	745
	28
	43.7

	400
	0
	0
	187
	0
	1025
	745
	7
	30.14

	250
	0
	0
	182
	0
	1100
	820
	7
	12.73

	250
	0
	0
	182
	0
	1100
	820
	28
	20.87

	350
	0
	0
	186
	0
	1050
	770
	7
	20.28

	350
	0
	0
	186
	0
	1050
	770
	28
	34.29

	203.5
	305.3
	0
	203.5
	0
	963.4
	630
	7
	19.54

	250.2
	166.8
	0
	203.5
	0
	977.6
	694.1
	90
	47.71

	157
	236
	0
	192
	0
	935.4
	781.2
	90
	43.38

	141.3
	212
	0
	203.5
	0
	971.8
	748.5
	28
	29.89

	166.8
	250.2
	0
	203.5
	0
	975.6
	692.6
	3
	6.9

	122.6
	183.9
	0
	203.5
	0
	958.2
	800.1
	90
	33.19

	183.9
	122.6
	0
	203.5
	0
	959.2
	800
	3
	4.9

	102
	153
	0
	192
	0
	887
	942
	3
	4.57

	102
	153
	0
	192
	0
	887
	942
	90
	25.46

	122.6
	183.9
	0
	203.5
	0
	958.2
	800.1
	28
	24.29

	166.8
	250.2
	0
	203.5
	0
	975.6
	692.6
	28
	33.95

	200
	133
	0
	192
	0
	965.4
	806.2
	3
	11.41

	108.3
	162.4
	0
	203.5
	0
	938.2
	849
	28
	20.59

	305.3
	203.5
	0
	203.5
	0
	965.4
	631
	7
	25.89

	108.3
	162.4
	0
	203.5
	0
	938.2
	849
	90
	29.23

	116
	173
	0
	192
	0
	909.8
	891.9
	90
	31.02

	141.3
	212
	0
	203.5
	0
	971.8
	748.5
	7
	10.39

	157
	236
	0
	192
	0
	935.4
	781.2
	28
	33.66

	133
	200
	0
	192
	0
	927.4
	839.2
	28
	27.87

	250.2
	166.8
	0
	203.5
	0
	977.6
	694.1
	7
	19.35

	173
	116
	0
	192
	0
	946.8
	856.8
	7
	11.39

	192
	288
	0
	192
	0
	929.8
	716.1
	3
	12.79

	192
	288
	0
	192
	0
	929.8
	716.1
	28
	39.32

	153
	102
	0
	192
	0
	888
	943.1
	3
	4.78

	288
	192
	0
	192
	0
	932
	717.8
	3
	16.11

	305.3
	203.5
	0
	203.5
	0
	965.4
	631
	28
	43.38

	236
	157
	0
	192
	0
	972.6
	749.1
	7
	20.42

	173
	116
	0
	192
	0
	946.8
	856.8
	3
	6.94

	212
	141.3
	0
	203.5
	0
	973.4
	750
	7
	15.03

	236
	157
	0
	192
	0
	972.6
	749.1
	3
	13.57

	183.9
	122.6
	0
	203.5
	0
	959.2
	800
	90
	32.53

	166.8
	250.2
	0
	203.5
	0
	975.6
	692.6
	7
	15.75

	102
	153
	0
	192
	0
	887
	942
	7
	7.68

	288
	192
	0
	192
	0
	932
	717.8
	28
	38.8

	212
	141.3
	0
	203.5
	0
	973.4
	750
	28
	33

	102
	153
	0
	192
	0
	887
	942
	28
	17.28

	173
	116
	0
	192
	0
	946.8
	856.8
	28
	24.28

	183.9
	122.6
	0
	203.5
	0
	959.2
	800
	28
	24.05

	133
	200
	0
	192
	0
	927.4
	839.2
	90
	36.59

	192
	288
	0
	192
	0
	929.8
	716.1
	90
	50.73

	133
	200
	0
	192
	0
	927.4
	839.2
	7
	13.66

	305.3
	203.5
	0
	203.5
	0
	965.4
	631
	3
	14.14

	236
	157
	0
	192
	0
	972.6
	749.1
	90
	47.78

	108.3
	162.4
	0
	203.5
	0
	938.2
	849
	3
	2.33

	157
	236
	0
	192
	0
	935.4
	781.2
	7
	16.89

	288
	192
	0
	192
	0
	932
	717.8
	7
	23.52

	212
	141.3
	0
	203.5
	0
	973.4
	750
	3
	6.81

	212
	141.3
	0
	203.5
	0
	973.4
	750
	90
	39.7

	153
	102
	0
	192
	0
	888
	943.1
	28
	17.96

	236
	157
	0
	192
	0
	972.6
	749.1
	28
	32.88

	116
	173
	0
	192
	0
	909.8
	891.9
	28
	22.35

	183.9
	122.6
	0
	203.5
	0
	959.2
	800
	7
	10.79

	108.3
	162.4
	0
	203.5
	0
	938.2
	849
	7
	7.72

	203.5
	305.3
	0
	203.5
	0
	963.4
	630
	28
	41.68

	203.5
	305.3
	0
	203.5
	0
	963.4
	630
	3
	9.56

	133
	200
	0
	192
	0
	927.4
	839.2
	3
	6.88

	288
	192
	0
	192
	0
	932
	717.8
	90
	50.53

	200
	133
	0
	192
	0
	965.4
	806.2
	7
	17.17

	200
	133
	0
	192
	0
	965.4
	806.2
	28
	30.44

	250.2
	166.8
	0
	203.5
	0
	977.6
	694.1
	3
	9.73

	122.6
	183.9
	0
	203.5
	0
	958.2
	800.1
	3
	3.32

	153
	102
	0
	192
	0
	888
	943.1
	90
	26.32

	200
	133
	0
	192
	0
	965.4
	806.2
	90
	43.25

	116
	173
	0
	192
	0
	909.8
	891.9
	3
	6.28

	173
	116
	0
	192
	0
	946.8
	856.8
	90
	32.1

	250.2
	166.8
	0
	203.5
	0
	977.6
	694.1
	28
	36.96

	305.3
	203.5
	0
	203.5
	0
	965.4
	631
	90
	54.6

	192
	288
	0
	192
	0
	929.8
	716.1
	7
	21.48

	157
	236
	0
	192
	0
	935.4
	781.2
	3
	9.69

	153
	102
	0
	192
	0
	888
	943.1
	7
	8.37

	141.3
	212
	0
	203.5
	0
	971.8
	748.5
	90
	39.66

	116
	173
	0
	192
	0
	909.8
	891.9
	7
	10.09

	141.3
	212
	0
	203.5
	0
	971.8
	748.5
	3
	4.83

	122.6
	183.9
	0
	203.5
	0
	958.2
	800.1
	7
	10.35

	166.8
	250.2
	0
	203.5
	0
	975.6
	692.6
	90
	43.57

	203.5
	305.3
	0
	203.5
	0
	963.4
	630
	90
	51.86

	310
	0
	0
	192
	0
	1012
	830
	3
	11.85

	310
	0
	0
	192
	0
	1012
	830
	7
	17.24

	310
	0
	0
	192
	0
	1012
	830
	28
	27.83

	310
	0
	0
	192
	0
	1012
	830
	90
	35.76

	310
	0
	0
	192
	0
	1012
	830
	120
	38.7

	331
	0
	0
	192
	0
	1025
	821
	3
	14.31

	331
	0
	0
	192
	0
	1025
	821
	7
	17.44

	331
	0
	0
	192
	0
	1025
	821
	28
	31.74

	331
	0
	0
	192
	0
	1025
	821
	90
	37.91

	331
	0
	0
	192
	0
	1025
	821
	120
	39.38

	349
	0
	0
	192
	0
	1056
	809
	3
	15.87

	349
	0
	0
	192
	0
	1056
	809
	7
	9.01

	349
	0
	0
	192
	0
	1056
	809
	28
	33.61

	349
	0
	0
	192
	0
	1056
	809
	90
	40.66

	349
	0
	0
	192
	0
	1056
	809
	120
	40.86

	238
	0
	0
	186
	0
	1119
	789
	7
	12.05

	238
	0
	0
	186
	0
	1119
	789
	28
	17.54

	296
	0
	0
	186
	0
	1090
	769
	7
	18.91

	296
	0
	0
	186
	0
	1090
	769
	28
	25.18

	297
	0
	0
	186
	0
	1040
	734
	7
	30.96

	480
	0
	0
	192
	0
	936
	721
	28
	43.89

	480
	0
	0
	192
	0
	936
	721
	90
	54.28

	397
	0
	0
	186
	0
	1040
	734
	28
	36.94

	281
	0
	0
	186
	0
	1104
	774
	7
	14.5

	281
	0
	0
	185
	0
	1104
	774
	28
	22.44

	500
	0
	0
	200
	0
	1125
	613
	1
	12.64

	500
	0
	0
	200
	0
	1125
	613
	3
	26.06

	500
	0
	0
	200
	0
	1125
	613
	7
	33.21

	500
	0
	0
	200
	0
	1125
	613
	14
	36.94

	500
	0
	0
	200
	0
	1125
	613
	28
	44.09

	540
	0
	0
	173
	0
	1125
	613
	7
	52.61

	540
	0
	0
	173
	0
	1125
	613
	14
	59.76

	540
	0
	0
	173
	0
	1125
	613
	28
	67.31

	540
	0
	0
	173
	0
	1125
	613
	90
	69.66

	540
	0
	0
	173
	0
	1125
	613
	180
	71.62

	540
	0
	0
	173
	0
	1125
	613
	270
	74.17

	350
	0
	0
	203
	0
	974
	775
	7
	18.13

	350
	0
	0
	203
	0
	974
	775
	14
	22.53

	350
	0
	0
	203
	0
	974
	775
	28
	27.34

	350
	0
	0
	203
	0
	974
	775
	56
	29.98

	350
	0
	0
	203
	0
	974
	775
	90
	31.35

	350
	0
	0
	203
	0
	974
	775
	180
	32.72

	385
	0
	0
	186
	0
	966
	763
	1
	6.27

	385
	0
	0
	186
	0
	966
	763
	3
	14.7

	385
	0
	0
	186
	0
	966
	763
	7
	23.22

	385
	0
	0
	186
	0
	966
	763
	14
	27.92

	385
	0
	0
	186
	0
	966
	763
	28
	31.35

	331
	0
	0
	192
	0
	978
	825
	180
	39

	331
	0
	0
	192
	0
	978
	825
	360
	41.24

	349
	0
	0
	192
	0
	1047
	806
	3
	14.99

	331
	0
	0
	192
	0
	978
	825
	3
	13.52

	382
	0
	0
	186
	0
	1047
	739
	7
	24

	382
	0
	0
	186
	0
	1047
	739
	28
	37.42

	382
	0
	0
	186
	0
	1111
	784
	7
	11.47

	281
	0
	0
	186
	0
	1104
	774
	28
	22.44

	339
	0
	0
	185
	0
	1069
	754
	7
	21.16

	339
	0
	0
	185
	0
	1069
	754
	28
	31.84

	295
	0
	0
	185
	0
	1069
	769
	7
	14.8

	295
	0
	0
	185
	0
	1069
	769
	28
	25.18

	238
	0
	0
	185
	0
	1118
	789
	28
	17.54

	296
	0
	0
	192
	0
	1085
	765
	7
	14.2

	296
	0
	0
	192
	0
	1085
	765
	28
	21.65

	296
	0
	0
	192
	0
	1085
	765
	90
	29.39

	331
	0
	0
	192
	0
	879
	825
	3
	13.52

	331
	0
	0
	192
	0
	978
	825
	7
	16.26

	331
	0
	0
	192
	0
	978
	825
	28
	31.45

	331
	0
	0
	192
	0
	978
	825
	90
	37.23

	349
	0
	0
	192
	0
	1047
	806
	7
	18.13

	349
	0
	0
	192
	0
	1047
	806
	28
	32.72

	349
	0
	0
	192
	0
	1047
	806
	90
	39.49

	349
	0
	0
	192
	0
	1047
	806
	180
	41.05

	349
	0
	0
	192
	0
	1047
	806
	360
	42.13

	302
	0
	0
	203
	0
	974
	817
	14
	18.13

	302
	0
	0
	203
	0
	974
	817
	180
	26.74

	525
	0
	0
	189
	0
	1125
	613
	180
	61.92

	500
	0
	0
	200
	0
	1125
	613
	90
	47.22

	500
	0
	0
	200
	0
	1125
	613
	180
	51.04

	500
	0
	0
	200
	0
	1125
	613
	270
	55.16

	540
	0
	0
	173
	0
	1125
	613
	3
	41.64

	252
	0
	0
	185
	0
	1111
	784
	7
	13.71

	252
	0
	0
	185
	0
	1111
	784
	28
	19.69

	339
	0
	0
	185
	0
	1060
	754
	28
	31.65

	393
	0
	0
	192
	0
	940
	758
	3
	19.11

	393
	0
	0
	192
	0
	940
	758
	28
	39.58

	393
	0
	0
	192
	0
	940
	758
	90
	48.79

	382
	0
	0
	185
	0
	1047
	739
	7
	24

	382
	0
	0
	185
	0
	1047
	739
	28
	37.42

	252
	0
	0
	186
	0
	1111
	784
	7
	11.47

	252
	0
	0
	185
	0
	1111
	784
	28
	19.69

	310
	0
	0
	192
	0
	970
	850
	7
	14.99

	310
	0
	0
	192
	0
	970
	850
	28
	27.92

	310
	0
	0
	192
	0
	970
	850
	90
	34.68

	310
	0
	0
	192
	0
	970
	850
	180
	37.33

	310
	0
	0
	192
	0
	970
	850
	360
	38.11

	525
	0
	0
	189
	0
	1125
	613
	3
	33.8

	525
	0
	0
	189
	0
	1125
	613
	7
	42.42

	525
	0
	0
	189
	0
	1125
	613
	14
	48.4

	525
	0
	0
	189
	0
	1125
	613
	28
	55.94

	525
	0
	0
	189
	0
	1125
	613
	90
	58.78

	525
	0
	0
	189
	0
	1125
	613
	270
	67.11

	322
	0
	0
	203
	0
	974
	800
	14
	20.77

	322
	0
	0
	203
	0
	974
	800
	28
	25.18

	322
	0
	0
	203
	0
	974
	800
	180
	29.59

	302
	0
	0
	203
	0
	974
	817
	28
	21.75

	397
	0
	0
	185
	0
	1040
	734
	28
	39.09

	480
	0
	0
	192
	0
	936
	721
	3
	24.39

	522
	0
	0
	146
	0
	896
	896
	7
	50.51

	522
	0
	0
	146
	0
	896
	896
	28
	74.99

	273
	105
	82
	210
	9
	904
	680
	28
	37.17

	162
	190
	148
	179
	19
	838
	741
	28
	33.76

	154
	144
	112
	220
	10
	923
	658
	28
	16.5

	147
	115
	89
	202
	9
	860
	829
	28
	19.99

	152
	178
	139
	168
	18
	944
	695
	28
	36.35

	310
	143
	111
	168
	22
	914
	651
	28
	33.69

	144
	0
	175
	158
	18
	943
	844
	28
	15.42

	304
	140
	0
	214
	6
	895
	722
	28
	33.42

	374
	0
	0
	190
	7
	1013
	730
	28
	39.05

	159
	149
	116
	175
	15
	953
	720
	28
	27.68

	153
	239
	0
	200
	6
	1002
	684
	28
	26.86

	310
	143
	0
	168
	10
	914
	804
	28
	45.3

	305
	0
	100
	196
	10
	959
	705
	28
	30.12

	151
	0
	184
	167
	12
	991
	772
	28
	15.57

	142
	167
	130
	174
	11
	883
	785
	28
	44.61

	298
	137
	107
	201
	6
	878
	655
	28
	53.52

	321
	164
	0
	190
	5
	870
	774
	28
	57.21

	366
	187
	0
	191
	7
	824
	757
	28
	65.91

	280
	129
	100
	172
	9
	825
	805
	28
	52.82

	252
	97
	76
	194
	8
	835
	821
	28
	33.4

	165
	0
	150
	182
	12
	1023
	729
	28
	18.03

	156
	243
	0
	180
	11
	1022
	698
	28
	37.36

	160
	188
	146
	203
	11
	829
	710
	28
	32.84

	298
	0
	107
	186
	6
	879
	815
	28
	42.64

	318
	0
	126
	210
	6
	861
	737
	28
	40.06

	287
	121
	94
	188
	9
	904
	696
	28
	41.94

	326
	166
	0
	174
	9
	882
	790
	28
	61.23

	356
	0
	142
	193
	11
	801
	778
	28
	40.87

	132
	207
	161
	179
	5
	867
	736
	28
	33.3

	322
	149
	0
	186
	8
	951
	709
	28
	52.42

	164
	0
	200
	181
	13
	849
	846
	28
	15.09

	314
	0
	113
	170
	10
	925
	783
	28
	38.46

	321
	0
	128
	182
	11
	870
	780
	28
	37.26

	140
	164
	128
	237
	6
	869
	656
	28
	35.23

	288
	121
	0
	177
	7
	908
	829
	28
	42.13

	298
	0
	107
	210
	11
	880
	744
	28
	31.87

	265
	111
	86
	195
	6
	833
	790
	28
	41.54

	160
	250
	0
	168
	12
	1049
	688
	28
	39.45

	166
	260
	0
	183
	13
	859
	827
	28
	37.91

	276
	116
	90
	180
	9
	870
	768
	28
	44.28

	322
	0
	116
	196
	10
	818
	813
	28
	31.18

	149
	139
	109
	193
	6
	892
	780
	28
	23.69

	159
	187
	0
	176
	11
	990
	789
	28
	32.76

	261
	100
	78
	201
	9
	864
	761
	28
	32.4

	237
	92
	71
	247
	6
	853
	695
	28
	28.63

	313
	0
	113
	178
	8
	1002
	689
	28
	36.8

	155
	183
	0
	193
	9
	1047
	697
	28
	18.28

	146
	230
	0
	202
	3
	827
	872
	28
	33.06

	296
	0
	107
	221
	11
	819
	778
	28
	31.42

	133
	210
	0
	196
	3
	949
	795
	28
	31.03

	313
	145
	0
	178
	8
	867
	824
	28
	44.39

	152
	0
	112
	184
	8
	992
	816
	28
	12.18

	153
	145
	113
	178
	8
	1002
	689
	28
	25.56

	140
	133
	103
	200
	7
	916
	753
	28
	36.44

	149
	236
	0
	176
	13
	847
	893
	28
	32.96

	300
	0
	120
	212
	10
	878
	728
	28
	23.84

	153
	145
	113
	178
	8
	867
	824
	28
	26.23

	148
	0
	137
	158
	16
	1002
	830
	28
	17.95

	326
	0
	138
	199
	11
	801
	792
	28
	40.68

	153
	145
	0
	178
	8
	1000
	822
	28
	19.01

	262
	111
	86
	195
	5
	895
	733
	28
	33.72

	158
	0
	195
	220
	11
	898
	713
	28
	8.54

	151
	0
	185
	167
	16
	1074
	678
	28
	13.46

	273
	0
	90
	199
	11
	931
	762
	28
	32.24

	149
	118
	92
	183
	7
	953
	780
	28
	23.52

	143
	169
	143
	191
	8
	967
	643
	28
	29.72

	260
	101
	78
	171
	10
	936
	763
	28
	49.77

	313
	161
	0
	178
	10
	917
	759
	28
	52.44

	284
	120
	0
	168
	7
	970
	794
	28
	40.93

	336
	0
	0
	182
	3
	986
	817
	28
	44.86

	145
	0
	134
	181
	11
	979
	812
	28
	13.2

	150
	237
	0
	174
	12
	1069
	675
	28
	37.43

	144
	170
	133
	192
	8
	814
	805
	28
	29.87

	331
	170
	0
	195
	8
	811
	802
	28
	56.61

	155
	0
	143
	193
	9
	1047
	697
	28
	12.46

	155
	183
	0
	193
	9
	877
	868
	28
	23.79

	135
	0
	166
	180
	10
	961
	805
	28
	13.29

	266
	112
	87
	178
	10
	910
	745
	28
	39.42

	314
	145
	113
	179
	8
	869
	690
	28
	46.23

	313
	145
	0
	127
	8
	1000
	822
	28
	44.52

	146
	173
	0
	182
	3
	986
	817
	28
	23.74

	144
	136
	106
	178
	7
	941
	774
	28
	26.14

	148
	0
	182
	181
	15
	839
	884
	28
	15.52

	277
	117
	91
	191
	7
	946
	666
	28
	43.57

	298
	0
	107
	164
	13
	953
	784
	28
	35.86

	313
	145
	0
	178
	8
	1002
	689
	28
	41.05

	155
	184
	143
	194
	9
	880
	699
	28
	28.99

	289
	134
	0
	195
	6
	924
	760
	28
	46.24

	148
	175
	0
	171
	2
	1000
	828
	28
	26.92

	145
	0
	179
	202
	8
	824
	869
	28
	10.54

	313
	0
	0
	178
	8
	1000
	822
	28
	25.1

	136
	162
	126
	172
	10
	923
	764
	28
	29.07

	155
	0
	143
	193
	9
	877
	868
	28
	9.74

	255
	99
	77
	189
	6
	919
	749
	28
	33.8

	162
	207
	172
	216
	10
	822
	638
	28
	39.84

	136
	196
	98
	199
	6
	847
	783
	28
	26.97

	164
	163
	128
	197
	8
	961
	641
	28
	27.23

	162
	214
	164
	202
	10
	820
	680
	28
	30.65

	157
	214
	152
	200
	9
	819
	704
	28
	33.05

	149
	153
	194
	192
	8
	935
	623
	28
	24.58

	135
	105
	193
	196
	6
	965
	643
	28
	21.91

	159
	209
	161
	201
	7
	848
	669
	28
	30.88

	144
	15
	195
	176
	6
	1021
	709
	28
	15.34

	154
	174
	185
	228
	7
	845
	612
	28
	24.34

	167
	187
	195
	185
	7
	898
	636
	28
	23.89

	184
	86
	190
	213
	6
	923
	623
	28
	22.93

	156
	178
	187
	221
	7
	854
	614
	28
	29.41

	236.9
	91.7
	71.5
	246.9
	6
	852.9
	695.4
	28
	28.63

	313.3
	0
	113
	178.5
	8
	1001.9
	688.7
	28
	36.8

	154.8
	183.4
	0
	193.3
	9.1
	1047.4
	696.7
	28
	18.29

	145.9
	230.5
	0
	202.5
	3.4
	827
	871.8
	28
	32.72

	296
	0
	106.7
	221.4
	10.5
	819.2
	778.4
	28
	31.42

	133.1
	210.2
	0
	195.7
	3.1
	949.4
	795.3
	28
	28.94

	313.3
	145
	0
	178.5
	8
	867.2
	824
	28
	40.93

	151.6
	0
	111.9
	184.4
	7.9
	992
	815.9
	28
	12.18

	153.1
	145
	113
	178.5
	8
	1001.9
	688.7
	28
	25.56

	139.9
	132.6
	103.3
	200.3
	7.4
	916
	753.4
	28
	36.44

	149.5
	236
	0
	175.8
	12.6
	846.8
	892.7
	28
	32.96

	299.8
	0
	119.8
	211.5
	9.9
	878.2
	727.6
	28
	23.84

	153.1
	145
	113
	178.5
	8
	867.2
	824
	28
	26.23

	148.1
	0
	136.6
	158.1
	16.1
	1001.8
	830.1
	28
	17.96

	326.5
	0
	137.9
	199
	10.8
	801.1
	792.5
	28
	38.63

	152.7
	144.7
	0
	178.1
	8
	999.7
	822.2
	28
	19.01

	261.9
	110.5
	86.1
	195.4
	5
	895.2
	732.6
	28
	33.72

	158.4
	0
	194.9
	219.7
	11
	897.7
	712.9
	28
	8.54

	150.7
	0
	185.3
	166.7
	15.6
	1074.5
	678
	28
	13.46

	272.6
	0
	89.6
	198.7
	10.6
	931.3
	762.2
	28
	32.25

	149
	117.6
	91.7
	182.9
	7.1
	953.4
	780.3
	28
	23.52

	143
	169.4
	142.7
	190.7
	8.4
	967.4
	643.5
	28
	29.73

	259.9
	100.6
	78.4
	170.6
	10.4
	935.7
	762.9
	28
	49.77

	312.9
	160.5
	0
	177.6
	9.6
	916.6
	759.5
	28
	52.45

	284
	119.7
	0
	168.3
	7.2
	970.4
	794.2
	28
	40.93

	336.5
	0
	0
	181.9
	3.4
	985.8
	816.8
	28
	44.87

	144.8
	0
	133.6
	180.8
	11.1
	979.5
	811.5
	28
	13.2

	150
	236.8
	0
	173.8
	11.9
	1069.3
	674.8
	28
	37.43

	143.7
	170.2
	132.6
	191.6
	8.5
	814.1
	805.3
	28
	29.87

	330.5
	169.6
	0
	194.9
	8.1
	811
	802.3
	28
	56.62

	154.8
	0
	142.8
	193.3
	9.1
	1047.4
	696.7
	28
	12.46

	154.8
	183.4
	0
	193.3
	9.1
	877.2
	867.7
	28
	23.79

	134.7
	0
	165.7
	180.2
	10
	961
	804.9
	28
	13.29

	266.2
	112.3
	87.5
	177.9
	10.4
	909.7
	744.5
	28
	39.42

	314
	145.3
	113.2
	178.9
	8
	869.1
	690.2
	28
	46.23

	312.7
	144.7
	0
	127.3
	8
	999.7
	822.2
	28
	44.52

	145.7
	172.6
	0
	181.9
	3.4
	985.8
	816.8
	28
	23.74

	143.8
	136.3
	106.2
	178.1
	7.5
	941.5
	774.3
	28
	26.15

	148.1
	0
	182.1
	181.4
	15
	838.9
	884.3
	28
	15.53

	277
	116.8
	91
	190.6
	7
	946.5
	665.6
	28
	43.58

	298.1
	0
	107.5
	163.6
	12.8
	953.2
	784
	28
	35.87

	313.3
	145
	0
	178.5
	8
	1001.9
	688.7
	28
	41.05

	155.2
	183.9
	143.2
	193.8
	9.2
	879.6
	698.5
	28
	28.99

	289
	133.7
	0
	194.9
	5.5
	924.1
	760.1
	28
	46.25

	147.8
	175.1
	0
	171.2
	2.2
	1000
	828.5
	28
	26.92

	145.4
	0
	178.9
	201.7
	7.8
	824
	868.7
	28
	10.54

	312.7
	0
	0
	178.1
	8
	999.7
	822.2
	28
	25.1

	136.4
	161.6
	125.8
	171.6
	10.4
	922.6
	764.4
	28
	29.07

	154.8
	0
	142.8
	193.3
	9.1
	877.2
	867.7
	28
	9.74

	255.3
	98.8
	77
	188.6
	6.5
	919
	749.3
	28
	33.8

	272.8
	105.1
	81.8
	209.7
	9
	904
	679.7
	28
	37.17

	162
	190.1
	148.1
	178.8
	18.8
	838.1
	741.4
	28
	33.76

	153.6
	144.2
	112.3
	220.1
	10.1
	923.2
	657.9
	28
	16.5

	146.5
	114.6
	89.3
	201.9
	8.8
	860
	829.5
	28
	19.99

	151.8
	178.1
	138.7
	167.5
	18.3
	944
	694.6
	28
	36.35

	309.9
	142.8
	111.2
	167.8
	22.1
	913.9
	651.2
	28
	38.22

	143.6
	0
	174.9
	158.4
	17.9
	942.7
	844.5
	28
	15.42

	303.6
	139.9
	0
	213.5
	6.2
	895.5
	722.5
	28
	33.42

	374.3
	0
	0
	190.2
	6.7
	1013.2
	730.4
	28
	39.06

	158.6
	148.9
	116
	175.1
	15
	953.3
	719.7
	28
	27.68

	152.6
	238.7
	0
	200
	6.3
	1001.8
	683.9
	28
	26.86

	310
	142.8
	0
	167.9
	10
	914.3
	804
	28
	45.3

	304.8
	0
	99.6
	196
	9.8
	959.4
	705.2
	28
	30.12

	150.9
	0
	183.9
	166.6
	11.6
	991.2
	772.2
	28
	15.57

	141.9
	166.6
	129.7
	173.5
	10.9
	882.6
	785.3
	28
	44.61

	297.8
	137.2
	106.9
	201.3
	6
	878.4
	655.3
	28
	53.52

	321.3
	164.2
	0
	190.5
	4.6
	870
	774
	28
	57.22

	366
	187
	0
	191.3
	6.6
	824.3
	756.9
	28
	65.91

	279.8
	128.9
	100.4
	172.4
	9.5
	825.1
	804.9
	28
	52.83

	252.1
	97.1
	75.6
	193.8
	8.3
	835.5
	821.4
	28
	33.4

	164.6
	0
	150.4
	181.6
	11.7
	1023.3
	728.9
	28
	18.03

	155.6
	243.5
	0
	180.3
	10.7
	1022
	697.7
	28
	37.36

	160.2
	188
	146.4
	203.2
	11.3
	828.7
	709.7
	28
	35.31

	298.1
	0
	107
	186.4
	6.1
	879
	815.2
	28
	42.64

	317.9
	0
	126.5
	209.7
	5.7
	860.5
	736.6
	28
	40.06

	287.3
	120.5
	93.9
	187.6
	9.2
	904.4
	695.9
	28
	43.8

	325.6
	166.4
	0
	174
	8.9
	881.6
	790
	28
	61.24

	355.9
	0
	141.6
	193.3
	11
	801.4
	778.4
	28
	40.87

	132
	206.5
	160.9
	178.9
	5.5
	866.9
	735.6
	28
	33.31

	322.5
	148.6
	0
	185.8
	8.5
	951
	709.5
	28
	52.43

	164.2
	0
	200.1
	181.2
	12.6
	849.3
	846
	28
	15.09

	313.8
	0
	112.6
	169.9
	10.1
	925.3
	782.9
	28
	38.46

	321.4
	0
	127.9
	182.5
	11.5
	870.1
	779.7
	28
	37.27

	139.7
	163.9
	127.7
	236.7
	5.8
	868.6
	655.6
	28
	35.23

	288.4
	121
	0
	177.4
	7
	907.9
	829.5
	28
	42.14

	298.2
	0
	107
	209.7
	11.1
	879.6
	744.2
	28
	31.88

	264.5
	111
	86.5
	195.5
	5.9
	832.6
	790.4
	28
	41.54

	159.8
	250
	0
	168.4
	12.2
	1049.3
	688.2
	28
	39.46

	166
	259.7
	0
	183.2
	12.7
	858.8
	826.8
	28
	37.92

	276.4
	116
	90.3
	179.6
	8.9
	870.1
	768.3
	28
	44.28

	322.2
	0
	115.6
	196
	10.4
	817.9
	813.4
	28
	31.18

	148.5
	139.4
	108.6
	192.7
	6.1
	892.4
	780
	28
	23.7

	159.1
	186.7
	0
	175.6
	11.3
	989.6
	788.9
	28
	32.77

	260.9
	100.5
	78.3
	200.6
	8.6
	864.5
	761.5
	28
	32.4



 

