Table 1: XRD data

| Full width half minimum () | h k l | 2 |  | D (radian) | Lorentz factor | Lorentz polarisat-ion factor | Inter planar distance (d) (Ǻ) | Lattice constant |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | a(Ǻ) | c(Ǻ) |
| 0.147 | 101 | 25.24 | 12.62 | 551.55 | 5.367 | 16.440 9.579 | 2.382 1.893 | 3.780 | 9.510 |
| 0.196 | 004 | 37.73 | 18.86 | 426.58 | 2.528 |  |  |  |  |
| 0.196 | 200 | 48 | 24 | 441.87 | 1.654 |  |  |  |  |
| 0.196 | 105 | 54.98 | 27.49 | 455.05 | 1.323 |  |  |  |  |
| 0.196 | 204 | 62.62 | 31.31 | 472.48 | 1.084 |  |  |  |  |

Table 2: Temperature vs Viscosity fittings of TiO2base nanofluid

| Sample | Model | A | B | C | R2 value | P value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | = A eB/T | 169.1×10-6 | -0.0339 | _ | 0.997 | 0.001 |
|  | ln = A+B*T | 5.094 | -0.0331 | _ | 0.997 | 0.0013 |
|  | ln = A+B*T+C*T2 | 5.347 | -0.0451 | 1.33×10-5 | 0.999 | 0.0007 |
|  | ln = A+B/T+C/T2 | 1.072 | 155.9 | -1936 | 0.997 | 0.0015 |
| S2 | = A eB/T | 169.5×10-6 | -0.0331 | _ | 0.998 | 0.001 |
|  | ln = A+B*T | 5.115 | -0.0326 | _ | 0.997 | 0.0009 |
|  | ln = A+B*T+C*T2 | 5.215 | -0.037 | 5.28×10-5 | 0.998 | 0.0008 |
|  | ln = A+B/T+C/T2 | 1.007 | 165.7 | -2148 | 0.996 | 0.002 |
| S3 | = A eB/T | 181.5 ×10-6 | -0.0334 | _ | 0.999 | 0.008 |
|  | ln = A+B*T | 5.190 | -0.0330 | _ | 0.9992 | 0.0004 |
|  | ln = A+B*T+C*T2 | 5.246 | -0.0358 | 2.95×10-5 | 0.999 | 0.0009 |
|  | ln = A+B/T+C/T2 | 0.9537 | 174.0 | -2299 | 0.9972 | 0.0015 |
| S4 | = A eB/T | 194.7×10-6 | -0.0344 | _ | 0.9968 | 0.001 |
|  | ln = A+B*T | 5.244 | -0.0337 | _ | 0.9973 | 0.0013 |
|  | ln = A+B*T+C*T2 | 5.400 | -0.0410 | 8.17×10-5 | 0.9978 | 0.0012 |
|  | ln = A+B/T+C/T2 | 1.068 | 165.6 | -2108 | 0.9956 | 0.002 |

Table 3: Deviation of experimental values of viscosity from theoretical values

| Temperature (̊C) | Volume fraction φ | Viscosity 10-6 m2/s |  |  | Deviation % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Einstein | Batchlor | Wang | ∆E/∆B | ∆W |
| 30 | 0.2 | 61.98 | 61.68 | 62.61 | 0.95 | 1.03 |
|  | 0.4 | 62.29 | 61.99 | 63.60 | 0.93 | 5.25 |
|  | 0.6 | 62.60 | 62.61 | 64.65 | 1 | 8.41 |
| 40 | 0.2 | 42.54 | 42.33 | 42.75 | 0.87 | 2.90 |
|  | 0.4 | 42.75 | 42.54 | 43.43 | 0.95 | 8.01 |
|  | 0.6 | 42.96 | 42.76 | 44.15 | 0.95 | 8.04 |
| 50 | 0.2 | 31.56 | 31.56 | 31.88 | 1.04 | 3.60 |
|  | 0.4 | 31.71 | 31.72 | 32.38 | 1 | 6.94 |
|  | 0.6 | 31.87 | 31.88 | 32.91 | 0.92 | 6.66 |
| 60 | 0.2 | 22.72 | 22.72 | 22.95 | 1 | 2.17 |
|  | 0.4 | 22.84 | 22.84 | 23.31 | 1 | 5.36 |
|  | 0.6 | 22.95 | 22.95 | 23.60 | 1 | 4.14 |

| Temp |  | Vol. fraction | Viscosity 10-6 m2/s | Enhancement viscosity (EV) % | Density (10-3) kg/m3 | Diffusion constant D x10-11 | Diffusion Time () s | Brownian velocity VB x10-6m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ˚C | K |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 303 | 0.2 | 63.26 | 2.56 | 0.884 | 2.835 | 4.609 | 6.075 |
|  |  | 0.4 | 66.94 | 8.52 | 0.887 | 2.669 | 4.894 | 5.721 |
|  |  | 0.6 | 70.09 | 13.6 | 0.897 | 2.522 | 5.182 | 5.403 |
| 40 | 313 | 0.2 | 43.99 | 4.25 | 0.883 | 4.212 | 3.102 | 9.026 |
|  |  | 0.4 | 46.91 | 11.37 | 0.887 | 3.937 | 3.319 | 8.436 |
|  |  | 0.6 | 47.70 | 13.2 | 0.897 | 3.828 | 3.413 | 8.203 |
| 50 | 323 | 0.2 | 33.02 | 5.15 | 0.882 | 5.803 | 2.252 | 12.434 |
|  |  | 0.4 | 34.63 | 10.2 | 0.885 | 5.514 | 2.369 | 11.816 |
|  |  | 0.6 | 35.71 | 13.7 | 0.895 | 5.288 | 2.471 | 11.331 |
| 60 | 333 | 0.2 | 23.45 | 3.71 | 0.880 | 8.439 | 1.548 | 18.086 |
|  |  | 0.4 0.6 | 24.56 25.11 | 8.6 11.05 | 0.883 0.893 | 8.031 7.768 | 1.627 1.683 | 17.209 16.646 |

Table 4: Variation of experimental viscosity of TiO2 – EPO with enhancement viscosity, diffusion constant, diffusion time

Table 5:  Temperature vs Density fittings of TiO2base nanofluid

| Sample | Model | A | B | C | R2 value | P value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | ρ = A eB/T | 169.1×10-6 | -0.0339 | _ | 0.997 | 0.001 |
|  | ln ρ = A+B*T | 5.094 | -0.0331 | _ | 0.9974 | 0.0013 |
|  | ln ρ = A+B*T+C*T2 | 5.347 | -0.0451 | 1.33×10-5 | 0.999 | 0.0007 |
|  | ln ρ = A+B/T+C/T2 | 1.072 | 155.9 | -1936 | 0.9972 | 0.0015 |
| S2 | ρ = A eB/T | 169.5×10-6 | -0.0331 | _ | 0.998 | 0.001 |
|  | ln ρ = A+B*T | 5.115 | -0.0326 | _ | 0.997 | 0.0009 |
|  | ln ρ = A+B*T+C*T2 | 5.215 | -0.037 | 5.28×10-5 | 0.9984 | 0.0008 |
|  | ln ρ = A+B/T+C/T2 | 1.007 | 165.7 | -2148 | 0.9961 | 0.002 |
| S3 | ρ = A eB/T | 181.5 ×10-6 | -0.0334 | _ | 0.999 | 0.008 |
|  | ln ρ = A+B*T | 5.190 | -0.0330 | _ | 0.9992 | 0.0004 |
|  | ln ρ = A+B*T+C*T2 | 5.246 | -0.0358 | 2.95×10-5 | 0.999 | 0.0009 |
|  | ln ρ = A+B/T+C/T2 | 0.9537 | 174.0 | -2299 | 0.9972 | 0.0015 |
| S4 | ρ = A eB/T | 194.7×10-6 | -0.034 | _ | 0.9968 | 0.001 |
|  | ln ρ = A+B*T | 5.244 | -0.0337 | _ | 0.9973 | 0.0013 |
|  | ln ρ = A+B*T+C*T2 | 5.400 | -0.0410 | 8.17×10-5 | 0.9978 | 0.0012 |
|  | ln ρ = A+B/T+C/T2 | 1.068 | 165.6 | -2108 | 0.9956 | 0.002 |