APPENDIX

Table 3.3.1. ANOVA analysis for Bead Width of Al5356

| Source | Sum of Square | df | Mean square | F-value | p-value prob>F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | 6.48 | 9 | 0.7202 | 48.24 | 0.0003 | significant |
| A-WFR | 3.39 | 1 | 3.39 | 227.29 | < 0.0001 |  |
| B-SOD | 0.0190 | 1 | 0.0190 | 1.27 | 0.3103 |  |
| C-TS | 2.38 | 1 | 2.38 | 159.17 | < 0.0001 |  |
| AB | 0.0016 | 1 | 0.0016 | 0.1072 | 0.7566 |  |
| AC | 0.6320 | 1 | 0.6320 | 42.34 | 0.0013 |  |
| BC | 0.0042 | 1 | 0.0042 | 0.2830 | 0.6175 |  |
| A² | 0.0363 | 1 | 0.0363 | 2.43 | 0.1796 |  |
| B² | 0.0231 | 1 | 0.0231 | 1.55 | 0.2683 |  |
| C² | 0.0005 | 1 | 0.0005 | 0.0337 | 0.8616 |  |
| Residual | 0.0746 | 5 | 0.0149 |  |  |  |
| Lack of Fit | 0.0678 | 3 | 0.0226 | 6.58 | 0.1348 | not significant |
| Pure Error | 0.0069 | 2 | 0.0034 |  |  |  |
| Cor Total | 6.56 | 14 |  |  |  |  |

Table 3.3.2. ANOVA analysis for Bead Height of Al5356

| Source | Sum of Square | df | Mean square | F-value | p-value prob>F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | 2.33 | 9 | 0.2584 | 33.11 | 0.0006 | significant |
| A-WFR | 0.2145 | 1 | 0.2145 | 27.48 | 0.0033 |  |
| B-SOD | 0.0012 | 1 | 0.0012 | 0.1602 | 0.7055 |  |
| C-TS | 1.15 | 1 | 1.15 | 147.04 | < 0.0001 |  |
| AB | 0.0182 | 1 | 0.0182 | 2.34 | 0.1870 |  |
| AC | 0.0729 | 1 | 0.0729 | 9.34 | 0.0282 |  |
| BC | 0.0380 | 1 | 0.0380 | 4.87 | 0.0784 |  |
| A² | 0.1368 | 1 | 0.1368 | 17.53 | 0.0086 |  |
| B² | 0.1869 | 1 | 0.1869 | 23.95 | 0.0045 |  |
| C² | 0.6131 | 1 | 0.6131 | 78.56 | 0.0003 |  |
| Residual | 0.0390 | 5 | 0.0078 |  |  |  |
| Lack of Fit | 0.0046 | 3 | 0.0015 | 0.0896 | 0.9592 | not significant |
| Pure Error | 0.0344 | 2 | 0.0172 |  |  |  |
| Cor Total | 2.36 | 14 |  |  |  |  |

Table 3.3.3. ANOVA analysis for Aspect ratio of Al5356

| Source | Sum of Square | df | Mean square | F-value | p-value prob>F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | 0.0944 | 9 | 0.0105 | 1.59 | 0.0040 | significant |
| A-WFR | 0.0648 | 1 | 0.0648 | 9.85 | 0.0257 |  |
| B-SOD | 0.0036 | 1 | 0.0036 | 0.5492 | 0.4920 |  |
| C-TS | 0.0105 | 1 | 0.0105 | 1.60 | 0.2619 |  |
| AB | 0.0016 | 1 | 0.0016 | 0.2432 | 0.6428 |  |
| AC | 0.0064 | 1 | 0.0064 | 0.9729 | 0.3693 |  |
| BC | 0.0042 | 1 | 0.0042 | 0.6423 | 0.4593 |  |
| A2 | 0.0011 | 1 | 0.0011 | 0.1638 | 0.7024 |  |
| B2 | 0.0022 | 1 | 0.0022 | 0.3392 | 0.5856 |  |
| C2 | 0.0003 | 1 | 0.0003 | 0.0515 | 0.8294 |  |
| Residual | 0.0329 | 5 | 0.0066 |  |  |  |
| Lack of Fit | 0.0056 | 3 | 0.0019 | 0.1375 | 0.9293 | not significant |
| Pure Error | 0.0273 | 2 | 0.0136 |  |  |  |
| Cor-Total | 0.1273 | 14 |  |  |  |  |

Table 3.4.1 Optimized response of parameters used for wall deposition of Al5356.

| ### Name | ### Goal | ### Lower Limit | ### Upper Limit | ### Lower Weight | ### Upper weight | ### Importance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### A: WFR | ### In range | ### 5.69 | ### 7 | ### 1 | ### 1 | ### 3 |
| ### B: SOD | ### In range | ### 17 | ### 23 | ### 1 | ### 1 | ### 3 |
| ### C:TS | ### In range | ### 20 | ### 30 | ### 1 | ### 1 | ### 3 |
| ### Bead Width | ### maximize | ### 4.51 | ### 7.06 | ### 1 | ### 1 | ### 3 |
| ### Bead Height | ### maximize | ### 4.65 | ### 5.89 | ### 1 | ### 1 | ### 3 |
| ### Aspect Ratio | ### maximize | ### 0.9 | ### 1.2 | ### 1 | ### 1 | ### 3 |