Appendix 1 Trace elements of pottery samples from Shangang, Gouwan and Qujialing sites（ppm）

| Send Sample NO. | Trace elements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rare earth elements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Li | Be | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Rb | Sr | Zr | Nb | Mo | Sn | Cs | Ba | Hf | Ta | W | Tl | Pb | Bi | Th | U | Y | Sc | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu |
| SGH194:1 | 48.65 | 3.029 | 117.4 | 101.2 | 17.43 | 59.12 | 28.62 | 150.8 | 23.88 | 77.29 | 115.2 | 106.5 | 24.97 | 0.655 | 4.145 | 6.878 | 1214 | 3.042 | 1.704 | 2.339 | 0.487 | 34.51 | 0.435 | 17.01 | 2.065 | 28.23 | 17.57 | 43.05 | 86.84 | 10.66 | 40.75 | 7.726 | 1.955 | 7.348 | 0.958 | 6.074 | 1.178 | 3.250 | 0.475 | 2.969 | 0.438 |
| SGH194:2 | 31.96 | 3.430 | 134.8 | 120.7 | 9.092 | 40.21 | 22.30 | 108.8 | 27.27 | 53.62 | 122.2 | 91.89 | 19.43 | 0.266 | 4.448 | 3.347 | 1165 | 2.618 | 1.506 | 2.644 | 0.339 | 35.86 | 0.076 | 21.46 | 2.774 | 27.90 | 19.53 | 48.04 | 91.11 | 11.35 | 42.81 | 7.919 | 1.964 | 7.435 | 0.942 | 5.838 | 1.108 | 3.163 | 0.450 | 2.898 | 0.423 |
| SGH194:3 | 54.58 | 2.571 | 111.5 | 85.60 | 11.33 | 57.46 | 32.73 | 97.11 | 18.55 | 92.59 | 187.4 | 77.71 | 13.97 | 0.337 | 3.233 | 7.224 | 2085 | 2.291 | 1.050 | 2.182 | 0.517 | 31.94 | 0.453 | 16.58 | 2.284 | 28.11 | 15.64 | 39.81 | 75.36 | 9.936 | 38.24 | 7.409 | 2.135 | 7.029 | 0.938 | 5.838 | 1.155 | 3.168 | 0.467 | 2.993 | 0.439 |
| SGH194:4 | 35.99 | 2.658 | 104.0 | 77.59 | 20.05 | 61.92 | 37.25 | 78.76 | 17.58 | 92.32 | 198.2 | 73.81 | 12.64 | 1.034 | 4.445 | 7.592 | 2020 | 2.180 | 0.944 | 2.351 | 0.490 | 42.97 | 0.409 | 14.19 | 2.321 | 34.61 | 13.43 | 47.23 | 78.99 | 10.76 | 41.40 | 7.911 | 2.274 | 7.890 | 1.046 | 6.590 | 1.302 | 3.636 | 0.526 | 3.289 | 0.485 |
| SGH198:2: | 30.09 | 2.564 | 102.8 | 87.13 | 13.40 | 41.66 | 16.47 | 96.17 | 19.40 | 76.77 | 220.2 | 70.88 | 13.17 | 0.435 | 3.372 | 5.035 | 1841 | 2.046 | 1.026 | 2.074 | 0.449 | 31.28 | 0.118 | 15.26 | 2.002 | 25.29 | 15.29 | 38.82 | 73.54 | 9.362 | 35.73 | 6.701 | 1.951 | 6.367 | 0.834 | 5.266 | 1.003 | 2.868 | 0.416 | 2.612 | 0.382 |
| SGH286:11 | 31.31 | 2.292 | 89.63 | 74.37 | 13.58 | 51.83 | 19.48 | 80.42 | 16.19 | 74.79 | 193.8 | 68.08 | 11.82 | 0.634 | 3.037 | 5.127 | 1950 | 2.006 | 0.890 | 1.995 | 0.410 | 25.48 | 0.369 | 13.33 | 2.432 | 16.04 | 13.60 | 29.11 | 65.41 | 7.334 | 27.61 | 5.127 | 1.640 | 4.615 | 0.585 | 3.610 | 0.693 | 2.022 | 0.301 | 1.973 | 0.292 |
| SGH214:8 | 48.30 | 2.481 | 94.15 | 91.54 | 15.24 | 49.35 | 24.47 | 102.8 | 21.14 | 101.7 | 167.8 | 80.46 | 15.89 | 0.815 | 3.723 | 7.943 | 1918 | 2.426 | 1.196 | 2.468 | 0.548 | 31.19 | 0.344 | 17.28 | 2.338 | 25.97 | 17.04 | 42.73 | 85.56 | 10.32 | 39.00 | 7.293 | 2.043 | 6.789 | 0.891 | 5.448 | 1.067 | 2.925 | 0.437 | 2.814 | 0.411 |
| SGH207:7 | 33.08 | 2.189 | 92.07 | 88.35 | 11.01 | 35.97 | 21.27 | 99.60 | 18.61 | 91.65 | 199.7 | 72.34 | 15.31 | 0.374 | 3.328 | 6.994 | 1998 | 2.028 | 1.092 | 2.315 | 0.519 | 28.53 | 0.241 | 15.24 | 2.563 | 23.33 | 15.13 | 39.68 | 78.71 | 9.613 | 36.32 | 6.806 | 1.985 | 6.297 | 0.807 | 4.851 | 0.920 | 2.586 | 0.389 | 2.427 | 0.359 |
| SGH207:10 | 58.96 | 2.590 | 87.04 | 92.35 | 14.36 | 59.40 | 30.35 | 105.5 | 20.75 | 97.63 | 234.2 | 82.59 | 15.46 | 0.329 | 3.553 | 7.302 | 3042 | 2.439 | 1.119 | 2.357 | 0.496 | 33.13 | 0.469 | 17.06 | 2.982 | 30.85 | 17.10 | 43.97 | 83.99 | 10.58 | 40.27 | 7.666 | 2.476 | 7.256 | 0.948 | 5.842 | 1.149 | 3.310 | 0.480 | 3.046 | 0.467 |
| SGH246：4 | 38.98 | 2.313 | 102.8 | 85.68 | 16.43 | 39.78 | 19.27 | 92.52 | 21.18 | 95.71 | 117.3 | 65.80 | 13.42 | 0.545 | 3.262 | 8.412 | 767.8 | 1.982 | 0.974 | 2.209 | 0.545 | 29.90 | 0.388 | 14.50 | 1.683 | 22.13 | 15.02 | 34.82 | 72.62 | 8.606 | 32.78 | 6.162 | 1.506 | 5.793 | 0.753 | 4.541 | 0.891 | 2.561 | 0.378 | 2.499 | 0.359 |
| SGH246：6 | 45.92 | 2.333 | 106.1 | 79.50 | 16.62 | 53.66 | 27.42 | 126.4 | 17.94 | 85.22 | 237.8 | 78.91 | 12.45 | 0.691 | 2.729 | 6.300 | 2398 | 2.341 | 0.882 | 1.779 | 0.442 | 31.87 | 0.407 | 13.67 | 2.472 | 23.81 | 14.74 | 33.27 | 67.53 | 8.308 | 31.68 | 6.165 | 2.033 | 5.788 | 0.788 | 4.934 | 0.970 | 2.835 | 0.428 | 2.730 | 0.394 |
| SGH246：9 | 29.55 | 2.291 | 102.5 | 81.98 | 14.18 | 38.97 | 23.62 | 95.66 | 17.53 | 93.35 | 215.2 | 80.00 | 15.38 | 0.445 | 3.211 | 6.522 | 2522 | 2.279 | 1.103 | 2.235 | 0.470 | 28.96 | 0.063 | 15.80 | 2.177 | 26.98 | 15.61 | 40.58 | 80.42 | 9.885 | 37.70 | 7.072 | 2.199 | 6.604 | 0.868 | 5.266 | 1.019 | 3.013 | 0.439 | 2.823 | 0.409 |
| SGH240:1 | 30.54 | 2.094 | 101.9 | 87.88 | 14.87 | 49.73 | 26.17 | 91.17 | 20.03 | 83.96 | 214.8 | 76.37 | 16.96 | 0.519 | 3.545 | 7.135 | 1761 | 2.298 | 1.352 | 2.599 | 0.512 | 28.64 | 0.449 | 15.74 | 2.143 | 20.92 | 15.24 | 33.42 | 69.98 | 8.376 | 31.42 | 5.958 | 1.740 | 5.432 | 0.713 | 4.310 | 0.838 | 2.545 | 0.368 | 2.385 | 0.353 |
| SGH240: 5 | 37.16 | 2.216 | 101.9 | 85.72 | 13.21 | 41.72 | 32.52 | 97.42 | 17.93 | 90.21 | 260.6 | 76.77 | 13.29 | 0.622 | 3.231 | 6.590 | 2980 | 2.216 | 0.962 | 2.030 | 0.491 | 31.77 | 0.290 | 14.97 | 2.468 | 25.81 | 15.35 | 38.92 | 74.48 | 9.602 | 36.69 | 6.954 | 2.330 | 6.448 | 0.859 | 5.139 | 1.000 | 2.880 | 0.420 | 2.663 | 0.397 |
| SGH240:11 | 45.63 | 2.182 | 98.13 | 80.02 | 14.40 | 52.48 | 32.15 | 121.6 | 17.79 | 107.8 | 259.4 | 83.01 | 14.19 | 0.494 | 3.112 | 7.611 | 2521 | 2.432 | 1.013 | 2.084 | 0.483 | 31.08 | 0.386 | 15.92 | 2.802 | 24.74 | 14.92 | 37.81 | 73.79 | 9.393 | 35.69 | 6.820 | 2.124 | 6.283 | 0.824 | 4.967 | 0.960 | 2.795 | 0.413 | 2.648 | 0.383 |
| SGH240:12 | 45.58 | 2.225 | 96.38 | 81.63 | 13.17 | 51.49 | 31.11 | 116.9 | 17.44 | 108.1 | 275.7 | 82.86 | 14.39 | 0.455 | 3.193 | 7.486 | 2702 | 2.432 | 1.037 | 2.117 | 0.486 | 30.61 | 0.347 | 15.84 | 2.779 | 25.53 | 15.11 | 39.34 | 75.15 | 9.761 | 36.97 | 6.985 | 2.217 | 6.389 | 0.846 | 5.051 | 0.977 | 2.890 | 0.419 | 2.739 | 0.398 |
| SGH240:14 | 34.88 | 2.199 | 115.0 | 87.94 | 15.82 | 41.61 | 28.30 | 88.83 | 20.36 | 89.60 | 203.4 | 84.53 | 15.94 | 0.647 | 3.665 | 6.649 | 1923 | 2.555 | 1.169 | 2.459 | 0.464 | 31.28 | 0.069 | 17.19 | 2.247 | 26.13 | 16.51 | 41.64 | 84.59 | 10.44 | 39.58 | 7.501 | 2.077 | 6.719 | 0.884 | 5.232 | 0.994 | 2.948 | 0.432 | 2.724 | 0.413 |
| Avg | 40.07 | 2.45 | 103.42 | 87.60 | 14.36 | 48.61 | 26.68 | 102.97 | 19.62 | 88.96 | 201.35 | 79.56 | 15.22 | 0.55 | 3.48 | 6.71 | 2047.52 | 2.33 | 1.12 | 2.25 | 0.48 | 31.71 | 0.31 | 15.94 | 2.38 | 25.67 | 15.70 | 39.54 | 77.53 | 9.66 | 36.74 | 6.95 | 2.04 | 6.50 | 0.85 | 5.22 | 1.01 | 2.91 | 0.43 | 2.72 | 0.40 |
| GWH437:1 | 45.12 | 2.030 | 106.2 | 89.69 | 18.27 | 60.30 | 36.58 | 105.4 | 20.68 | 93.00 | 134.6 | 92.27 | 15.25 | 0.428 | 3.418 | 7.505 | 1226 | 2.612 | 1.079 | 2.423 | 0.468 | 29.40 | 0.447 | 15.97 | 2.398 | 20.64 | 17.04 | 34.22 | 75.07 | 8.968 | 33.88 | 6.464 | 1.667 | 5.714 | 0.767 | 4.444 | 0.859 | 2.588 | 0.385 | 2.538 | 0.371 |
| GWH437:2 | 52.44 | 2.954 | 163.3 | 122.0 | 18.76 | 59.41 | 32.11 | 163.9 | 29.71 | 116.2 | 95.95 | 84.08 | 18.67 | 1.040 | 4.638 | 8.509 | 895.1 | 2.230 | 1.309 | 2.655 | 0.630 | 37.38 | 0.138 | 18.10 | 2.687 | 21.91 | 20.00 | 37.56 | 76.58 | 9.974 | 38.28 | 7.224 | 1.732 | 6.404 | 0.848 | 4.890 | 0.927 | 2.704 | 0.398 | 2.500 | 0.368 |
| GWH157:1 | 43.84 | 2.231 | 119.8 | 97.94 | 17.41 | 44.93 | 23.57 | 97.76 | 22.87 | 112.3 | 124.7 | 79.27 | 16.93 | 0.648 | 3.914 | 9.869 | 943.6 | 2.397 | 1.258 | 2.686 | 0.606 | 31.19 | 0.050 | 17.64 | 2.153 | 28.00 | 17.39 | 42.85 | 85.26 | 10.82 | 40.87 | 7.802 | 1.817 | 6.967 | 0.918 | 5.354 | 0.999 | 2.940 | 0.434 | 2.759 | 0.398 |
| GWH157:2 | 36.89 | 2.037 | 106.6 | 85.67 | 16.37 | 31.57 | 17.56 | 73.65 | 20.97 | 106.5 | 109.2 | 74.07 | 14.49 | 0.775 | 3.350 | 9.582 | 745.2 | 2.025 | 1.100 | 2.289 | 0.612 | 33.89 | 0.207 | 15.33 | 1.827 | 20.55 | 15.42 | 30.44 | 106.1 | 8.034 | 31.06 | 6.293 | 1.360 | 5.695 | 0.775 | 4.473 | 0.861 | 2.647 | 0.398 | 2.511 | 0.361 |
| GWH157:5 | 35.47 | 2.070 | 122.6 | 92.38 | 16.26 | 38.33 | 22.02 | 74.50 | 21.02 | 96.12 | 175.1 | 78.93 | 13.52 | 0.505 | 3.472 | 8.500 | 1106 | 2.430 | 0.969 | 2.139 | 0.532 | 27.79 | 0.413 | 14.48 | 1.976 | 23.37 | 15.93 | 34.41 | 70.83 | 8.591 | 32.84 | 6.329 | 1.660 | 5.705 | 0.787 | 4.578 | 0.903 | 2.699 | 0.401 | 2.548 | 0.375 |
| GWH157:6 | 43.09 | 2.014 | 99.16 | 95.10 | 14.56 | 57.94 | 26.73 | 102.2 | 18.64 | 92.97 | 203.7 | 78.91 | 14.19 | 0.482 | 3.579 | 7.873 | 1747 | 2.330 | 1.013 | 2.271 | 0.458 | 31.61 | 0.425 | 15.32 | 1.918 | 23.66 | 15.85 | 37.44 | 73.02 | 9.273 | 35.20 | 6.817 | 1.868 | 6.003 | 0.819 | 4.712 | 0.904 | 2.717 | 0.402 | 2.513 | 0.375 |
| GWH112:1 | 38.79 | 1.962 | 93.72 | 91.32 | 11.53 | 43.41 | 25.85 | 111.4 | 19.74 | 95.32 | 217.9 | 83.63 | 13.64 | 0.630 | 3.451 | 8.147 | 1782 | 2.360 | 0.959 | 2.155 | 0.450 | 25.43 | 0.415 | 15.03 | 1.962 | 22.96 | 15.68 | 35.83 | 70.03 | 8.967 | 34.10 | 6.578 | 1.878 | 5.918 | 0.800 | 4.558 | 0.883 | 2.667 | 0.394 | 2.467 | 0.365 |
| GWH166:2 | 52.93 | 2.327 | 116.9 | 98.23 | 17.23 | 43.85 | 35.05 | 111.0 | 23.76 | 136.3 | 133.7 | 68.71 | 15.82 | 0.726 | 3.773 | 11.65 | 793.1 | 2.040 | 1.122 | 2.646 | 0.714 | 33.38 | 0.466 | 19.04 | 2.152 | 24.49 | 17.53 | 42.27 | 83.28 | 10.43 | 39.51 | 7.541 | 1.697 | 6.581 | 0.894 | 5.000 | 0.960 | 2.857 | 0.412 | 2.701 | 0.375 |
| GWH87:5 | 49.20 | 2.424 | 119.2 | 94.79 | 20.03 | 44.22 | 31.49 | 101.7 | 24.17 | 125.0 | 110.5 | 88.79 | 16.86 | 0.782 | 3.959 | 12.23 | 656.1 | 2.323 | 1.167 | 2.752 | 0.681 | 32.66 | 0.330 | 17.14 | 2.880 | 26.10 | 18.25 | 41.47 | 89.72 | 10.40 | 39.46 | 7.719 | 1.727 | 6.786 | 0.929 | 5.261 | 1.024 | 2.995 | 0.446 | 2.754 | 0.409 |
| GWH119:1 | 36.55 | 2.068 | 96.50 | 87.58 | 13.45 | 45.23 | 26.01 | 101.3 | 17.57 | 108.4 | 208.0 | 77.04 | 15.61 | 0.413 | 3.389 | 7.529 | 1842 | 2.335 | 1.095 | 2.310 | 0.500 | 27.66 | 0.355 | 15.85 | 2.179 | 22.11 | 15.12 | 38.11 | 74.15 | 9.299 | 35.20 | 6.720 | 1.898 | 5.838 | 0.784 | 4.410 | 0.862 | 2.562 | 0.379 | 2.375 | 0.356 |
| GWH119:2 | 34.29 | 1.820 | 84.38 | 78.66 | 14.60 | 42.57 | 23.75 | 102.1 | 15.74 | 97.36 | 190.7 | 64.35 | 11.96 | 0.687 | 2.942 | 6.589 | 1603 | 1.996 | 0.834 | 2.109 | 0.451 | 25.64 | 0.295 | 12.30 | 1.750 | 17.81 | 13.49 | 28.75 | 60.01 | 7.038 | 26.36 | 5.031 | 1.530 | 4.457 | 0.600 | 3.458 | 0.704 | 2.193 | 0.332 | 2.080 | 0.309 |
| GWH160②: 5 | 27.34 | 1.778 | 96.84 | 84.70 | 17.68 | 45.68 | 24.85 | 81.89 | 17.36 | 68.79 | 189.8 | 69.80 | 13.11 | 0.601 | 2.980 | 5.958 | 1313 | 2.053 | 0.887 | 2.438 | 0.379 | 28.01 | 0.392 | 13.44 | 2.112 | 23.18 | 14.47 | 31.67 | 69.72 | 8.499 | 32.65 | 6.473 | 1.728 | 5.727 | 0.793 | 4.652 | 0.884 | 2.695 | 0.400 | 2.379 | 0.350 |
| GWH160②:6 | 43.79 | 2.045 | 93.39 | 91.39 | 14.45 | 62.97 | 31.33 | 127.5 | 18.51 | 115.0 | 224.2 | 78.34 | 13.72 | 0.431 | 3.263 | 9.221 | 1824 | 2.252 | 0.953 | 2.042 | 0.510 | 26.59 | 0.406 | 14.93 | 2.110 | 24.03 | 15.95 | 36.40 | 69.65 | 9.096 | 34.59 | 6.789 | 1.934 | 5.925 | 0.818 | 4.812 | 0.925 | 2.792 | 0.419 | 2.498 | 0.370 |
| GWH160②:12 | 34.91 | 2.200 | 111.7 | 95.80 | 14.43 | 43.14 | 25.79 | 89.30 | 21.36 | 115.3 | 172.7 | 86.60 | 15.18 | 0.486 | 3.686 | 9.344 | 1643 | 2.534 | 1.100 | 2.379 | 0.565 | 29.93 | 0.225 | 16.46 | 2.490 | 25.78 | 16.79 | 39.66 | 80.95 | 9.773 | 37.22 | 7.255 | 1.953 | 6.430 | 0.881 | 5.108 | 0.990 | 2.951 | 0.438 | 2.672 | 0.396 |
| Avg | 41.05 | 2.14 | 109.31 | 93.23 | 16.07 | 47.40 | 27.34 | 103.11 | 20.86 | 105.61 | 163.63 | 78.91 | 14.93 | 0.62 | 3.56 | 8.75 | 1294.22 | 2.28 | 1.06 | 2.38 | 0.54 | 30.04 | 0.33 | 15.79 | 2.19 | 23.19 | 16.35 | 36.51 | 77.46 | 9.23 | 35.09 | 6.79 | 1.75 | 6.01 | 0.82 | 4.69 | 0.91 | 2.71 | 0.40 | 2.52 | 0.37 |
| QJLH246:1 | 23.04 | 3.070 | 105.0 | 95.64 | 7.906 | 34.80 | 40.16 | 60.18 | 18.50 | 89.07 | 239.5 | 71.83 | 16.41 | 0.595 | 4.647 | 6.022 | 3017 | 2.250 | 1.304 | 2.522 | — | 33.20 | 0.200 | 16.41 | 3.477 | 27.28 | 14.35 | 52.57 | 80.40 | 12.31 | 47.10 | 8.853 | 2.030 | 7.219 | 1.065 | 5.721 | 1.089 | 3.132 | 0.448 | 3.190 | 0.406 |
| QJLH246:2 | 42.97 | 2.969 | 143.4 | 105.1 | 13.36 | 48.77 | 28.65 | 115.9 | 24.92 | 124.0 | 94.04 | 63.08 | 17.46 | 0.999 | 4.436 | 11.73 | 1199 | 1.807 | 1.325 | 2.456 | — | 27.84 | 0.014 | 16.47 | 3.353 | 21.04 | 16.30 | 46.58 | 86.74 | 10.79 | 40.68 | 7.527 | 1.494 | 5.941 | 0.844 | 4.444 | 0.842 | 2.383 | 0.334 | 2.395 | 0.306 |
| QJLH5④ | 26.07 | 3.716 | 126.0 | 117.6 | 5.130 | 42.41 | 20.85 | 51.98 | 23.60 | 94.11 | 80.84 | 89.67 | 20.89 | 0.486 | 5.042 | 6.319 | 1353 | 2.715 | 1.656 | 2.919 | — | 35.00 | 0.218 | 19.88 | 4.317 | 24.50 | 19.67 | 47.28 | 79.42 | 11.37 | 43.28 | 8.461 | 1.667 | 6.522 | 0.991 | 5.601 | 1.062 | 3.060 | 0.477 | 3.397 | 0.423 |
| QJLH5③ | 45.81 | 3.383 | 114.6 | 91.85 | 7.075 | 69.99 | 37.30 | 79.95 | 22.13 | 114.9 | 95.72 | 87.36 | 14.94 | 0.464 | 3.840 | 10.67 | 1030 | 2.437 | 1.134 | 2.386 | — | 35.15 | 0.432 | 15.61 | 2.874 | 19.98 | 15.82 | 41.62 | 66.25 | 9.948 | 37.21 | 7.009 | 1.431 | 5.327 | 0.801 | 4.309 | 0.847 | 2.450 | 0.376 | 2.885 | 0.346 |
| QJLW01 | 28.43 | 3.241 | 94.44 | 104.9 | 5.648 | 34.37 | 39.21 | 71.29 | 20.51 | 89.44 | 226.4 | 80.68 | 16.70 | 0.534 | 4.528 | 6.103 | 2708 | 2.410 | 1.306 | 2.479 | — | 32.13 | 0.454 | 16.59 | 3.263 | 24.80 | 15.11 | 46.86 | 73.94 | 10.84 | 40.97 | 7.784 | 1.814 | 6.228 | 0.929 | 5.023 | 0.978 | 2.854 | 0.403 | 3.039 | 0.400 |
| QJLH288③ | 56.08 | 2.650 | 113.5 | 96.08 | 10.85 | 58.63 | 38.01 | 94.72 | 20.99 | 109.0 | 179.3 | 92.86 | 17.25 | 0.453 | 4.050 | 10.01 | 1854 | 2.845 | 1.348 | 2.625 | — | 28.07 | 0.384 | 17.20 | 3.187 | 24.65 | 15.95 | 49.32 | 83.37 | 11.57 | 43.92 | 8.307 | 1.755 | 6.580 | 0.975 | 5.139 | 1.012 | 2.932 | 0.417 | 3.035 | 0.401 |
| QJLH284 | 30.65 | 2.545 | 119.8 | 88.20 | 18.48 | 52.69 | 42.07 | 107.8 | 21.06 | 131.4 | 138.5 | 96.50 | 14.84 | 0.714 | 3.786 | 11.59 | 1102 | 2.754 | 1.138 | 2.326 | — | 29.21 | 0.390 | 15.17 | 2.573 | 17.68 | 15.52 | 41.33 | 76.81 | 8.737 | 36.64 | 6.859 | 1.367 | 5.195 | 0.767 | 4.188 | 0.810 | 2.394 | 0.372 | 2.591 | 0.341 |
| Avg | 36.15 | 3.08 | 116.68 | 99.91 | 9.78 | 48.81 | 35.18 | 83.12 | 21.67 | 107.42 | 150.61 | 83.14 | 16.93 | 0.61 | 4.33 | 8.92 | 1751.86 | 2.46 | 1.32 | 2.53 | — | 31.51 | 0.30 | 16.76 | 3.29 | 22.85 | 16.10 | 46.51 | 78.13 | 10.80 | 41.40 | 7.83 | 1.65 | 6.14 | 0.91 | 4.92 | 0.95 | 2.74 | 0.40 | 2.93 | 0.37 |

Appendix 2 Sr isotope data

|  |  | Sample No. | Standard Sample | 87Sr/86Sr | 1SE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BCR-2 | Basalt | 0.704998 | 0.000006 |  |  |
| Sample No. | HC2023-1607 | 87Sr/86Sr | 1SE | Sample No. | HC2023-1607 | 87Sr/86Sr | 1SE |
| SGH194:1 | grey-sandy pottery | 0.715050 | 0.000007 | GWH157:1 | grey-clay pottery | 0.718245 | 0.000006 |
| SGH194:2 | grey-clay pottery | 0.715994 | 0.000007 | GWH157:2 | grey-sandy pottery | 0.720110 | 0.000007 |
| SGH194:3 | grey-clay pottery | 0.715159 | 0.000006 | GWH157:5 | red-sandy pottery | 0.713823 | 0.000007 |
| SGH194:4 | grey-sandy pottery | 0.714810 | 0.000006 | GWH157:6 | grey-clay pottery | 0.715198 | 0.000006 |
| SGH198:2: | grey-sandy pottery | 0.714378 | 0.000005 | GWH112:1 | grey-clay pottery | 0.715043 | 0.000006 |
| SGH286:11 | red-sandy pottery | 0.714514 | 0.000006 | GWH166:2 | grey-clay pottery | 0.718407 | 0.000006 |
| SGH214:8 | red-clay pottery | 0.715830 | 0.000006 | GWH87:5 | red-clay pottery | 0.719872 | 0.000007 |
| SGH207:7 | grey -clay pottery | 0.714854 | 0.000007 | GWH119:1 | grey-clay pottery | 0.715721 | 0.000007 |
| SGH207:10 | red-clay pottery | 0.714466 | 0.000006 | GWH119:2 | red-sandy pottery | 0.716981 | 0.000005 |
| SGH246：4 | grey-sandy pottery | 0.717139 | 0.000006 | GWH160②: 5 | grey-sandy pottery | 0.714494 | 0.000007 |
| SGH246：6 | grey-sandy pottery | 0.713653 | 0.000006 | GWH160②:6 | grey-clay pottery | 0.715736 | 0.000007 |
| SGH246：9 | grey-clay pottery | 0.714408 | 0.000007 | GWH160②:12 | red-clay pottery | 0.717160 | 0.000007 |
| SGH240:1 | grey-sandy pottery | 0.714156 | 0.000006 | QJLH246:1 | grey-clay pottery | 0.714678 | 0.000004 |
| SGH240: 5 | grey-sandy pottery | 0.713653 | 0.000006 | QJLH246:2 | grey-clay pottery | 0.722869 | 0.000006 |
| SGH240:11 | grey-clay pottery | 0.714144 | 0.000007 | QJLH5④ | grey-clay pottery | 0.719133 | 0.000005 |
| SGH240:12 | grey-sandy pottery | 0.713987 | 0.000006 | QJLH5③ | grey-clay pottery | 0.720267 | 0.000006 |
| SGH240:14 | grey-clay pottery | 0.714717 | 0.000006 | QJLW01 | grey-clay pottery | 0.714844 | 0.000005 |
| GWH437:1 | grey-clay pottery | 0.716632 | 0.000007 | QJLH288③ | grey-clay pottery | 0.716356 | 0.000004 |
| GWH437:2 | grey-clay pottery | 0.721358 | 0.000007 | QJLH284 | grey-clay pottery | 0.717577 | 0.000005 |