Table 5: Antifungal activity of the P. thonningii synthesized selenium nanoparticles (PT-SeNPs)
	                              PT-SeNPs concentration (mm) 

Fungal isolate         Control               1.5                2.0                2.5                 3.0
	                    (Nystatine) 


 Aspergillus         18.01±0.24b      19.11±0.20b      19.83±0.01b     23.84±1.21b     24.25±0.45b
nidulans
 	
                                  
Aspergillus	    17.26±0.04 b      0.00±0.00 a     0.00±0.00 a      0.00±0.00 a        0.00±0.00 a 
 niger 

Mucor ssp            14.18±0.01 b      0.00±0.00 a      0.00±0.00 a     0.00±0.00 a        0.00±0.00 a 


Aspergillus          21.65±0.10 b      0.00±0.00 a      0.00±0.00 a     0.00±0.00 a        0.00±0.00 a 
flavus 

Aspergillus         19.46±0.11 b      0.00±0.00 a       0.00±0.00 a     0.00±0.00 a        0.00±0.00a 
fumigatus 

Trichophyton      23.62±0.02b      0.00±0.00a       0.00±0.00 a      0.00±0.00 a        0.00±0.00 a 
ssp 

The values are expressed as mean ± S.E.  At the 5% level (P~0.05), there is no significant difference in the values between the experimental treatments within any column that has the same superscript. 
Standard error of Mean, or S.E.


