List of Tables:

Table 1: Refined structural parameters of LCM ceramics.

| Atom | Site | X (Å) | Y (Å) | Z (Å) | Biso (Å2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a = 5.49 (Å), b =7.79 (Å), c =5.54 (Å) |  |  |  |  |  |
| La | 4c | 0.019 | 0.250 | -0.006 | 0.68 |
| Cu | 4b | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1.010 |
| Mn | 4b | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1.010 |
| O1 | 4c | 0.271 | 0.027 | 0.715 | 1.100 |
| O2 | 8d | 0.468 | 0.250 | 0.068 | 1.002 |
| Reliability factors Rp = 37.2 Rwp = 26.7 Rexp = 25.1 χ2 = 1.13 |  |  |  |  |  |

Table 2: Results of geometrical analysis of LCM nano-ceramics.

| Parameters | LCM |
| --- | --- |
| Mn-O1×2(m) (Å) | 1.99 |
| Mn-O2×2(s) (Å) | 1.92 |
| Mn-O2×2(l) (Å) | 2.02 |
| Mn-O (Å) | 1.98 |
| ∆ Mn-O×10-4 | 4.7 |
| θ1=Mn-O1-Mn | 155.97 |
| θ2=Mn-O2-Mn | 162.14 |
| φ (deg) | 12.78 |
| c1 | 0.77 |
| c2 | 0.64 |
| f | 0.87 |
| f0bs. | 0.91 |
| Unit Cell Volume (Å3) | 237.28 |

------------------