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	Drilling

number
	Set
	Number
	Depth

(m)
	Diameter(mm)
	Height(mm)
	Density（g.cm-3）
	Failure Load

(kN)
	Tensile Strength

(MPa)
	Pmin

(kN)
	KIC（MPa.m1/2）

	BK209
	A0
	A01
	398.4
	48.97
	25.82
	2.26
	10.60
	5.34
	7.13
	1.41

	
	
	A02
	398.4
	48.69
	25.31
	2.26
	11.12
	5.75
	4.37
	0.89

	
	
	A03
	398.4
	48.54
	24.72
	2.26
	9.78
	5.19
	4.50
	0.94

	
	
	A04
	398.4
	48.40
	24.25
	2.31
	12.14
	6.59
	5.67
	1.19

	
	A1
	A11
	451.0
	48.42
	24.94
	2.36
	14.19
	7.48
	5.25
	1.08

	
	
	A12
	451.0
	48.58
	26.55
	2.20
	11.47
	5.66
	5.29
	1.02

	
	
	A13
	451.0
	48.60
	25.76
	2.30
	14.97
	7.62
	4.50
	0.90

	
	B1
	B11
	336.0
	48.96
	24.16
	2.42
	6.98
	3.76
	4.12
	0.87

	
	
	B12
	336.0
	49.03
	23.48
	2.34
	4.16
	2.30
	2.28
	0.50

	
	
	B13
	336.0
	49.04
	24.48
	2.28
	5.15
	2.73
	4.58
	0.96

	
	
	B14
	336.0
	49.01
	24.18
	2.31
	3.80
	2.04
	2.31
	0.49

	
	D0
	D01
	445.0
	48.94
	24.12
	2.12
	2.60
	1.40
	1.61
	0.34

	
	
	D02
	445.0
	49.05
	24.40
	2.07
	3.14
	1.67
	2.09
	0.44

	
	
	D03
	445.0
	48.90
	24.94
	2.07
	2.58
	1.35
	1.67
	0.34

	
	
	D04
	445.0
	49.02
	23.45
	2.06
	2.05
	1.14
	1.77
	0.39

	BK213
	E0
	E01
	530.7
	49.22
	24.33
	2.54
	27.40
	14.57
	1.32
	0.28

	
	
	E02
	530.7
	48.96
	24.34
	2.59
	22.00
	11.76
	8.38
	1.76

	
	
	E03
	530.7
	49.04
	25.13
	2.50
	26.20
	13.54
	1.26
	0.26

	
	
	E04
	530.7
	49.09
	24.57
	2.54
	24.10
	12.73
	4.92
	1.02

	
	
	E05
	530.7
	49.02
	24.43
	2.56
	25.18
	13.39
	3.38
	0.71


