Table S1 Selected bond lengths (Å) and angles (°) for compounds 1-2.
	Compound 1
	
	
	

	Zn(1)-O(1w)
	1.992(3)
	Zn(1)-O(3)
	1.962(3)

	Zn(1)-O(1)
	1.984(3)
	Zn(1)-N(1)
	1.991(4)

	O(3)-Zn(1)-O(1w)
	114.36(14)
	O(3)-Zn(1)-O(1)
	98.08(13)

	O(3)-Zn(1)-N(1)
	103.71(16)
	O(1)-Zn(1)-O(1w)
	106.98(14)

	O(1)-Zn(1)-N(1)
	122.24(16)
	N(1)-Zn(1)-O(1w)
	111.03(15)

	Compound 2
	
	
	

	Cu(1)-O(2)
	1.9436(14)
	Cu(1)-O(2)1
	1.9436(14)

	Cu(1)-N(1)1
	1.9655(16)
	Cu(1)-N(1)
	1.9655(16)

	Cu(2)-O(4)
	1.9469(13)
	Cu(2)-O(4)2
	1.9469(13)

	Cu(2)-N(3)
	1.9759(17)
	Cu(2)-N(3)2
	1.9759(17)

	O(2)-Cu(1)-O(2)1
	180.0
	O(2)1-Cu(1)-N(1)1
	89.94(6)

	O(2)-Cu(1)-N(1)
	89.94(6)
	O(2)-Cu(1)-N(1)1
	90.06(6)

	O(2)1-Cu(1)-N(1)
	90.06(6)
	N(1)1-Cu(1)-N(1)
	180.0

	O(4)2-Cu(2)-O(4)
	180.00(4)
	O(4)-Cu(2)-N(3)2
	89.67(6)

	O(4)2-Cu(2)-N(3)2
	90.33(6)
	O(4)-Cu(2)-N(3)
	90.34(6)

	O(4)2-Cu(2)-N(3)
	89.67(6)
	N(3)-Cu(2)-N(3)2
	180.0


Symmetry codes: compound 1: (1) x, –1 + y, z; (2) x, y, –1 + z; (3) x, –1 + y, 1 + z compound 2: (1) 2 – x, 2 – y, 2 – z; (2) 1 – x, 1 – y, 1 – z.
Table S2. The detailed hydrogen bond parameters for 1-2. 
	D−H…A
	D−H
	H…A
	D…A
	( D−H…A

	Compound 1
O1w-H1wa…O2
	0.87
	2.6
	3.004(4)
	110

	O1w-H1wa…O4
N2-H2…O1

Compound 2
N1-H2…O1

N2-H2…O8

N4-H4…O3
	0.87
0.89

0.86
0.86
0.86
	1.84
2.51

2.51
2.30
2.33
	2.701(5)
3.288(7)

3.274(3)

2.888(3)

3.103(2)
	168
147

149
125
150
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Fig.S1. The PXRD patterns (a) for compound 1 and (b) for compound 2. 
