Table 1    Grain sizes of Ag and Cu films

| Element and length of wire | 2θ | Grain size in (nm) |
| --- | --- | --- |
| Ag- 30 nm | 38.16 | 18.422 |
| Ag- 50 nm | 38.18. 44.35. 77.58. | 27.507. 20.579. 23.911. |
| Cu- 30 nm | --- | --- |
| Cu- 50 nm | 43.25. 50.37. 74.05. | 19.043. 11.969. 14.122. |

Table 2. Grain sizes of Ag-Cu and Cu-Ag films.

| Element and thickness of film | 2θ | Grain size in (nm) |
| --- | --- | --- |
| Ag-Cu (50 nm each). | 38.16. 43.39. 50.51. 74.27. 77.52. 81.79. | 23.03. 20.76. 24.43. 15.08. 14.45. 19.00. |
| Cu-Ag (50 nm each). | 38.25. 43.34. 50.50. 74.22. | 15.27. 17.38. 11.63. 14.11. |

Table 3.Assignment of peaks for R6G for bare and Ag, Cu thin film with order of enhancement.

| S.NO | R6G dye (10-3M) | Ag-R6G for (10-8M) | Cu-R6G for (10-8M) | Band assignment | Order of shifting Ag Cu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 610.23(s) | 613(S) |  | C-H Out Plane | 3 |  |
| 2 | 769.36(S) | 773(s) | 776.91 | C-H Out Plane | 4 | -3 |
| 3 | 915.71(w) | 917(s) |  | Symmetric CCN Stretch | 2 |  |
| 4 | 1184.95(s) | 1188(s) |  | C-H In plane | 4 |  |
| 5 | 1368.24 | 1363.77(s) | 1363.22 | Symmetric CH3 deformation | -5 | -5 |
| 6 | 1538.73 | 1504(s) 1537.50(s) | 1502.97 | C=C Stretch | -1 |  |
| 7 | 1575.67 | 1579(s) |  | C=C Stretch | 4 |  |
| 8 | 1606(w) | 1599(s) |  | Aromatic ring C=C Stretch | -2 |  |
| 9 | 1651.69(s) | 1651(s) | 1648.19 | C=C Stretch | nil | -3 |