Table Caption

Table 1. I-V Characterization of Planar Si and SiNWs, Si thin film and Si wafer Solar Cell.

Planar Si         SiNWS              Si thin Film             Si Wafer

Jsc (mA/cm2)             9.29               13.8                  12.6                       13.7

Voc (V)                      0.546             0.479                 0.466                    0.475

FF                              72.8%            43.4%               43.3%                   44.4%

Rs (Ω)                       0.95               12.9                   13.51                    15.87

PCE                           3.73%            2.89%                3.55%                  3.42%

Table. 1