(a)

(b)

≈

0

100

Figure S1. FTIR spectrum of pure EOs (a) Thyme and (b) Sage

Table S1. Equilibrium data for adsorption of Thyme EO on HNS and HPN adsorbent at 25°C

| Co (ppm) | HNS |  |  | HPN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ce (ppm) | qe (mg/g ads) |  | Ce (ppm) | qe (mg/g ads) |
| 24 | 20.28 | 0.61 |  | 22.84 | 0.19 |
| 32 | 27.15 | 0.80 |  | 28.06 | 0.65 |
| 40 | 34.26 | 0.95 |  | 35.11 | 0.81 |
| 60 | 50.50 | 1.58 |  | 50.34 | 1.60 |
| 80 | 64.05 | 2.65 |  | 65.34 | 2.44 |
| 120 | 94.89 | 4.18 |  | 98.18 | 3.63 |
| 160 | 128.06 | 5.32 |  | 128.06 | 5.32 |

Table S2. Parameters of various isotherms for adsorption of Thyme EO on HNS and HPN at 25 °C

| Parameters |  | HNS |  |  |  | HPN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Langmuir | Freundlich | Temkin |  | Langmuir | Freundlich | Temkin |
| qm |  | -20.012 | - | - |  | -8.88 | - | - |
| KL |  | -0.001 | - | - |  | -0.0029 | - | - |
| KF |  | - | 0.016 | - |  | - | 0.0075 | - |
| nF |  | - | 0.838 | - |  | - | 0.739 | - |
| bT |  | - | - | 941.61 |  | - | - | 885.28 |
| AT |  | - | - | 0.048 |  | - | - | 0.0412 |

Table S3. Error function values for non-linear fitting of equilibrium adsorption data of Thyme EO on Nanocapsules

| Error Functions |  | HNS |  |  |  | HPN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Langmuir | Freundlich | Temkin |  | Langmuir | Freundlich | Temkin |
| R² |  | 0.979 | 0.985 | 0.921 |  | 0.981 | 0.989 | 0.948 |
| RMSE |  | 0.286 | 0.243 | 0.563 |  | 0.275 | 0.211 | 0.459 |

Table S4. Kinetic adsorption data of Thyme and Sage EOs on HNS and HPN adsorbent at 25 °C and initial concentration of 60 ppm (Thyme EO) and 600 ppm (Sage EO)

| t (min) |  | Thyme HNS |  |  | Thyme HPN |  |  | Sage HNS |  |  | Sage HPN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ct (ppm) | qt (mg/g) |  | Ct (ppm) | qt (mg/g) |  | Ct (ppm) | qt (mg/g) |  | Ct (ppm) | qt (mg/g) |
| 5 |  | 56.35 | 0.608 |  | 54.825 | 0.862 |  | 582.000 | 3.000 |  | 574.142 | 4.309 |
| 20 |  | 49.35 | 1.770 |  | 47.787 | 2.035 |  | 537.571 | 10.404 |  | 512.857 | 14.523 |
| 35 |  | 49.50 | 1.750 |  | 49.075 | 1.820 |  | 515.857 | 14.023 |  | 479.000 | 20.166 |
| 50 |  | 48.58 | 1.902 |  | 48.037 | 1.993 |  | 515.000 | 14.166 |  | 480.571 | 19.904 |
| 65 |  | 45.63 | 2.390 |  | 47.037 | 2.160 |  | 507.571 | 15.404 |  | 463.142 | 22.809 |
| 80 |  | 46.01 | 2.330 |  | 46.762 | 2.206 |  | 505.428 | 15.761 |  | 444.142 | 25.976 |
| 95 |  | 44.53 | 2.570 |  | 44.000 | 2.666 |  | 457.142 | 23.809 |  | 438.857 | 26.857 |
| 110 |  | 44.31 | 2.610 |  | 45.275 | 2.454 |  | 464.714 | 22.547 |  | 444.857 | 25.857 |
| 125 |  | 45.27 | 2.450 |  | 43.825 | 2.695 |  | - | - |  | 392.857 | 34.523 |

Table S5. Different kinetic models for adsorption of EOs onto adsorbents

| Kinetic models | Equation | Parameters |
| --- | --- | --- |
| Pseudo-ﬁrst-order (PFO) | lnqe-qt=lnqe-k1t | k1 |
|  |  | qe |
| Pseudo-second-order (PSO) | tqt=1k2qe2+tqt | k2 |
|  |  | qe |
| Elovich | qt=lnatbtbt+1btlnt | at |
|  |  | bt |
| Intraparticle Diffusion | qt=kpt1/2+C | kp |
|  |  | C |
| mixed 1,2-order (MOE) | qt=qe1-exp⁡(-k1t)1-F2exp⁡(-k1t) | qe |
|  |  | k1 |
|  |  | F2 |

Table S6. Parameters of various kinetic models for adsorption of Thyme EO on HNS.

| Parameters | PFO | PSO | Elovich | Intra-particle diffusion | MOE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qe | 2.475 | - | - | - | - |
| k1 | 0.0451 | - | - | - | - |
| qe | - | 2.904 | - | - | - |
| k2qe | - | 0.0194 | - | - | - |
| at | - | - | 0.295 | - | - |
| bt | - | - | 1.535 | - | - |
| kp | - | - | - | 0.20 | - |
| C | - | - | - | 0.528 | - |
| qe | - | - | - | - | 2.543 |
| k1 | - | - | - | - | 0.037 |
| F2 | - | - | - | - | -0.183 |

Table S7. Parameters of various kinetic models for adsorption of Thyme EO on HPN at 25°C.

| Parameters | PFO | PSO | Elovich | Intra-particle diffusion | MOE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qe | 2.356 | - | - | - | - |
| k1 | 0.074 | - | - | - | - |
| qe | - | 2.691 | - | - | - |
| k2 | - | 0.034 | - | - | - |
| a | - | - | 0.582 | - | - |
| b | - | - | 1.901 | - | - |
| kd | - | - | - | 0.171 | - |
| c | - | - | - | 0.801 | - |
| qe | - | - | - | - | 2.595 |
| k1 | - | - | - | - | 0.032 |
| F2 | - | - | - | - | -0.531 |

Table S8. Parameters of various kinetic models for adsorption of Sage EO on HNS at 25°C

| Parameters | PFO | PSO | Intra-particle diffusion | MOE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| qe | 22.299 | - | - | - |
| k1 | 0.023 | - | - | - |
| qe | - | 28.775 | - | - |
| k2 | - | 0.00078 | - | - |
| kd | - | - | 2.0043 | - |
| c | - | - | 0.064 | - |
| qe | - | - | - | 22.0062 |
| k1 | - | - | - | 0.022 |
| F2 | - | - | - | -0.112 |

Table S9. Parameters of various kinetic models for adsorption of Sage essential oil on polymer nanocapsules at 25 °C

| Parameters | PFO | PSO | Intra-particle diffusion | MOE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| qe | 30.561 | - | - | - |
| k1 | 0.0255 | - | - | - |
| qe | - | 39.312 | - | - |
| k2 | - | 0.00063 | - | - |
| kd | - | - | 2.8005 | - |
| c | - | - | 0.462 | - |
| qe | - | - | - | 32.549 |
| k1 | - | - | - | 0.0204 |
| F2 | - | - | - | -0.114 |