Table 1S: Metals present in the lignin samples (all data in mg/kg)

|  | Peso (g) | Mo | Sb | Hg | Tl | Pb | Be | Na | Mg | Al | K | Ca | Cr | Co | Cu | Zn | As | Ag | Cd | Ba | Se | Sn | B | V | Fe | Mn | Ni | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bagasse | 0.1058 | 1.306 | 0.052 | 0.068 | 0.008 | 0.000 | 0.005 | 539.380 | 2228.544 | 122.920 | 229.518 | 4704.159 | 0.632 | 0.063 | 2.935 | 7.542 | 0.007 | 0.000 | 0.008 | 16.782 | 1.946 | 0.191 | 0.452 | 1.175 | 46.416 | 4.526 | 4.828 | 2.891 |
| Bamboo | 0.1360 | 4.995 | 0.019 | 1.724 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 319.894 | 998.219 | 75.828 | 116.978 | 1837.729 | 2.678 | 0.061 | 2.979 | 5.675 | 0.015 | 0.146 | 0.005 | 14.452 | 1.089 | 0.800 | 1.002 | 0.640 | 48.605 | 4.980 | 2.688 | 2.244 |
| Banyan | 0.1012 | 5.767 | 0.050 | 0.217 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 316.386 | 1363.114 | 103.193 | 178.575 | 2935.245 | 1.698 | 0.056 | 5.716 | 2.602 | 0.009 | 0.139 | 0.008 | 11.635 | 0.708 | 1.026 | 3.007 | 1.006 | 103.534 | 2.228 | 2.307 | 1.869 |
| Cornhusk | 0.1047 | 6.306 | 0.000 | 0.037 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 262.184 | 1334.522 | 187.340 | 114.006 | 3320.614 | 3.697 | 0.074 | 3.889 | 0.763 | 0.015 | 0.050 | 0.009 | 16.382 | 1.052 | 0.370 | 0.153 | 1.720 | 132.750 | 4.353 | 7.104 | 3.885 |
| Rice Straw | 0.1011 | 1.020 | 0.000 | 0.160 | 0.002 | 0.060 | 0.015 | 208.509 | 682.062 | 656.882 | 162.131 | 1418.386 | 3.142 | 0.124 | 2.047 | 0.000 | 0.023 | 0.050 | 0.002 | 11.593 | 0.980 | 0.334 | 0.938 | 1.042 | 278.414 | 17.075 | 5.914 | 1.984 |