Table S1

The main properties of immobilization carriers.

| Carriers | pH | Magnetization (emu/g) | SBET (m2/g) | Elemental content (%) |  |  |  |  | Atomic ratio |  |  | Soluble cations content (mg/g) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | H | O | N |  | H/C | O/C |  | K+ | Ca2+ | Na+ | Mg2+ | PO43- | CO32- |
| MRSB | 8.5±0.3 | 3.46 | 119.44 | 19.65 | 0.11 | 13.9 | 0.77 |  | 0.01 | 0.94 |  | 2.84±0.78 | 0.21±0.20 | 40.54±6.63 | 0.02±0.01 | 1.41±1.86 | 20.13±14.33 |
| MSSB | 8.2±0.2 | 1.68 | 30.74 | 2.18 | BDL | 9.03 | 0.58 |  | BDL | 5.22 |  | 0.30±0.01 | 2.25±1.44 | 12.59±0.19 | 0.26±0.02 | 0.06±0.01 | 10.55±2.16 |
| MCMB | 7.3±0.2 | 3.60 | 24.80 | 6.26 | 0.03 | 17.8 | 0.64 |  | 0.01 | 3.97 |  | 3.64±0.04 | 4.58±0.15 | 10.23±0.27 | 0.05±0.01 | 0.06±0.04 | 10.76±2.84 |

BDL: below detectable level.