Supplementary Material

Table S1 Changes of phosphorus forms in liquid phase of biogas slurry with storage time

| Treatments | Days | TPL（mg/L） | TDP（mg/L） | Ortho-P（mg/L） | RDP（mg/L） | PP（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CK | 0 | 22.68±2.38 | 16.06±0.70 | 14.67±0.25 | 1.39±0.45 | 6.63±0.68 |
|  | 7 | 12.79±0.13 | 9.89±0.94 | 9.69±0.34 | 0.20±0.60 | 2.9±0.02 |
|  | 14 | 10.69±0.16 | 7.75±0.23 | 6.41±0.40 | 1.34±0.17 | 2.94±0.07 |
|  | 21 | 8.36±1.64 | 6.21±0.46 | 5.95±0.67 | 0.26±0.21 | 2.16±0.08 |
|  | 28 | 9.37±0.40 | 6.76±0.92 | 6.54±1.19 | 0.22±0.03 | 2.61±0.02 |
| pH6.0 | 0 | 340.01±14.32 | 331.75±28.63 | 314.93±6.78 | 16.82±0.86 | 8.26±0.31 |
|  | 7 | 380.90±38.79 | 325.02±8.30 | 302.26±4.77 | 22.76±3.53 | 55.89±2.49 |
|  | 14 | 394.74±12.29 | 291.04±4.29 | 283.6±20.76 | 7.45±0.15 | 103.70±8.05 |
|  | 21 | 441.33±5.21 | 426.06±3.08 | 416.27±8.26 | 9.78±0.20 | 15.27±0.13 |
|  | 28 | 460.02±6.87 | 454.58±3.35 | 443.16±2.04 | 11.42±0.01 | 5.44±0.15 |
| pH6.5 | 0 | 275.79±18.49 | 183.34±43.33 | 150.42±8.28 | 32.92±2.86 | 92.45±4.85 |
|  | 7 | 198.22±4.86 | 157.67±6.08 | 154.26±4.73 | 3.41±1.35 | 40.55±1.22 |
|  | 14 | 301.37±4.27 | 197.41±15.95 | 185.35±16.21 | 12.06±0.25 | 103.96±9.68 |
|  | 21 | 298.57±5.38 | 291.10±4.55 | 290.60±1.61 | 0.50±0.03 | 7.47±0.83 |
|  | 28 | 328.23±26.3 | 313.44±2.69 | 309.10±6.02 | 4.34±0.35 | 14.79±0.6 |
| pH7.0 | 0 | 96.41±4.77 | 94.91±2.96 | 86.8±2.73 | 8.12±0.23 | 1.50±0.08 |
|  | 7 | 77.28±2.16 | 76.77±2.25 | 71.75±0.96 | 5.02±1.29 | 0.51±0.09 |
|  | 14 | 72.22±1.02 | 70.1±0.53 | 69.41±0.26 | 0.69±0.27 | 2.12±0.05 |
|  | 21 | 72.99±1.65 | 72.65±1.77 | 71.89±0.93 | 0.75±0.02 | 0.34±0.01 |
|  | 28 | 82.75±5.19 | 81.74±2.48 | 79.96±1.51 | 1.79±0.04 | 1.01±0.27 |

Fig S2 - Breakthrough curve of optimization process.

Table S1 - Validation of phosphorus recovery efficiency for optimization.

| Number | Concentration (mg/L) | Flow velocity (mL/min) | Column height (cm) | qequ. mg/g | Desirability | Results |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106.24 | 2.44 | 1.60 | 287.58 | 1.000 | Selected |