Table 2. Effect of solvent, time and catalyst loading in the synthesis of THBP at 35 °C.

| Entry | Catalyst (g) | Solvent | Time (min) | Yield (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | H2O | 120 | - |
| 2 | - | EtOH | 120 | - |
| 3 | (0.06) | H2O | 60 | 70 |
| 4 | (0.06) | EtOH | 60 | 55 |
| 5 | (0.06) | Toluene | 60 | 25 |
| 6 | (0.06) | Solvent-free | 60 | 34 |
| 7 | (0.06) | H2O/ EtOH(1:1) | 60 | 95 |
| 8 | (0.06) | H2O/ EtOH(1:2) | 60 | 95 |
| 9 | (0.06) | H2O/ EtOH(1:1) | 40 | 95 |
| 10 | (0.06) | H2O/ EtOH(1:1) | 30 | 95 |
| 11 | (0.06) | H2O/ EtOH(1:1) | 25 | 95 |
| 12 | (0.04) | H2O/ EtOH(1:1) | 25 | 82 |
| 13 | (0.02) | H2O/ EtOH(1:1) | 25 | 75 |
| 14 | (0.1) | H2O/ EtOH(1:1) | 25 | 95 |

Table 3. Synthesis of THBPs using 0.06 g of nanocatalyst (1′) at 35 °C.

| Entry | Product | Time (min) | Yield (%) | Found M. P. (°C) | Reported M. P. (°C) | Ref.a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 25 | 95 | 223-225 | 227-228 | [59] |
| 2 |  | 15 | 96 | 176-178 | 177-179 | [59] |
| 3 |  | 20 | 94 | 213-215 | 215-217 | [60] |
| 4 |  | 30 | 90 | 200-202 | 196-198 | [35] |
| 5 |  | 20 | 95 | 186-189 | 189-190 | [44] |
| 6 |  | 35 | 85 | 217–219 | 220–222 | [61] |

a The reference of reported products.