Table 1: Parameters used for the femtosecond laser ablation of studied parameters slots within the base glass substrate.

|  |  | 100kHz |  | 600kHz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| High voltage of the pulse picker (HVpp) [V] | Laser power [%] | Pulse energy [µJ] | Fluence [J/cm2] | Pulse energy [µJ] | Fluence [J/cm2] |
| 1000 | 40 | 56.20 | 6.19 | 9.37 | 1.03 |
| 1100 | 45 | 66.04 | 7.27 | 11.01 | 1.21 |
| 1200 | 50 | 75.91 | 8.36 | 12.65 | 1.39 |
| 1300 | 55 | 85.71 | 9.44 | 14.29 | 1.57 |
| 1400 | 60 | 94.90 | 10.45 | 15.81 | 1.74 |
| 1500 | 65 | 103.47 | 11.40 | 17.25 | 1.90 |
| 1600 | 70 | 111.51 | 12.28 | 18.59 | 2.05 |
| 1700 | 75 | 118.42 | 13.04 | 19.74 | 2.17 |
| 1800 | 80 | 124.40 | 13.70 | 20.74 | 2.28 |
| 1900 | 85 | 129.00 | 14.21 | 21.5 | 2.37 |
| 2000 | 90 | 133.28 | 14.68 | 22.21 | 2.45 |
| 2100 | 95 | 136.43 | 15.03 | 22.74 | 2.50 |
| 2200 | 100 | 138.04 | 15.20 | 23.01 | 2.53 |