| Table 1 The Feed ratio of ZnFe2O4@g-C3N4 catalysts |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g-C3N4/g | Zn(AC)2/mol | FeCl3/mol | urea/g | H2O/ml | ZnFe2O4/(g-C3N4+ZnFe2O4)a |
| ZnFe2O4@g-C3N4-0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 75 | 0 |
| ZnFe2O4@g-C3N4-1 | 0.5 | 0.001 | 0.002 | 0.5 | 75 | 0.325 |
| ZnFe2O4@g-C3N4-2 | 0.5 | 0.002 | 0.004 | 0.5 | 75 | 0.491 |
| ZnFe2O4@g-C3N4-3 | 0.5 | 0.003 | 0.006 | 0.5 | 75 | 0.591 |
| ZnFe2O4@g-C3N4-4 | 0.5 | 0.004 | 0.008 | 0.5 | 75 | 0.658 |
| ZnFe2O4@g-C3N4-5 | 0.5 | 0.005 | 0.010 | 0.5 | 75 | 0.707 |
| ZnFe2O4@g-C3N4-6 | 0.5 | 0.006 | 0.012 | 0.5 | 75 | 0.743 |
| ZnFe2O4@g-C3N4-7 | 0.5 | 0.007 | 0.014 | 0.5 | 75 | 0.771 |
| Annotation a： |  |  |  |  |  |  |

| Table 2 The kinetic coefficients of catalysts under different condition |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Without H2O2 |  | With 0.5 ml H2O2 |  |
| Name | k/min-1 | R2 | k/min-1 | R2 |
| ZnFe2O4@g-C3N4-Black | 0.0003 | 0.96446 | 0.05505 | 0.816 |
| ZnFe2O4@g-C3N4-0 | 0.01377 | 0.89598 | 0.02112 | 0.85452 |
| ZnFe2O4@g-C3N4-1 | 0.03823 | 0.86778 | 0.16622 | 0.90979 |
| ZnFe2O4@g-C3N4-2 | 0.04549 | 0.90822 | 0.20975 | 0.81505 |
| ZnFe2O4@g-C3N4-3 | 0.09384 | 0.98418 | 0.25326 | 0.72688 |
| ZnFe2O4@g-C3N4-4 | 0.09366 | 0.9555 | 0.20639 | 0.82934 |
| ZnFe2O4@g-C3N4-5 | 0.1208 | 0.86721 | 0.24954 | 0.75037 |
| ZnFe2O4@g-C3N4-6 | 0.12697 | 0.81249 | 0.1284 | 0.79887 |
| ZnFe2O4@g-C3N4-7 | 0.08597 | 0.91406 | 0.09333 | 0.87092 |