Table 1 Crystallographic data for [Cu(Ade)(succinate)]ₙ

| Formula Empirical formula Formula weight Temperature (K) Crystal system Space group a (Å) b (Å) c (Å) α (º) β (º) γ (º) Volume (Å3) Z Dc (g cm-3) F(000) Crystal size (mm3) Radiation source Wavelength 2ϴ range for data collection (o) Index ranges No. of reflections collected Δρmax, Δρmin (e Å3) R1a/wR2b [I > 2σ(I)] R1a/wR2b (all) Goodness-of-fit on F2 | [Cu(Ade)(succinate)]n C7H6CuN5O2 255.71 283-303 I 41/a (88) tetragonal 15.7506(4) 15.7506(4) 22.4819(10) 90 90 90 5577.34 16 1.218 2048 0.22 x0.20 x 018 Mo Kα 0.71073 5.17 to 54.25 -19 ≤ h ≤ 20, -20 ≤ k ≤ 20, -28 ≤ l ≤ 28 57263 0.536, -0.38 0.0404/0.1080 0.0508/0.1139 1.053 |
| --- | --- |