Table 1. Process Development

| Std Order | Run Order | Pt Type | Blocks | Stirring (rpm) | Ultrasound time (min) | Ultrasound amplitude (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 700 | 10 | 40 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1000 | 5 | 40 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 400 | 5 | 40 |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1000 | 10 | 30 |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 700 | 5 | 30 |
| 13 | 6 | 0 | 1 | 700 | 10 | 40 |
| 3 | 7 | 2 | 1 | 400 | 15 | 40 |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 1000 | 10 | 50 |
| 10 | 9 | 2 | 1 | 700 | 15 | 30 |
| 15 | 10 | 0 | 1 | 700 | 10 | 40 |
| 5 | 11 | 2 | 1 | 400 | 10 | 30 |
| 11 | 12 | 2 | 1 | 700 | 5 | 50 |
| 4 | 13 | 2 | 1 | 1000 | 15 | 40 |
| 12 | 14 | 2 | 1 | 700 | 15 | 50 |
| 7 | 15 | 2 | 1 | 400 | 10 | 50 |

Table 2. Formulation Development

| Std Order | Run Order | Pt Type | Blocks | [surfactant] % | [Oil phase] % | Surfactant type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | -1 | 1 | 7.83 | 4.00 | EOA |
| 17 | 2 | -1 | 1 | 5.00 | 6.83 | ECO |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 7.00 | 2.00 | ECO |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 7.00 | 2.00 | TW |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3.00 | 6.00 | ECO |
| 1 | 6 | 1 | 1 | 3.00 | 2.00 | EOA |
| 8 | 7 | -1 | 1 | 5.00 | 6.83 | EOA |
| 19 | 8 | 1 | 1 | 3.00 | 2.00 | TW |
| 16 | 9 | -1 | 1 | 5.00 | 1.17 | ECO |
| 15 | 10 | -1 | 1 | 7.83 | 4.00 | ECO |
| 24 | 11 | -1 | 1 | 7.83 | 4.00 | TW |
| 13 | 12 | 1 | 1 | 7.00 | 6.00 | ECO |
| 5 | 13 | -1 | 1 | 2.17 | 4.00 | EOA |
| 21 | 14 | 1 | 1 | 3.00 | 6.00 | TW |
| 14 | 15 | -1 | 1 | 2.17 | 4.00 | ECO |
| 2 | 16 | 1 | 1 | 7.00 | 2.00 | EOA |
| 7 | 17 | -1 | 1 | 5.00 | 1.17 | EOA |
| 26 | 18 | -1 | 1 | 5.00 | 6.83 | TW |
| 27 | 19 | 0 | 1 | 5.00 | 4.00 | TW |
| 3 | 20 | 1 | 1 | 3.00 | 6.00 | EOA |
| 9 | 21 | 0 | 1 | 5.00 | 4.00 | EOA |
| 4 | 22 | 1 | 1 | 7.00 | 6.00 | EOA |
| 10 | 23 | 1 | 1 | 3.00 | 2.00 | ECO |
| 18 | 24 | 0 | 1 | 5.00 | 4.00 | ECO |
| 25 | 25 | -1 | 1 | 5.00 | 1.17 | TW |
| 23 | 26 | -1 | 1 | 2.17 | 4.00 | TW |
| 22 | 27 | 1 | 1 | 7.00 | 6.00 | TW |