Appendix

Table 4 Mechanical properties of machined specimens

| Specimen Orientation | Vertical (θ = 90°) |  | Diagonal (θ = 45°) |  | Horizontal (θ = 0°) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Median | Std. | Median | Std. | Median | Std. |
| Young’s modulus E [GPa] | 204.5 | 1.9 | 203.4 | 1.1 | 204.8 | 1.1 |
| Proof stress Rp0.2 [MPa] | 728.1 | 11.9 | 733.3 | 13.5 | 767.9 | 32.7 |
| Tensile strength Rm [MPa] | 883.4 | 8.1 | 881.0 | 8.6867 | 887.1 | 19.1 |
| Elongation after fracture A [-] | 0.176 | 0.021 | 0.185 | 0.008 | 0.187 | 0.012 |
| Proof stress ratio µp [-] | 0.864 | 0.007 | 0.873 | 0.017 | 0.949 | 0.008 |

Table 5 Mechanical properties of coated as-built specimens

| Specimen Orientation | Vertical (θ = 90°) |  | Diagonal (θ = 45°) |  | Horizontal (θ = 0°) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Median | Std. | Median | Std. | Median | Std. |
| Young’s modulus E [GPa] | 188.3 | 6.7 | 204.4 | 3.7 | 200.8 | 3.6 |
| Proof stress Rp0.2 [MPa] | 652.5 | 29.4 | 709.6 | 23.0 | 792.4 | 21.6 |
| Tensile strength Rm [MPa] | 765.0 | 44.2 | 837.0 | 13.8 | 860.1 | 17.0 |
| Elongation after fracture A [-] | 0.073 | 0.022 | 0.124 | 0.017 | 0.149 | 0.020 |
| Proof stress ratio µp [-] | 0.883 | 0.015 | 0.915 | 0.002 | 0.983 | 0.008 |