Table 8:  Comparison of Predicted and Experimental Results

| SI. No | ELp (mm) | ELa (mm) | E (%) | F. Lp (N) | F. La (N) | E (%) | Material Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34.3 | 34.4 | 0.3 | 10385.7 | 10400.3 | 0.14 | IFHS |
| 2 | 35.9 | 34.2 | -0.5 | 10428.5 | 10463.7 | 0.03 | IFHS |
| 3 | 24.7 | 27.4 | 11 | 5839.3 | 5863.6 | 0.41 | M.S |
| 4 | 25.4 | 27.4 | 7.9 | 5885.0 | 5786.9 | -1.6 | M.S |