Table 4. ANOVA table for Ra (μm)

| Source | Sum of Squares | df |  | Mean Square |  | F-value |  | p-value |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | 0.2947 | 13 |  | 0.0227 |  | 60.94 |  | < 0.0001 | significant |
| A | 0.0021 | 1 |  | 0.0021 |  | 5.77 |  | 0.0288 |  |
| B | 0.0589 | 1 |  | 0.0589 |  | 158.32 |  | < 0.0001 |  |
| C | 0.0089 | 1 |  | 0.0089 |  | 23.80 |  | 0.0002 |  |
| D | 0.0007 | 1 |  | 0.0007 |  | 1.86 |  | 0.1911 |  |
| AB | 0.0029 | 1 |  | 0.0029 |  | 7.91 |  | 0.0125 |  |
| AC | 0.0090 | 1 |  | 0.0090 |  | 24.13 |  | 0.0002 |  |
| BC | 0.0075 | 1 |  | 0.0075 |  | 20.23 |  | 0.0004 |  |
| BD | 0.0047 | 1 |  | 0.0047 |  | 12.70 |  | 0.0026 |  |
| A² | 0.0679 | 1 |  | 0.0679 |  | 182.53 |  | < 0.0001 |  |
| C² | 0.0118 | 1 |  | 0.0118 |  | 31.77 |  | < 0.0001 |  |
| D² | 0.1388 | 1 |  | 0.1388 |  | 373.03 |  | < 0.0001 |  |
| Residual | 0.0060 | 16 |  | 0.0004 |  |  |  |  |  |
| Lack of Fit | 0.0054 | 11 |  | 0.0005 |  | 4.70 |  | 0.0502 | not significant |
| Pure Error | 0.0005 | 5 |  | 0.0001 |  |  |  |  |  |
| Cor Total | 0.3007 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Std. Dev. | 0.0193 |  |  |  |  | R² |  | 0.9802 |  |
| Mean | 1.40 |  |  |  |  |  | Adjusted R² | 0.9641 |  |
| C.V. % | 1.38 |  |  |  |  |  | Predicted R² | 0.9036 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Adeq Precision | 32.2026 |  |