Supplementary material

Table 4. Speciation of heavy metals in urban sewage sludge expressed in mg.kg-1 of dry matter.

| Heavy Metal | Fraction | AZF | BKH | EST | TDM | BMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag | F-ex | 0.02 ± 0 | 0 ± 0 | 0.14 ± 0.01 | 0 ± 0 | 0 ± 0 |
|  | F-ac | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0.05 ± 0 | 0 ± 0 |
|  | F-red | 1.05 ± 0.1 | 1.26 ± 0.01 | 1.38 ± 0.13 | 1.76 ± 0.02 | 1.11 ± 0.11 |
|  | F-oxi | 0.17 ± 0 | 0.54 ± 0.05 | 1.05 ± 0.1 | 0.09 ± 0 | 0 ± 0 |
|  | F-res | 3.81 ± 0.16 | 0 ± 0 | 2.01 ± 0.19 | 5.53 ± 0.05 | 0 ± 0 |
| Cd | F-ex | 0.01 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 |
|  | F-ac | 0.12 ± 0.01 | 0.22 ± 0 | 0.23 ± 0.02 | 0.31 ± 0 | 0.19 ± 0.02 |
|  | F-red | 0.38 ± 0.03 | 0.21 ± 0 | 0.26 ± 0.02 | 0.49 ± 0.01 | 0.42 ± 0.03 |
|  | F-oxi | 0.12 ± 0 | 0.06 ± 0 | 0.07 ± 0.01 | 0.12 ± 0.01 | 0.07 ± 0.01 |
|  | F-res | 0.13 ± 0.04 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0.06 ± 0.02 | 0 ± 0 |
| Co | F-ex | 0.2 ± 0 | 0.18 ± 0.01 | 0.41 ± 0.02 | 0.21 ± 0.01 | 0.2 ± 0.01 |
|  | F-ac | 1.05 ± 0.06 | 0.21 ± 0 | 0.27 ± 0.02 | 0.19 ± 0.01 | 0.67 ± 0.04 |
|  | F-red | 14,2 ± 0.82 | 1.18 ± 0.01 | 1.47 ± 0.08 | 2.06 ± 0.02 | 6.4 ± 0.37 |
|  | F-oxi | 2 ± 0.16 | 1.11 ± 0.06 | 1.2 ± 0.07 | 2.27 ± 0.03 | 2.02 ± 0.12 |
|  | F-res | 9.49 ± 0.19 | 6.77 ± 0.39 | 8.3 ± 0.48 | 9.5 ± 0.24 | 9.33 ± 0.54 |
| Cr | F-ex | 0.01 ± 0 | 0.38 ± 0.03 | 0.44 ± 0.03 | 0.45 ± 0.03 | 0.75 ± 0.05 |
|  | F-ac | 0.67 ± 0.04 | 0.13 ± 0.02 | 0.18 ± 0.01 | 0.15 ± 0.01 | 0.72 ± 0.05 |
|  | F-red | 7.96 ± 0.52 | 6.9 ± 0.08 | 6.78 ± 0.44 | 9.56 ± 0.11 | 9.21 ± 0.6 |
|  | F-oxi | 14.06 ± 0.15 | 9.36 ± 0.61 | 11.69 ± 0.76 | 19.6 ± 0.18 | 12.52 ± 0.82 |
|  | F-res | 300.74 ± 3.77 | 229.94 ± 15.04 | 275.16 ± 18 | 418.89 ± 4.98 | 405.54 ± 26.52 |
| Cu | F-ex | 0.54 ± 0 | 1.58 ± 0.09 | 3.77 ± 0.22 | 2.32 ± 0.13 | 1.09 ± 0.06 |
|  | F-ac | 2.75 ± 0.16 | 7.04 ± 0.05 | 10.65 ± 0.62 | 4.21 ± 0.07 | 2.56 ± 0.15 |
|  | F-red | 44.86 ± 2.6 | 44.79 ± 0,62 | 46.96 ± 2.72 | 59.62 ± 0.71 | 43.66 ± 2.53 |
|  | F-oxi | 25.43 ± 0.1 | 17.02 ± 0.99 | 32.46 ± 1,88 | 95.18 ± 0.35 | 37.07 ± 2.15 |
|  | F-res | 46.8 ± 0.67 | 49.23 ± 2.85 | 51.56 ± 2.99 | 49.08 ± 0.62 | 70.01 ± 4.05 |
| Ni | F-ex | 0.79 ± 0.02 | 1.39 ± 0.11 | 2.47 ± 0.19 | 2.26 ± 0.17 | 0.34 ± 0.03 |
|  | F-ac | 0.97 ± 0.07 | 1.09 ± 0 | 1.1 ± 0.08 | 1.18 ± 0.02 | 0.64 ± 0.05 |
|  | F-red | 13.49 ± 1.03 | 12.86 ± 0.07 | 13.6 ± 1.04 | 29.25 ± 0.33 | 16.99 ± 1.3 |
|  | F-oxi | 5.95 ± 0.09 | 4.63 ± 0.35 | 5 ± 0.38 | 9.43 ± 0.05 | 5.25 ± 0.4 |
|  | F-res | 118.21 ± 0.99 | 87.19 ± 6.65 | 115.75 ± 8.83 | 200.74 ± 1.46 | 179.26 ± 13.68 |
| Pb | F-ex | 0.07 ± 0 | 0 ± 0 | 0.41 ± 0.05 | 0 ± 0 | 0 ± 0 |
|  | F-ac | 0.45 ± 0.06 | 1.95 ± 0.04 | 2.21 ± 0.27 | 0.97 ± 0.02 | 0 ± 0 |
|  | F-red | 41.14 ± 5.11 | 51.45 ± 0.36 | 73.99 ± 9.18 | 60.16 ± 1.06 | 49.98 ± 6.2 |
|  | F-oxi | 2.11 ± 0.21 | 2.45 ± 0.3 | 1.83 ± 0.23 | 1.99 ± 0.11 | 1.56 ± 0.19 |
|  | F-res | 25.54 ± 1.24 | 35.87 ± 4.45 | 30.46 ± 3.78 | 26.83 ± 1.07 | 42.22 ± 5.24 |
| Ti | F-ex | 0 ± 0 | 0.04 ± 0 | 0.24 ± 0.02 | 0.05 ± 0 | 0 ± 0 |
|  | F-ac | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 |
|  | F-red | 0.81 ± 0.06 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 1.17 ± 0.09 |
|  | F-oxi | 18.68 ± 0.22 | 52.42 ± 3.82 | 60.38 ± 4.4 | 21.33 ± 0.36 | 87.95 ± 6.41 |
|  | F-res | 1067.69 ± 13.9 | 870.41 ± 63.45 | 885.81 ± 64.58 | 1112.3 ± 8.19 | 1003.3 ± 73.14 |
| Zn | F-ex | 0.7 ± 0.02 | 2.04 ± 0.14 | 3.95 ± 0.28 | 2.49 ± 0.17 | 0.63 ± 0.04 |
|  | F-ac | 19.11 ± 1.33 | 58.3 ± 0.32 | 81.57 ± 5.68 | 76.53 ± 1 | 15.74 ± 1.1 |
|  | F-red | 209.12 ± 14.55 | 215.93 ± 9.87 | 647.74 ± 45.08 | 392.44 ± 7.2 | 263.7 ± 18.35 |
|  | F-oxi | 8.68 ± 0.12 | 7.44 ± 0.52 | 9.1 ± 0.63 | 19.23 ± 0.26 | 9.73 ± 0.68 |
|  | F-res | 105.59 ± 1.3 | 81.86 ± 5.7 | 77.81 ± 5.42 | 78.3 ± 1.51 | 83 ± 5.78 |