Supplementary Table 1: Concrete mix designs (1 m3)

|  |  |  |  | Ref | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raw Material | Material Source | RD |  | Unit | Qty | Qty | Qty | Qty |
| Water | Municipal | 1 |  | kg | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Slag | Granulated Blast furnace Slag (GGBS) | 3.14 |  | kg | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Fly ash | Fly ash (Class F) | 1.9 |  | Kg | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 20mm Stone | Granite Stone ex Elsana | 2.74 |  | kg | 975 | 975 | 975 | 975 |
| Dune Sand | Atlantic Sands | 2.63 |  | kg | 469.41 | 469.41 | 469.41 | 469.41 |
| Crusher Dust | Hornefels Tygerberg | 2.76 |  | kg | 326.03 | 326.03 | 326.03 | 326.03 |
| Hardener | Sodium hydroxide | 1 |  | kg | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 40mm SIKA Fibre(polypropylene) | SIKA | 1 |  | kg | 0 | 2.25 | 3.35 | 5 |

Supplementary Table 2: Compressive Strength of Geopolymer Concrete at Various Fiber Content Levels

| Fiber Content % | Compressive strength (MPa) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7 Day | 28 Day | 90 Day |
| 0% | 30.11 | 37.69 | 47.59 |
|  | 30.13 | 41.06 | 49.90 |
|  | 29.76 | 42.44 | 41.25 |
| Average | 30.00 | 40.40 | 46.25 |
| 0.50% | 26.61 | 38.33 | 47.87 |
|  | 29.22 | 40.26 | 47.30 |
|  | 30.62 | 41.55 | 47.10 |
| Average | 28.61 | 39.66 | 47.14 |
| 1.00% | 25.16 | 37.02 | 42.06 |
|  | 28.17 | 39.20 | 43.14 |
|  | 24.17 | 39.94 | 41.44 |
| Average | 27.31 | 38.63 | 44.11 |
| 1.50% | 28.17 | 43.63 | 41.87 |
|  | 28.77 | 39.13 | 42.01 |
|  | 28.84 | 39.93 | 40.70 |
| Average | 28.59 | 40.90 | 41.53 |

Supplementary Table 3: Flexural Strength of Geopolymer Concrete with Varying Fiber Content Cured at Ambient Temperature for 7, 28, and 90 Days.

| Fiber Content % | Flexural strength (MPa) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7 Day | 28 Day | 90 Day |
| 0 | 1.634 | 2.1192 | 2.2531 |
|  | 1.3679 | 2.2549 | 2.2988 |
| Average | 1.50095 | 2.18705 | 2.27595 |
| 0.5 | 1.4978 | 2.2767 | 2.5578 |
|  | 1.8444 | 2.3969 | 2.4782 |
| Average | 1.6711 | 2.3368 | 2.518 |
| 1.0% | 1.7352 | 2.7209 | 3.4576 |
|  | 1.6764 | 2.7295 | 3.2419 |
| Average | 1.7058 | 2.7252 | 3.34975 |
| 1.5% | 1.5928 | 2.4996 | 2.789 |
|  | 1.5333 | 2.3543 | 2.834 |
| Average | 1.56305 | 2.42695 | 2.8115 |

Supplementary Table 4: Sorptivity of Geopolymer Concrete at Varying Fiber Contents and Curing Times

| Fiber Content (%) | Time (hours) | Mass Gained (g) | ΔM (g) | t^0.5 (h^0.5) | Sorptivity (g/h^0.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0% | 0.5 | 7.912 | 7.912 | 0.707 | 11.19 |
|  | 1 | 9.987 | 2.075 | 1 | 2.08 |
|  | 1.5 | 10.456 | 0.469 | 1.225 | 0.38 |
|  | 2 | 10.92 | 0.464 | 1.414 | 0.33 |
|  | 2.5 | 11.554 | 0.634 | 1.581 | 0.4 |
|  | 3 | 11.793 | 0.239 | 1.732 | 0.14 |
| 0.50% | 0.5 | 8.312 | 8.312 | 0.707 | 11.75 |
|  | 1 | 10.28 | 1.968 | 1 | 1.97 |
|  | 1.5 | 10.831 | 0.551 | 1.225 | 0.45 |
|  | 2 | 11.39 | 0.559 | 1.414 | 0.39 |
|  | 2.5 | 11.8 | 0.41 | 1.581 | 0.26 |
|  | 3 | 12.1 | 0.3 | 1.732 | 0.17 |
| 1% | 0.5 | 8.5 | 8.5 | 0.707 | 12.03 |
|  | 1 | 10.5 | 2 | 1 | 2 |
|  | 1.5 | 11 | 0.5 | 1.225 | 0.41 |
|  | 2 | 11.5 | 0.5 | 1.414 | 0.35 |
|  | 2.5 | 12 | 0.5 | 1.581 | 0.32 |
|  | 3 | 12.5 | 0.5 | 1.732 | 0.29 |
| 1.50% | 0.5 | 8.8 | 8.8 | 0.707 | 12.44 |
|  | 1 | 10.7 | 1.9 | 1 | 1.9 |
|  | 1.5 | 11.3 | 0.6 | 1.225 | 0.49 |
|  | 2 | 11.8 | 0.5 | 1.414 | 0.35 |
|  | 2.5 | 12.3 | 0.5 | 1.581 | 0.32 |
|  | 3 | 12.8 | 0.5 | 1.732 | 0.29 |