Table  1. Synthesis of 1,2,3 triazoles using Cs-Sh@Cu.

| Time (Min) | M.P. Ref | M.P Obs. | Yield | Alkyne | alkyl halide | Entry |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 125-128 44 | 126-128 | 0.218 g, 93% | Phenylacetylene | Benzyl bromide | 1 |
| 35 | 126-128 44 | 125-128 | 0.171 g, 73% | Phenylacetylene | Benzyl chloride | 2 |
| 40 | 86-8845 | 85-87 | 0.121 g, 45% | Phenylacetylene | 2-Chlorobenzyl chloride | 3 |
| 45 | 77-7846 | 79-80 | 0.043 g, 23% | Propargyl alcohol | Benzyl bromide | 4 |
| 15 | 153-15647 | 154-156 | 0.115 g, 41% | Phenylacetylene | 4-Nitrobenzyl bromide | 5 |
| 12 | 153-15545 | 152-155 | 0.150 g, 48% | Phenylacetylene | 4-Bromobenzyl bromide | 6 |
| 42 | 123-12644 | 122-125 | 0.055 g, 35 % | Phenylacetylene | Methyl iodide | 7 |
| 40 | 142-14348 | 144-145 | 0.250 g, 94% | 4-OMe phenylacetylene | Benzyl bromide | 8 |
| 35 | 129-13449 | 131-132 | 0.260 g, 87% | 4-OMe phenylacetylene | 2-Chlorobenzyl chloride | 9 |
| 50 | 128-12950 | 128-130 | 0.155 g, 52 % | 1-phenylprop-2-yn-1-ol | Benzyl chloride | 10 |

*Reaction condition: Acetylene (1.2 mmol), Sodium azide (1.2 mmol), benzyl halide (1 mmol), 10 mg catalyst, and 3 ml solvent.