Table 1. Condition optimization

| Entrya | Base | Cu/Fe2O4 (mg) | Temp. (oC) | Time (h) | Yield (%)b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1c | Cs2CO3 | 100 | 120 | 12 | 93 |
| 2d | Cs2CO3 | 100 | 120 | 12 | 94 |
| 3e | Cs2CO3 | 100 | 120 | 12 | 94 |
| 4f | Cs2CO3 | 100 | 120 | 12 | 70 |
| 5 | Cs2CO3 | 100 | 120 | 12 | 94 |
| 6 | K2CO3 | 100 | 120 | 12 | 21 |
| 7 | NaOH | 100 | 120 | 12 | 23 |
| 8 | KOH | 100 | 120 | 12 | 20 |
| 9 | Cs2CO3 | 125 | 120 | 12 | 94 |
| 10 | Cs2CO3 | 100 | 130 | 12 | 94 |
| 11 | Cs2CO3 | 100 | 120 | 15 | 94 |
| 12 | Cs2CO3 | 100 | 110 | 12 | 47 |
| 13 | Cs2CO3 | 100 | 120 | 9 | 88 |
| 14g | Cs2CO3 | 100 | 120 | 12 | 92 |
| 15h | Cs2CO3 | 100 | 120 | 12 | 94 |
| a Reaction conditions: 3a (1.5 mmol), 4a (1.0mmol), Cs2CO3 (2.0 mmol), EtOH (1.0 mL) in N2.b Isolated yields. c 1,10-phenanthroline (0.5 mmol), d p-toluenethiol (0.5 mmol), e thioanisole (0.5 mmol), f proline (0.5 mmol). g 3a (1.0 mmol), h 3a (2.0 mmol). |  |  |  |  |  |

Table 2. Scope of copper catalyzed cross-coupling of aryl halides with N-nucleophiles.

| Entrya | Ar-X | Product |  | Yield (%)b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 5a | 94 |
| 2 |  |  | 5b | 88 |
| 3 |  |  | 5c | 91 |
| 4 |  |  | 5d | 88 |
| 5 |  |  | 5e | 87 |
| 6 |  |  | 5f | 88 |
| 7 |  |  | 5g | 89 |
| 8 |  |  | 5h | 85 |
| 9 |  |  | 5i | 83 |
| 10 |  |  | 5j | 86 |
| 11 |  |  | 5k | 80 |
| 12 |  |  | 5l | 84 |
| 13 |  |  | 5m | 94 |
| 14 |  |  | 5n | 94 |
| 15 |  |  | 5o | 75 |
| 16 |  |  | 5p | 77 |
| 17 |  |  | 5q | 65 |
| 18 |  |  | 5r | 92 |
| 19 |  |  | 5s | 88 |
| 20 |  |  | 5t | 60 |
| 21 |  |  | 5a | 50 |
| 22 |  |  | 5b | 70 |
| 23 |  |  | 5c | 72 |
| 24 |  |  | 5d | 61 |
| 25 |  |  | 5g | 62 |
| 26 |  |  | 5h | 63 |
| 27 |  |  | 5m | 74 |
| 28 |  |  | 5a | 10 |
| a Reaction conditions: 3 (1.5 mmol), 4 (1.0 mmol), Cs2CO3 (2.0 mmol), Cu/ZnFe2O4 (100 mg), EtOH (1.0 mL), 120 oC under N2 for 12 h. b Isolated yields. |  |  |  |  |