Table 1. Photovoltaic parameters of PM6:L8-BO-based organic solar cells (prepared under different conditions using o-xy) under AM 1.5G/100 mW cm−2 illumination.

| Active layer | JSC (mA cm−2) | JSCCal (mA cm−2) | VOC (V) | FF (%) | PCEa (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM6:L8-BO | 25.36 | 24.98 | 0.878 | 78.56 |  | 17.50 (17.28 ± 0.19) |  |
| PM6:L8-BO-sonicated | 27.05 | 26.24 | 0.881 | 81.53 |  | 19.43 (19.22 ± 0.16) |  |
| PM6:D18:L8-BO-sonicated | 27.88 | 26.55 | 0.904 | 81.00 |  | 20.41 (20.28 ± 0.12) |  |
| PM6:D18:L8-BO-sonicated | 27.54b | – | 0.889b | 81.04b |  | 19.84b |  |
| PM6:D18:L8-BO-sonicated-300nm | 27.51 | 26.64 | 0.885 | 76.19 |  | 18.29 (18.12 ± 0.11) |  |

CalIntegrated JSC values obtained using external quantum efficiency measurements.

aAverage PCEs with standard deviations determined using 10 individual devices.

bCertified by the National Institute of Metrology, China.