## Slide 1
Table 1
Sample no. | 140702-04D |  |  |  | 140821-02_B1
Sample unit | 1926 DAD |  |  |  | 1926 DAD
Analysis no. | 7 | 9 | 10 | 18 | 34
wt.% |  |  |  |  | 
Na2O | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 2.2
K2O | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 0.7 | 3.4
CaO | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 2.2
Al2O3 | 44.8 | 45.1 | 44.3 | 46.3 | 44.6
FeO | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0
SO3 | 42.4 | 41.7 | 41.4 | 41.1 | 36.0
P2O5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 7.3
F | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 5.9 | 4.4
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100