Table 1 Descriptive statistics of the input and output variables used in the machine learning

| Variables | Stirrer speed (RPM) | PCO2 (bar) | Solid (%) | Time, t (hr) | T(oC) | NaCl (%) | NaHCO3 (%) | Particle size (µm) | Mg (%) | Si (%) | Fe (%) | Al (%) | Cr (%) | Ni (%) | Mn (%) | Ca (%) | pH | Carbonation Yield (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum | 300 | 1 | 0.1 | 0.50 | 80 | 0 | 0 | 12.5 | 1.32 | 14.05 | 5.41 | 0.09 | 0.67 | 0.27 | 0.08 | 0.11 | 7 | 0.58 |
| Maximum | 1500 | 38.6 | 0.3 | 27.01 | 200 | 2 | 2 | 75 | 27.44 | 34.97 | 62.95 | 2 | 0.8 | 0.5 | 1 | 15.24 | 12 | 79.38 |
| Average | 247 | 27.29 | 0.12 | 3.38 | 159.80 | 0.89 | 0.84 | 28.05 | 22.53 | 20.88 | 15.82 | 0.48 | 0.7 | 0.32 | 0.27 | 2.27 | 7.37 | 23.45 |