Table 1 Descriptive statistics of the input and output variables used in the machine learning 
	   Variables
	Stirrer speed (RPM)
	PCO2 (bar)
	Solid (%)
	Time, t (hr)
	T(oC)
	NaCl (%)
	NaHCO3 (%)
	Particle size (µm)
	Mg (%)
	Si (%)
	Fe (%)
	Al (%)
	Cr (%)
	Ni (%)
	Mn (%)
	Ca
(%)
	pH
	Carbonation Yield (%)

	Minimum
	300
	1
	0.1
	0.50
	80
	0
	0
	12.5
	1.32
	14.05
	5.41
	0.09
	0.67
	0.27
	0.08
	0.11
	7
	0.58

	Maximum
	1500
	38.6
	0.3
	27.01
	200
	2
	2
	75
	27.44
	34.97
	62.95
	2
	0.8
	0.5
	1
	15.24
	12
	79.38

	Average
	247
	27.29
	0.12
	3.38
	159.80
	0.89
	0.84
	28.05
	22.53
	20.88
	15.82
	0.48
	0.7
	0.32
	0.27
	2.27
	7.37
	23.45
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